市售寢具購樣明細表

| 項次 | 檢驗案號 | 品名 | 廠牌/尺寸/型號 | 購買地點 (含地址) | 生產廠場或進口商(含地址) | 產製國別 | 價格(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9D306000120 | 床單 | CERES(蝶戀花語)床包六件套 5*6.2尺 | 網購 興奇科技 台北市八德路4段768巷7號6樓之1 2654-8737 | 席瑞絲國際有限公司台北縣泰山鄉泰材路1段31號02-22971902 | 中國 | 299 |
| 2 | 9D306000121 | 床單 | Lundi Mardi和展寢具床包組 5*6.2尺 LM-1184 | 網購 台南市新義路22-1號 郭先生0917-606036 | 未標示 | 未標示 | 280 |
| 3 | 9D306000122 | 床單 | POLO舖棉3件床包組3.5*6.2尺 | 郵購 立陞國際公司 基隆市暖暖區325巷115號 24591100 | 未標示 | 台灣 | 880 |
| 4 | 9D306000123 | 床單 | Sanitized秀麗花采床包組 3.5*6.2尺 S -161 | 統一購物便 力榮(廣瑞)台北縣新莊市民安西路460巷22號 2208-2855 | 未標示 | 未標示 | 880 |
| 5 | 9D306000124 | 被套 | CERES(恆久歲月)雙人床包4件套 | 網購 興奇科技 台北市八德路4段768巷7號6樓之1 2654-8737 | 牧謀國際有限公司台北縣泰山鄉泰材路1段31號02-85315005 | 中國 | 499 |
| 6 | 9D306000141 | 被套 | (春心蕩漾)暖意刷毛4件床包組5×6.2尺 | 網購 滿庭芳實業公司 統編：84225329 | 滿庭芳實業有限公司台南縣學甲鎮美豐里49-13號 | 中國 | 790 |
| 7 | 9D306000142 | 被套 | 丘比特雙人四件式床包組5*6.2尺 | 統一購物便 牧謀國際公司 台北縣泰山鄉泰林路1段31號 8531-5005 | 未標示 | 未標示 | 799 |
| 8 | 9D306000143 | 被套 | BUTTERFLY(心愿)4件式床包被套組5*6.2尺 | 統一購物便 名承實業公司 台北市承德路3段161號3樓 2585-6619 | 未標示 | 未標示 | 990 |
| 9 | 9D306000144 | 枕頭套 | CERES(深秋之戀)單人床包3件套 | 網購 興奇科技 台北市八德路4段768巷7號6樓之1 2654-8737 | 席瑞絲國際有限公司台北縣泰山鄉泰材路1段31號02-22971902 | 中國 | 199 |
| 10 | 9D306000145 | 枕頭套 | 乳牛雙人床包組5*6.2尺 | 網購 台北縣土城市中央路2段229號 0982696861 | 未標示 | 未標示 | 280 |
| 11 | 9D306000146 | 枕頭套 | DOUGH歡樂豆豆純棉床包組DO-102 3.5*6.2尺 | 統一購物便 0800-212-040 | 昭元棉業公司台中市西屯區龍潭里龍洋巷46-7號04-22520060 | 台灣 | 899 |
| 12 | 9D306000147 | 枕頭套 | 普普風床包組(單人 藍) | 統一購物便 秉弘國際公司 台北縣新莊市幸福路715巷7號 2277-9371 | 秉弘國際有限公司02-22779371 | 未標示 | 649 |
| 13 | 9D2W6000019 | 床單 | 未標示/ 3.5＊6.2 /9943 | 天利百貨行 /基隆市 南興路79號 | 未標示 | 未標示 | 250 |
| 14 | 9D2W6000020 | 床單 | 未標示/ 5＊6.2 /518 | 天利百貨行 /基隆市 南興路79號 | 未標示 | 未標示 | 300 |
| 15 | 9D2W6000021 | 被套 | 夢思思/ 未標示 /未標示 | 天利百貨行 /基隆市 南興路79號 | 盛暉寢飾公司 | 未標示 | 250 |
| 16 | 9D2W6000022 | 被套 | 未標示/ 180＊210㎝ /未標示 | 天利百貨行 /基隆市 南興路79號 | 未標示 | 未標示 | 500 |
| 17 | 9D2W6000023 | 枕頭套 | HUA GUEY/ 未標示 /未標示 | 宏祥綢布莊 /基隆市 南興路80號 | 晉琦布業有限公司 | 未標示 | 180 |
| 18 | 9D2W6000024 | 枕頭套 | HomeTex/ 未標示 /未標示 | 宏祥綢布莊 /基隆市 南興路80號 | 未標示 | 未標示 | 100 |
| 19 | 9D706-000021 | 床包 | 5尺×6.2尺 | 寶翰生活館 前鎮區復興3路216號1樓 | 紘笙棉業行 台南縣將軍鄉忠興村中興132-33號 | 台灣 | 299 |
| 20 | 9D706-000022 | 安蒂絲雙人床包 | GH-4010 5尺×6.2尺 | 大樂光華分公司 高雄市光華二路157號 | 未標示 | 未標示 | 399 |
| 21 | 9D706-000023 | 希瓦印花被套 | L102 6尺×7尺 | 大樂光華分公司 高雄市光華二路157號 | 吉加有限公司 台北縣新店市安平路53-28號 | 未標示 | 349 |
| 22 | 9D706-000024 | 超級被套 | NEI HSIN 6尺×7尺 | 寶翰生活館 前鎮區復興3路216號1樓 | 紘笙棉業行 台南縣將軍鄉忠興村中興132-33號 | 台灣 | 299 |
| 23 | 9D706-000025 | 米勒純棉枕套 | 43cm×75cm | 大樂光華分公司 高雄市光華二路157號 | 金草有限公司 高雄縣岡山鎮嘉興街62號 | 中國 | 168 |
| 24 | 9D706-000026 | 希瓦素色枕套 | 未標示 | 大樂光華分公司 高雄市光華二路157號 | 吉加有限公司 台北縣新店市安平路53-28號 | 中國 | 199 |
| 25 | 9D606000045 | 床單 | 黃熊／5*6.2尺／未標示 | 四十九元五金商行總店／台南縣永康市永大路二段830號 | 未標示 | 未標示 | 300 |
| 26 | 9D606000046 | 床單 | 未標示／3.5*6.2尺／KF-629 | 四十九元五金商行總店／台南縣永康市永大路二段830號 | 未標示 | 未標示 | 260 |
| 27 | 9D606000047 | 被套 | 玖美／6×7尺／未標示 | 益豐寢具行／台南市公園路900巷23號 | 未標示 | 未標示 | 300 |
| 28 | 9D606000048 | 被套 | 珍柔／5×6尺／未標示 | 益豐寢具行／台南市公園路900巷23號 | 未標示 | 未標示 | 300 |
| 29 | 9D606000049 | 枕頭套(黃色) | 未標示／未標示／未標示 | 益豐寢具行／台南市公園路900巷23號 | 未標示 | 未標示 | 50 |
| 30 | 9D606000050 | 枕頭套(黑點斑紋) | 未標示／未標示／未標示 | 益豐寢具行／台南市公園路900巷23號 | 未標示 | 未標示 | 50 |
| 31 | 9D506000024 | 床單 | 麗韵／3.5*6.2／未標示 | 台中市第三市場擺攤／台中市民意街27號 | 未標示 | 未標示 | 290 |
| 32 | 9D506000025 | 床單 | 未標示／3.5*6.2／8005 | 十二禮百貨行／台中市公園路37-1號 | 未標示 | 未標示 | 590 |
| 33 | 9D506000026 | 被套 | INDIAN／4.5尺×6.5尺／未標示 | 十二禮百貨行／台中市公園路37-1號 | 未標示 | 未標示 | 750 |
| 34 | 9D506000027 | 被套 | 未標示／4.5尺×6.5尺／未標示 | 六發商行／台中市中山路336.338號 | 未標示 | 未標示 | 380 |
| 35 | 9D506000028 | 枕頭套 | Unique／46*74cm／未標示 | 六發商行／台中市中山路336.338號 | 多利寶寢具(股)公司（未標示地址） | 未標示 | 285 |
| 36 | 9D506000029 | 枕頭套 | 未標示／未標示／未標示 | 玉京商行／台中市向上路一段465號 | 未標示 | 未標示 | 150 |
| 37 | 9D4T6-0019 | 素色床包組 | 105㎝×186㎝ | 大潤發 中壢市中北路二段468號\ | 大潤發流通公司(台北市新湖一路128巷36號2樓) | 台灣 | 146 |
| 38 | 9D4T6-0020 | 鬆緊床包組 | 3.5尺×6.2尺 單人 | 大潤發 中壢市中北路二段468號\ | 崧磊企業公司 台北縣新莊事件興街6號 | 中國 | 399 |
| 39 | 9D4T6-0021 | 記憶&乳膠枕頭套 | 33㎝×38㎝ | 大潤發 中壢市中北路二段468號\ | 多利寶寢具公司(台中縣中山路一段265巷6號) | 台灣 | 122 |
| 40 | 9D4T6-0022 | 枕頭套 | 哆啦A夢 | 永裕草蓆棉被行 中壢市中山東路二段22號 | 正菖貿易公司 台中市環中路二段1090號 | 台灣 | 100 |
| 41 | 9D4T6-0023 | 優質被套 | 4.5尺×6.5尺 單人 | 家樂福公司中壢分公司 中壢市中華路二段259號 | 力榮星業公司 台北縣新莊市民安西路460巷22號 | 台灣 | 299 |
| 42 | 9D4T6-0024 | 被套 | 4.5尺×6.2尺 單人 | 永裕草蓆棉被行 中壢市中山東路二段22號 | 慶益實業公司 台南縣將軍鄉嘉昌村昌平11-10號 | 台灣 | 500 |
| 43 | 9D506000024 | 床單 | 麗韵／3.5*6.2／未標示 | 台中市第三市場擺攤／台中市民意街27號 | 未標示 | 未標示 | 290 |
| 44 | 9D506000025 | 床單 | 未標示／3.5*6.2／8005 | 十二禮百貨行／台中市公園路37-1號 | 未標示 | 未標示 | 590 |
| 45 | 9D506000026 | 被套 | INDIAN／4.5尺×6.5尺／未標示 | 十二禮百貨行／台中市公園路37-1號 | 未標示 | 未標示 | 750 |
| 46 | 9D506000027 | 被套 | 未標示／4.5尺×6.5尺／未標示 | 六發商行／台中市中山路336.338號 | 未標示 | 未標示 | 380 |
| 47 | 9D506000028 | 枕頭套 | Unique／46*74cm／未標示 | 六發商行／台中市中山路336.338號 | 多利寶寢具(股)公司（未標示地址） | 未標示 | 285 |
| 48 | 9D506000029 | 枕頭套 | 未標示／未標示／未標示 | 玉京商行／台中市向上路一段465號 | 未標示 | 未標示 | 150 |
| 49 | 9D306000172 | 涼被 | 最划算印花涼被 5*6尺 4719164813611 | 愛買板橋分公司 | 松磊企業公司 北縣新莊市建興街6號 8994-2111 | 中國 | 168 |
| 50 | 9D306000173 | 床罩組 | 最划算六件式印花床罩組 5*6.2尺加大 2000002177456 | 愛買板橋分公司 | 遠百企業公司 台北市延平南路11-36910號5樓 236 | 中國 | 999 |
| 51 | 9D306000174 (本件加測含棉成分) | 涼被 | VR純棉涼被 150*180cm 4713615008014 100%棉 | 家樂福三重分公司 | 夢之禮公司 北市南港路3段149巷49弄1號 2788-9166 | 未標示 | 699 |
| 52 | 9D306000175 (本件加測含棉成分) | 被單 | VR優質單人被單 4713615011649 100%棉 | 家樂福三重分公司 | 夢之禮公司 北市南港路3段149巷49弄1號 2788-9166 | 中國 | 529 |
| 53 | 9D306000176 | 床罩組 | NO.1五件式床罩組 6*6.2尺加大 4713615009271 | 家樂福三重分公司 | 聯盟實業公司 北市南路3段149巷49弄1號 | 中國 | 999 |
| 54 | 9D306000177 (本件加測含棉成分) | 涼被 | 涼被(駝色) 100%棉 | 文美棉被行 北市社中街316號 | 未標示 | 未標示 | 300 |
| 55 | 9D306000178 (本件加測含棉成分) | 涼被 | 涼被(汽車圖案) 100%棉 | 文美棉被行 北市社中街316號 | 未標示 | 台灣 | 500 |
| 56 | 9D306000179 | 涼被 | D.D.DUCK (藍底) | 裕成棉被店 北縣三重市長壽西街9號 29718934 | 未標示 | 未標示 | 600 |
| 57 | 9D306000180 | 涼被 | 涼被(紅色玫瑰花) | 花王棉被行 北市松山區塔悠路1號 27675077 | 未標示 | 未標示 | 200 |
| 58 | 9D306000181 (本件加測含棉成分) | 床包組 | Shlan Tinouh床包組 (水藍色太陽花) | 花王棉被行 北市松山區塔悠路1號 27675077 | 未標示 | 未標示 | 1300 |
| 59 | 9D306000182 | 床罩組 | 迪琪床罩組 5*6.2 CHD9501 4716577210211 | 舒爽嫁粧百貨總滙 桃園市力行路154號 03-3345087 | 未標示 | 未標示 | 1300 |
| 60 | 9D306000183 | 涼被 | 涼被(紫色格紋) | 鴻喜寢具 北縣三重市長壽西街13號 2988-3138 0938-179798 | 未標示 | 未標示 | 350 |
| 61 | 9D306000184 | 涼被 | 涼被(深藍條紋) | 李火炎 三重市自強路與民生街口 2981-3480 2987-7226 | 未標示 | 未標示 | 400 |
| 62 | 9D306000185 | 涼被 | 涼被(小花) | 李火炎 三重市自強路與民生街口 2981-3480 2987-7226 | 未標示 | 未標示 | 400 |
| 63 | 9D306000186 | 涼被 | 純棉涼被諾亞方舟(淺草綠) | HOLA特力和樂內湖分公司 | 僑蒂絲公司 北市內湖區新湖三路23號6樓 0800-086008 | 香港 | 799 |
| 64 | 9D306000187 (本件加測含棉成分) | 涼被 | 迪士尼靠墊兩用被 48*48cm 4711070423885 100%棉 | 大潤發內湖1店 | 廣豐實業公司 北市敦化南路1段2號5樓 2711-7199 | 中國 | 399 |
| 65 | 9D306000188 (本件加測含棉成分) | 涼被 | FP純棉涼被-自然風 (自有品牌) 150*180cm 4710970838348 100%棉 | 大潤發內湖1店 | 大潤發公司 北市內湖區新湖一路128巷36號2樓 2795-2888 | 中國 | 299 |
| 66 | 9D306000189 (本件加測含棉成分) | 涼被 | LS多功能純棉四季被 6*7尺 4711086161450 100%棉 | 大潤發內湖1店 | 多利寶寢具公司 台中縣鳥日鄉中山路1段265巷6號 0800-354881 | 中國 | 505 |
| 67 | － | 寢具 | － | （台灣寢具產業自救團結聯盟提供） | － | 中國 | － |

註：項次49~66等18件樣品係與台灣寢具產業自救團結聯盟會同購取

市售寢具檢測結果彙整表

| 項次 | 品名 | 成分% | 可遷移性螢光物質 | 收縮率 (A法) % | 耐洗染色堅牢度（A-4） 級 | 游離甲醛 | 檢測結果 不符合項目 | 標示檢查 不符合項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床單 | 聚酯纖維100% | 無螢光反應物質 | 經向：0.5 緯向：0.5 | 變褪色：4-5 染污：4-5 | 未檢出 | 符合 | 符合 |
| 2 | 床單 | 聚酯纖維77.1% 天然棉22.9% | 無螢光反應物質 | 經向：0.5 緯向：0.5 | 變褪色：4-5 染污：4-5 | 未檢出 | 因無標示成分故無法判定 | 無生產廠商 無產製國別 無標示成分 無洗燙處理方法 |
| 3 | 床單 | 聚酯纖維81.1% 天然棉18.9% | 無可遷移性螢光物質 | 經向：0.5 緯向：0.5 | 變褪色：4-5 染污：4-5 | 未檢出 | 符合 | 無生產廠商 |
| 4 | 床單 | 聚酯纖維78.6% 天然棉21.4% | 無螢光反應物質 | 經向：0.5 緯向：0.5 | 變褪色：4-5 染污：4-5 | 未檢出 | 因無標示成分故無法判定 | 無生產廠商 無產製國別 無標示成分 無洗燙處理方法 |
| 5 | 被套 | 聚酯纖維100% | 無螢光反應物質 | 經向：0.5 緯向：0.5 | 變褪色：4-5 染污：4-5 | 未檢出 | 符合 | 符合 |
| 6 | 被套 | 聚酯纖維100% | 無螢光反應物質 | 經向：0 緯向：0 | 變褪色：4-5 染污：4-5 | 未檢出 | 符合 | 無電話 無產製國別 |
| 7 | 被套 | 天然棉100% | 無可遷移性螢光物質 | 經向：2.0 緯向：2.0 | 變褪色：4-5 染污：4-5 | 未檢出 | 符合 | 無生產廠商 無產製國別 |
| 8 | 被套 | 天然棉100% | 無可遷移性螢光物質 | 經向：2.0 緯向：2.0 | 變褪色：4-5 染污：4-5 | 未檢出 | 因無標示成分故無法判定 | 無生產廠商 無產製國別 無標示成分 |
| 9 | 枕頭套 | 聚酯纖維100% | 無螢光反應物質 | 經向：0.5 緯向：0.5 | 變褪色：4-5 染污：4-5 | 未檢出 | 符合 | 符合 |
| 10 | 枕頭套 | 聚酯纖維81.4% 天然棉18.6% | 無可遷移性螢光物質 | 經向：0.5 緯向：0.5 | 變褪色：4-5 染污：4-5 | 未檢出 | 因無標示成分故無法判定 | 無生產廠商 無產製國別 無標示成分 無洗燙處理方法 |
| 11 | 枕頭套 | 天然棉100% | 無螢光反應物質 | 經向：0.5 緯向：0.5 | 變褪色：4-5 染污：4-5 | 未檢出 | 符合 | 符合 |
| 12 | 枕頭套 | 聚酯纖維79.5% 天然棉20.5% | 無螢光反應物質 | 經向：0.5 緯向：0.5 | 變褪色：4-5 染污：4-5 | 未檢出 | 因無標示成分故無法判定 | 無地址 無尺寸標示 無標示成分 無產製國別 |
| 13 | 床單 | 聚酯纖維80.7% 天然棉19.3% | 無遷移性螢光物質 | 經向：0.5 緯向：0.5 | 變褪色：4-5 染污：4-5 | 未檢出 | 因無標示成分故無法判定 | 1.製造商(進口商)名稱 2.電話 3.地址 4.生產國別 5.纖維成份 |
| 14 | 床單 | 聚酯纖維80.5% 天然棉19.5% | 無螢光反應物質 | 經向：0.5 緯向：0.5 | 變褪色：4-5 染污：4-5 | 未檢出 | 因無標示成分故無法判定 | 1.電話 2.地址 3.生產國別 4.纖維成份 5.洗燙處理方法 |
| 15 | 被套 | 聚酯纖維78.7% 天然棉21.3% | 淺藍色布無螢光反應物質 深藍色布無遷移性螢光物 | 經向：0.5 緯向：0.5 | 變褪色：4-5 染污：4-5 | 未檢出 | 因無標示成分故無法判定 | 1.電話 2.地址 3.生產國別 4.纖維成份 5.洗燙處理方法 |
| 16 | 被套 | 天然棉100% | 無螢光反應物質 | 經向：0.5 緯向：0.5 | 變褪色：4-5 染污：4-5 | 未檢出 | 因無標示成分故無法判定 | 1.製造商(進口商)名稱 2.電話 3.地址 4.生產國別 5.纖維成份 6.洗燙處理方法 |
| 17 | 枕頭套 | 聚酯纖維78.4% 天然棉21.6% | 無遷移性螢光物質 | 經向：0.5 緯向：0.5 | 變褪色：4-5 染污：4-5 | 未檢出 | 因無標示成分故無法判定 | 1.電話 2.地址 3.尺寸或尺碼 4.生產國別 5.纖維成份 6.洗燙處理方法 |
| 18 | 枕頭套 | 天然棉100% | 無遷移性螢光物質 | 經向：0.5 緯向：0.5 | 變褪色：4-5 染污：4-5 | 53.6ppm | 因無標示成分故無法判定 | 1.製造商(進口商)名稱 2.電話 3.地址 4.尺寸或尺碼 5.生產國別 6.纖維成份 7.洗燙處理方法 |
| 19 | 床包 | 聚酯纖維:100% | 無螢光反應物質 | 經向：0.075% 緯向：0.15% | 變褪色：4-5級 染污：4-5級 | 5.91ppm | 成份標示與實際成份不符 | 成分不符 成份標示為 100%絲、棉 |
| 20 | 安蒂絲雙人床包 | 聚酯纖維:30.0% 天然棉:70.0% | 含有可遷移性螢光物質 | 經向：0.24% 緯向：0.27% | 變褪色：4-5級 染污：4-5級 | 2.68ppm | 含有可遷移性螢光 因無標示成分故無法判定 | 僅標示尺寸 其他皆無標示 |
| 21 | 希瓦印花被套 | 聚酯纖維:100% | 含有可遷移性螢光物質 | 經向：0.12% 緯向：0.16% | 變褪色：4-5級 染污：3-4級 | 5.91ppm | 含有可遷移性螢光 | 未標示生產國別 |
| 22 | 超級被套 | 正面表布: 聚酯纖維: 81.2% 天然棉: 18.8% 背面裡布: 聚酯纖維: 49.0% 天然棉: 51.0% | 正面: 含有可遷移性螢光物質 背面: 無螢光反應物質 | 正面經向： 0.42% 正面緯向： 0.32% 背面經向： 4.9% 背面緯向： 2.3% | 變褪色：4-5級 染污：4-5級 | 正面: 17.37ppm 背面: 0.82ppm | 成份標示與實際成份不符 | 成分不符 成分標示為 100%絲、棉 |
| 23 | 米勒純棉枕套 | 天然棉: 100% | 含有可遷移性螢光物質 | 經向：2.55% 緯向：3.01% | 變褪色：4-5級 染污：4-5級 | 4.21ppm | 含有可遷移性螢光 | 符合 |
| 24 | 希瓦素色枕套 | 天然棉: 100% | 無螢光反應物質 | 經向：1.61% 緯向：1.47% | 變褪色：4-5級 染污：4-5級 | 6.11ppm | 符合 | 符合 |
| 25 | 床單 | 聚酯纖維81.5% 天然棉18.5% | 無可遷移性螢光物質 | 經向：+1% 緯向：+0.5% | 變褪色：4-5級 染污：4-5級 | 1.44ppm | 因無標示成分故無法判定 | 1.無製造廠商名稱、電話及地址 2.生產國別 3.纖維成分 |
| 26 | 床單 | 聚酯纖維79.1% 天然棉20.9% | 含有可遷移性螢光物質 | 經向：-0.3% 緯向：-1% | 變褪色：4-5級 染污：4-5級 | 1.54ppm | 含有可遷移性螢光物質 因無標示成分故無法判定 | 1.無製造廠商名稱、電話及地址 2.生產國別 3.纖維成分 4.洗燙處理方式 |
| 27 | 被套 | 聚酯纖維81.6% 天然棉18.4% | 含有可遷移性螢光物質 | 經向：+0.5% 緯向：+0% | 變褪色：4-5級 染污：4-5級 | 3.05ppm | 含有可遷移性螢光物質 因無標示成分故無法判定 | 1.無製造廠商名稱、電話及地址 2.生產國別 3.纖維成分 4.洗燙處理方式 |
| 28 | 被套 | 聚酯纖維78.6% 天然棉21.4% | 無可遷移性螢光物質 | 經向：+0.5% 緯向：+0.3% | 變褪色：4-5級 染污：4-5級 | 未檢出 | 因無標示成分故無法判定 | 1.無製造廠商名稱、電話及地址 2.生產國別 3.纖維成分 4.洗燙處理方式 |
| 29 | 枕頭套(黃色) | 聚酯纖維66.1% 天然棉33.9% | 含有可遷移性螢光物質 | 經向：+3.6% 緯向：+2.8% | 變褪色：4-5級 染污：4-5級 | 26.2ppm | 含有可遷移性螢光物質 因無標示成分故無法判定 | 1.無製造廠商名稱、電話及地址 2.尺寸或尺碼 3.生產國別 4.纖維成分 5.洗燙處理方式 |
| 30 | 枕頭套(黑點斑紋) | 聚酯纖維66.6% 天然棉33.4% | 含有可遷移性螢光物質 | 經向：+3.2% 緯向：+2.4% | 變褪色：4-5級 染污：4-5級 | 10.2ppm | 含有可遷移性螢光物質 因無標示成分故無法判定 | 1.無製造廠商名稱、電話及地址 2.尺寸或尺碼 3.生產國別 4.纖維成分 5.洗燙處理方式 |
| 31 | 麗(音勻)床單 | 天然棉100% | 無可遷移性螢光物質 | 經向：+2.0% 緯向：+0.8% | 變褪色：3-4級 染污：3-4級 | 17ppm | 因無標示成分故無法判定 | 成分未標示 |
| 32 | 無品牌床單 | 聚酯纖維59.9%/ 天然棉40.1% | 無可遷移性螢光物質 | 經向：-2.0% 緯向：+0% | 變褪色：4級 染污：4-5級 | 19ppm | 因無標示成分故無法判定 | 成分未標示 無品牌 |
| 33 | INDIAN被套 | 聚酯纖維78.1% 天然棉21.9% | 無可遷移性螢光物質 | 經向：+0.4% 緯向：+0% | 變褪色：4級 染污：3-4級 | 9ppm | 因無標示成分故無法判定 | 成分未標示 |
| 34 | 無品牌被套 | 聚酯纖維80.3% 天然棉19.7% | 布面無螢光反應物質 縫線無可遷移性螢光物質 | 經向：0% 緯向：0% | 變褪色：4-5級 染污：4-5級 | 9ppm | 因無標示成分故無法判定 | 成分及品牌未標示 |
| 35 | Unique枕頭套 | 天然棉100% | 布面無螢光反應物質 縫線無可遷移性螢光物質 | 經向：+1.2% 緯向：+0.8% | 變褪色：4-5級 染污：4-5級 | 19ppm | 因無標示成分故無法判定 | 成分未標示 |
| 36 | 無品牌枕頭套 | 天然棉100% | 無可遷移性螢光物質 | 經向：+1.6% 緯向：+0% | 變褪色：4級 染污：4-5級 | 49ppm | 因無標示成分故無法判定 | 成分及品牌未標示 |
| 37 | 素色床包組 | 聚酯纖維80.7% 天然棉19.3% | 無螢光反應物質 | 經向：0 緯向：0 | 變褪色：4-5級 染污：4-5級 | 10ppm以下 | 因無標示成分故無法判定 | 未標示纖維成分 |
| 38 | 鬆緊床包組 | 聚酯纖維81.8% 天然棉18.2% | 無螢光反應物質 | 經向：0 緯向：0 | 變褪色：4-5級 染污：4-5級 | 10ppm以下 | 纖維成分 標示聚酯纖維65% 天然棉35% | 成分不符 |
| 39 | 記憶&乳膠枕頭套 | 聚酯纖維100% | 無螢光反應物質 | 經向:-0.8% 緯向:-0.8% | 變褪色：4-5級 染污：4-5級 | 10ppm以下 | 因無標示成分故無法判定 | 未標示纖維成分 |
| 40 | 枕頭套 | 聚酯纖維80.1% 天然棉19.9% | 含有可遷移性螢光物質 | 經向：0 緯向：0 | 變褪色：4-5級 染污：4-5級 | 10ppm以下 | 含有可遷移性螢光物質 因無標示成分故無法判定 | 未標示尺寸及纖維成分，製造商名稱、地址等 |
| 41 | 優質被套 | 聚酯纖維81.6% 天然棉18.4% | 無螢光反應物質 | 經向：0 緯向：0 | 變褪色：4-5級 染污：4-5級 | 10ppm以下 | 纖維成分 標示聚酯纖維65% 天然棉35% | 成分不符 |
| 42 | 被套 | 天然棉：100% | 無螢光反應物質 | 經向:1.2% 緯向:1.2% | 變褪色：4-5級 染污：4-5級 | 10ppm以下 | 符合 | 符合 |
| 43 | 麗(音勻)床單 | 天然棉100% | 無可遷移性螢光物質 | 經向：+2.0% 緯向：+0.8% | 變褪色：3-4級 染污：3-4級 | 17ppm | 因無標示成分故無法判定 | 成分未標示 |
| 44 | 無品牌床單 | 聚酯纖維59.9% 天然棉40.1% | 無可遷移性螢光物質 | 經向：-2.0% 緯向：+0% | 變褪色：4級 染污：4-5級 | 19ppm | 因無標示成分故無法判定 | 成分未標示 無品牌 |
| 45 | INDIAN被套 | 聚酯纖維8.1% 天然棉21.9% | 無可遷移性螢光物質 | 經向：+0.4% 緯向：+0% | 變褪色：4級 染污：3-4級 | 9ppm | 因無標示成分故無法判定 | 成分未標示 |
| 46 | 無品牌被套 | 聚酯纖維80.3% 天然棉19.7% | 布面無螢光反應物質 縫線無可遷移性螢光物質 | 經向：0% 緯向：0% | 變褪色：4-5級 染污：4-5級 | 9ppm | 因無標示成分故無法判定 | 成分及品牌未標示 |
| 47 | Unique枕頭套 | 天然棉100% | 布面無螢光反應物質 縫線無可遷移性螢光物質 | 經向：+1.2% 緯向：+0.8% | 變褪色：4-5級 染污：4-5級 | 19ppm | 因無標示成分故無法判定 | 成分未標示 |
| 48 | 無品牌枕頭套 | 天然棉100% | 無可遷移性螢光物質 | 經向：+1.6% 緯向：+0% | 變褪色：4級 染污：4-5級 | 49ppm | 因無標示成分故無法判定 | 成分及品牌未標示 |
| 49 | 涼被 | 聚酯纖維100% | 含有可遷移性螢光物質 | 經向：0.5 緯向：0.5 | 變褪色：4-5 染污：4-5 | 20ppm以下. | 含有可遷移性螢光物質 | 符合 |
| 50 | 床罩組 | 聚酯纖維100% | 含有可遷移性螢光物質 | 經向：0.5 緯向：0.5 | 變褪色：4-5 染污：4-5 | 20ppm以下 | 含有可遷移性螢光物質 無標示成分故無法判定 | 無標示成分 |
| 51 | 涼被 | 天然棉100% | 含有可遷移性螢光物質 | 經向：3.0 緯向：3.0 | 變褪色：4-5 染污：4-5 | 20ppm以下 | 含有可遷移性螢光物質 | 無生產廠商 |
| 52 | 被單 | 天然棉100% | 含有可遷移性螢光物質 | 經向：3.0 緯向：3.0 | 變褪色：4-5 染污：4-5 | 20ppm以下 | 含有可遷移性螢光物質 無標示成分故無法判定 | 無尺寸或尺碼 無產製國別 無標示成分 無洗燙處理方法 |
| 53 | 床罩組 | 聚酯纖維79.6% 天然棉20.4% | 含有可遷移性螢光物質 | 經向：1.0 緯向：1.0 | 變褪色：4-5 染污：4-5 | 136.6ppm | 游離甲醛含量超過標準、含有可遷移性螢光物質 | 符合 |
| 54 | 涼被 | 天然棉100% | 無螢光反應物質 | 經向：3.0 緯向：3.5 | 變褪色：4-5 染污：4-5 | 20ppm以下 (正面印花) | 符合 | 無製造、進口廠商名稱 無尺寸或尺碼 無產製國別 無洗燙處理方 法 |
|  |  |  |  |  |  | 20ppm以下 (反面條紋) |  |  |
| 55 | 涼被 | 天然棉100% | 無螢光反應物質 | 經向：3.0 緯向：4.0 | 變褪色：4-5 染污：4-5 | 20ppm以下 | 符合 | 無製造、進口廠商名稱 無尺寸或尺碼 無產製國別 無洗燙處理方 法 |
| 56 | 涼被 | 上被面布：天然棉100% 藍底布：天然棉100% | 上被面布：無螢光反應物質 藍底布：無螢光反應物質 | 上被面布： 經向：3.0 緯向：3.5藍底布： 經向：3.0 緯向：3.5 | 變褪色：4-5 染污：4-5 | 20ppm以下 (正面印花) | 無標示成分故無法判定 | 無製造、進口廠商名稱 無尺寸或尺碼 無產製國別 無標示成分 無洗燙處理方 法 |
|  |  |  |  |  |  | 71.0ppm (反面深藍色) |  |  |
| 57 | 涼被 | 聚酯纖維100% | 無可遷移性螢光物質 | 經向：0.5 緯向：0.5 | 變褪色：4-5 染污：2-3 | 33.1ppm | 無標示成分故無法判定 | 無製造、進口廠商名稱 無尺寸或尺碼 無產製國別 無標示成分 無洗燙處理方 法 |
| 58 | 床包組 | 聚酯纖維78.6% 天然棉21.4% | 含有可遷移性螢光物質 | 經向：0.5 緯向：0.5 | 變褪色：4-5 染污：4-5 | 20ppm以下 | 標示成分與實際成分不符 | 無製造、進口廠商名稱 無產製國別 |
| 59 | 床罩組 | 天然棉100% | 含有可遷移性螢光物質 | 經向：3.0 緯向：3.0 | 變褪色：4-5 染污：4-5 | 47.0ppm (正面印花) | 含有可遷移性螢光物質 無標示成分故無法判定 | 無製造、進口廠商名稱 無產製國別 無標示成分 |
|  |  |  |  |  |  | 71.0ppm (反面直條紋) |  |  |
| 60 | 涼被 | 上被面布：天然棉100% 底面布： 聚酯纖維62.5% 天然棉37.5% | 上被面布：無螢光反應物質 底面布：無螢光反應物質 | 上被面布： 經向：3.0 緯向：3.0 底面布： 經向：1.0 緯向：1.0 | 上被面布： 變褪色：4-5 染污：4-5 底面布： 變褪色：4-5 染污：4-5 | 20ppm以下 (正面格子印花) | 符合 | 無電話 無地址 無尺寸標示 無產製國別 |
|  |  |  |  |  |  | 20ppm以下(反面白斑點紫色底) |  |  |
| 61 | 涼被 | 天然棉100% | 無螢光反應物質 | 經向：3.0 緯向：3.5 | 變褪色：4-5 染污：4-5 | 20ppm以下 | 符合 | 無製造、進口廠商名稱 無尺寸或尺碼 無產製國別 無標示成分 無洗燙處理方 法 |
| 62 | 涼被 | 天然棉100% | 白色花朵部份：無可遷移性螢光物質 | 經向：3.0 緯向：3.5 | 變褪色：4-5 染污：4-5 | 20ppm以下 | 符合 | 無製造、進口廠商名稱 無尺寸或尺碼 無產製國別 無標示成分 無洗燙處理方 法 |
| 63 | 涼被 | 天然棉100% | 無螢光反應物質 | 經向：3.0 緯向：3.0 | 變褪色：4-5 染污：4-5 | 20ppm以下 | 符合 | 無尺寸或尺碼 |
| 64 | 涼被 | 上被面布：天然棉100% 底面布： 聚酯纖維94.6% 天然棉5.4% | 上被面布：含有可遷移性螢光物質 底面布：無螢光反應物質 | 上被面布： 經向：3.0 緯向：3.0底面布： 經向：0.5 緯向：1.0 | 上被面布： 變褪色：4-5 染污：4-5 底面布： 變褪色：4-5 染污：4-5 | 52.3ppm (印花面) | 上被面布：含有可遷移性螢光物質 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 20ppm以下 (淡綠色素面) |  |  |
| 65 | 涼被 | 天然棉100% | 含有可遷移性螢光物質 | 經向：3.0 緯向：3.5 | 變褪色：4-5 染污：4-5 | 20ppm以下 | 含有可遷移性螢光物質 | 符合 |
| 66 | 涼被 | 天然棉100% | 含有可遷移性螢光物質 | 經向：3.0 緯向：3.0 | 變褪色：4-5 染污：4-5 | 20ppm以下 ( 正面印花) | 含有可遷移性螢光物質 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 20ppm以下 ( 反面格子) |  |  |
| 67 | 寢具 | 天然棉100% | 含有可遷移性螢光物質 | 經向：2.0 緯向：4.0 | 變褪色：4-5 染污：4-5 | 100ppm | 1.含有可遷移性螢光物質 2.游離甲醛100ppm | 因樣品上資料不足，無法判定 |

檢測項目、檢測標準：

1.成分：依CNS 2339規定。

2.可遷移性螢光物質：依CNS 14940規定。

3.游離甲醛：依CNS 14940規定。

4.收縮率：依CNS 8038A法規定。

5.耐洗染色堅牢度：依CNS 1494 A-4法規定，再依CNS 2204棉梭織物、CNS 混製梭織物染色堅牢度等級標準判定。

6.標示：依織品標示基準檢查

(1)國內產製者，應標示製造廠商名稱、電話及地址；其為進口者，應標示進口廠商名稱、電話及地址。

(2)尺寸或尺碼。

(3)生產國別（產品主要製程地之生產國別）。

(4)纖維成分。

(5)洗燙處理方法。

註1：依CNS 14940第2.4節之規範：床單、被罩屬「與皮膚直接接觸之紡織製

品類」，其品質要求：

| 類別 | 游離甲醛 （ppm） | 可遷移性螢光物質 |
| --- | --- | --- |
| 嬰幼兒用 | 20以下 | 無 |
| 與皮膚直接接觸 | 75以下 | 無 |
| 與皮膚非直接接觸 | 300以下 | － |
| 室內裝飾用 | 300以下 | － |

註2：CNS 2204「棉梭織物（漂染後）」、CNS 3853「混製梭織物（漂染後）」第2節染色堅牢度變褪色、染污等級標準：

| 檢驗項目 | 說明 | 分級標準 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A級 | B級 | C級 |
| 染色堅牢度 | 變褪色 | 4-5級以上 | 4級以上 | 3-4級以上 |
|  | 染污 | 4級以上 | 3-4級以上 | 3級以上 |