應施檢驗耐燃建材基本檢測設備表

| 品名 | 檢驗標準 | 基本檢測設備 |
| --- | --- | --- |
| 耐燃硬質纖維板 | CNS9907 | 表面試驗設備（CNS6532） | 萬能試驗機 |
| 耐燃內裝用化粧硬質纖維板 | CNS9907 | 表面試驗設備（CNS6532） | 耐衝擊性試驗設備 |
| 耐燃輕質纖維板 | CNS9911 | 表面試驗設備（CNS6532） | 萬能試驗機 |
| 岩棉裝飾吸音板 | CNS10994 | CNS6532 | CNS14705 | 萬能試驗機 |
|  |  | 耐燃一級：基材試驗設備及表面試驗設備。 耐燃二級：表面試驗設備。 | 圓錐量熱儀 |  |
| 岩棉襯板 | CNS11701 | CNS6532 | CNS14705 | 萬能試驗機 |
|  |  | 耐燃一級：基材試驗設備及表面試驗設備。 耐燃二級：表面試驗設備。 | 圓錐量熱儀 |  |
| 木絲水泥板 | CNS9456 | CNS6532 | CNS14705 | 萬能試驗機 |
|  |  | 耐燃一級：基材試驗設備及表面試驗設備。 耐燃二級：表面試驗設備。 | 圓錐量熱儀 |  |
| 木片水泥板 | CNS9456 | CNS6532 | CNS14705 | 萬能試驗機 |
|  |  | 耐燃一級：基材試驗設備及表面試驗設備。 耐燃二級：表面試驗設備。 | 圓錐量熱儀 |  |
| 石膏板【包括石膏板、裝飾石膏板、防潮石膏板、粉刷基層石膏板、強化石膏板】 | CNS4458 | CNS6532 | CNS14705 | 萬能試驗機 |
|  |  | 耐燃一級：基材試驗設備及表面試驗設備。 耐燃二級：表面試驗設備。 | 圓錐量熱儀 |  |
| 吸音用開孔石膏板 | CNS4965 | 萬能試驗機 |
| 珍珠岩板 | CNS13777 | CNS6532 | CNS14705 | 萬能試驗機 |
|  |  | 基材試驗設備及表面試驗設備。 | 圓錐量熱儀 |  |
| 矽酸鈣板【a型】 | CNS13777 | CNS6532 | CNS14705 | 萬能試驗機 |
|  |  | 基材試驗設備及表面試驗設備。 | 圓錐量熱儀 |  |
| 爐碴石膏板 | CNS13777 | CNS6532 | CNS14705 | 萬能試驗機 |
|  |  | 基材試驗設備及表面試驗設備。 | 圓錐量熱儀 |  |
| 氧化鎂板 | CNS14164 | CNS6532 | CNS14705 | 萬能試驗機 |
|  |  | 耐燃一級：基材試驗設備及表面試驗設備。 耐燃二級：表面試驗設備。 | 圓錐量熱儀 |  |
| 纖維水泥板 | CNS3802 | CNS6532 | CNS14705 | 萬能試驗機 |
|  |  | 耐燃一級：基材試驗設備及表面試驗設備。 耐燃二級：表面試驗設備。 | 圓錐量熱儀 |  |
| 耐燃合板 | CNS11669 | CNS6532 | CNS14705 | － |
|  |  | 表面試驗設備 | 圓錐量熱儀 |  |
| 補充規定： 表列商品列有CNS6532、CNS14705者，為耐燃性基本檢測設備二（CNS6532或CNS14705）擇一，其中CNS6532基本檢測設備規定適用至100年8月31日止，自100年9月1日起停止適用。 |

應施檢驗個人防護用具基本檢測設備表

| 品名 | 檢驗標準 | 基本檢測設備 |
| --- | --- | --- |
| 高處作業用安全帶 | CNS 7534 CNS 7535 | 拉力試驗機、成品衝擊吸收性及強度試驗機，暨所需配件 |
| 安全帶【繫身型】 | CNS 6701 | 拉力試驗機、成品衝擊吸收性及強度試驗機，暨所需配件 |
| 背負式安全帶 | CNS 6701 CNS 14253 | 拉力試驗機、成品衝擊吸收性及強度試驗機，暨所需配件 |
| 騎乘機車用防護頭盔 | CNS 2396 | 衝擊吸收性試驗裝置、耐穿透性試驗裝置、頤帶強度試驗裝置、高溫處理恆溫箱、低溫處理恆溫箱、浸水處理槽、保持試驗裝置 |
| 自行車、溜冰鞋、滑板及直排輪等運動用頭盔 | CNS 13371 | 衝擊吸收性試驗裝置、耐穿透性試驗裝置、頤帶強度試驗裝置、高溫處理恆溫箱、低溫處理恆溫箱、浸水處理槽 |
| 工地用安全帽 | CNS 1336 | 衝擊吸收性試驗裝置、耐穿透性試驗裝置、耐燃性試驗裝置、電器絕緣性試驗裝置、橫向剛性試驗裝置、恆溫恆濕箱 |
| 電工安全帽 | CNS 4598 CNS 4599 | 衝擊吸收性試驗裝置、耐穿透性試驗裝置、耐燃性試驗裝置、電器絕緣性試驗裝置、恆溫恆濕箱 |
| 硬式棒球用頭盔 | CNS 13338 | 衝擊吸收性試驗裝置 |
| 軟式棒球及壘球用頭盔 | CNS 13339 | 衝擊吸收性試驗裝置、恆溫箱 |
| 棒球及壘球捕手用頭盔 | CNS 13340 | 衝擊吸收性試驗裝置、恆溫箱 |
| 遮光防護具 | CNS 7174 | 衝擊吸收性試驗裝置、熱衝擊性試驗裝置、耐高濕性試驗裝置、光學性質試驗裝置、遮光能力試驗裝置、耐腐蝕性試驗裝置、眼鏡型固著性試驗裝置 |
| 熔接用防護面具 | CNS 7175 | 耐燃性試驗裝置、電氣絕緣性試驗裝置、拉力試驗機、老化試驗機、光學性質試驗裝置、遮光能力試驗裝置、耐腐蝕性試驗裝置 |
| 硬質塑膠透鏡之防護眼鏡 | CNS 7177 | 光學性質試驗裝置、耐衝擊性試驗裝置、木製人頭模型、表面磨損率試驗裝置、耐熱性試驗裝置、耐燃性試驗裝置、耐腐蝕性試驗裝置、眼鏡型固著性試驗裝置、護目鏡型安裝強度試驗裝置 |
| 乘坐車輛人員用眼睛防護具 | CNS 13370 | 光學性質試驗裝置、強度試驗裝置、耐熱性試驗裝置、耐寒性試驗裝置、綁帶試驗裝置、耐腐蝕性試驗裝置 |

應施檢驗輪胎基本檢測設備表

| 品名 | 檢驗標準 | 基本檢測設備 |
| --- | --- | --- |
| 輻射層輪胎，小客車（包括旅行車及賽車）用 | CNS 1431、CNS 3668、CNS 3670、CNS 3671、CNS 3672、CNS 3706、CNS 9724 | 外胎強度試驗裝置、胎唇抗脫座試驗裝置、高速性能試驗裝置、耐久性能試驗裝置 |
| 其他新橡膠氣胎，小客車（包括旅行車及賽車）用 | CNS 1431、CNS 3668、CNS 3670、CNS 3671、CNS 3672、CNS 3706、CNS 9724 | 外胎強度試驗裝置、胎唇抗脫座試驗裝置、高速性能試驗裝置、耐久性能試驗裝置 |
| 輻射層輪胎，大客車及貨車用 | CNS 1431、CNS 3668、CNS 3670、CNS 3671、CNS 3672、CNS 3706、CNS 9724 | 外胎強度試驗裝置、胎唇抗脫座試驗裝置、耐久性能試驗裝置 |
| 其他新橡膠氣胎，大客車及貨車用 | CNS 1431、CNS 3668、CNS 3670、CNS 3671、CNS 3672、CNS 3706、CNS 9724 | 外胎強度試驗裝置、胎唇抗脫座試驗裝置、耐久性能試驗裝置 |

應施檢驗氯乙烯聚合物硬質管基本檢測設備表

| 貨名 | 檢驗標準 | 基本檢測設備 |
| --- | --- | --- |
| 氯乙烯聚合物硬質管（限檢驗一般用管） | CNS 1298 | 水壓試驗機、高溫爐、拉力試驗機 |
| 氯乙烯聚合物硬質管（限檢驗導電線用管） | CNS 1302 | 耐電壓試驗機、耐燃試驗設備、拉力試驗機、烘箱 |
| 氯乙烯聚合物硬質管（限檢驗自來水用管） | CNS 4053 | 原子吸收光譜儀或感應偶合電漿光譜儀（ICP）、水壓試驗機、氣相層析儀、高溫爐、拉力試驗機 |

應施檢驗壁掛式陶瓷臉盆基本檢測設備表

| 貨名 | 檢驗標準 | 基本檢測設備 |
| --- | --- | --- |
| 壁掛式瓷製臉盆 | CNS 3220-3 CNS 3221 | 載重試驗裝置、烘箱、高壓蒸煮器 |
| 壁掛式陶製臉盆 | CNS 3220-3 CNS 3221 | 載重試驗裝置、烘箱、高壓蒸煮器 |