事務文具用品安全要求一覽表

| 產品 | 安全項目 | 安全要求(限值) |
| --- | --- | --- |
| 供職場、學校、家庭等場所使用之ㄧ般文具用品 | 塑化劑 | 8種塑化劑及其混合物含量總和不得超過0.1 %(質量比) |
|  | 可遷移元素(重金屬) | 單位：mg/kg 銻 Sb; 砷 As; 鋇 Ba; 鎘 Cd; 鉻 Cr; 鉛 Pb; 汞 Hg; 硒 Se. 60; 25; 1000; 75; 60; 90; 60; 500. |
|  | 偶氮染料(無纖維質者除外) | 含量不得超過30 mg/kg |
|  | 邊緣及尖端 | 可觸及的金屬邊緣，包括孔和槽，不應含有危險的毛刺或斜薄邊，外露螺栓或螺帽可觸及的末端不應有外露的銳利邊緣或毛刺。 |
| 指畫油彩 | 可遷移元素(重金屬) | 單位：mg/kg 銻 Sb; 砷 As; 鋇 Ba; 鎘 Cd; 鉻 Cr; 鉛 Pb; 汞 Hg; 硒 Se. 60; 25; 250; 50; 25; 90; 25; 500. 備考：因該色料與皮膚直接接觸，爰其限量值較為嚴格. |
| 修正用品 | 苯、氯化烴 | 其中有機溶劑之苯含量應不超過10 mg/kg，且不得含有氯化烴 |
| 膠水及接著劑 | 甲醛、苯、甲苯、 二甲苯、VOCs | 游離甲醛 (g/kg); 苯 (g/kg); 甲苯＋二甲苯 (g/kg); VOCs (g/L). ≦1; ≦0.2; ≦10; ≦50. |
| 書包及筆袋 | 甲醛釋出量 | 不得超過300 mg/kg |
| 筆記簿(本) | 白度 | 應不大於85 % |
| 筆蓋 | 依CNS 15442之規定 | 應符合下列規定： - 尺度；蓋子應夠大而無被吸入之危險性 - 通氣性；確保蓋子之通氣性，以避免窒息之危險 |