104年「拼接式發泡素面塑膠地墊」市場購樣檢測結果彙整表
項次	品名	廠牌/規格/型號	產地	製造廠商 / (含地址、電話)	進口商 / (含地址、電話)	陳售地點 / (商店名稱、地址、電話)	價格 / (單價)	中文標示初步查核結果	品質項目檢測結果
1	3M安全巧拼	3M/ / 320±2 m×320±2 mm×20±2 mm(6入)/ XV301305878-1黃	臺灣	美商3M台灣子公司 / 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 / 臺北市敦化南路二段95號6樓 / 02-2704-9011		家福股份有限公司花蓮新城分公司 / 花蓮縣新城鄉嘉里路15號 / 03-826-7979	799	○中文標示	總評: ○ / 「可遷移元素含量」 / 「6種塑化劑含量」 / 「甲醯胺含量」 / 「甲醛釋出量」
2	安全舒適地墊(PRO特選特力屋舒適地墊)	PRO特選特力屋/ / 32×32×1.4 cm±1 mm×9片/ / DMF-AR	臺灣	道成企業有限公司 / 臺北市羅斯福路六段142巷82號1樓 / 02-2933-2939		特力屋股份有限公司花蓮分公司 / 花蓮縣花蓮市林森路176號 / 0800-008-007	299	△中文標示 / 主要成分或材料（EVA、PE）無中文標示。	總評: ○ / 「可遷移元素含量」 / 「6種塑化劑含量」 / 「甲醯胺含量」
3	無毒世家素色舒柔墊	PMU必美優 無毒世家/ / 32 cm×32 cm×10 mm±1 mm(9片裝)/ / 綠色	臺灣	台灣必美優國際流通股份有限公司 / 彰化縣永靖鄉浮圳路424巷301弄61號 / 04-824-8199		冬山行股份有限公司 / 宜蘭縣羅東鎮中山路二段336號 / 03-950-6600	185	○中文標示	總評: ○ / 「可遷移元素含量」 / 「6種塑化劑含量」 / 「甲醯胺含量」
4	EVA無甲素地墊 / /45×45×1.2 cm(8入)/ / 綠色	臺灣	宏圜科技(股)公司 / 南投市南崗工業區工業南五路3號 / 049-225-5530		特力屋股股份有限公司羅東分公司 / 宜蘭縣羅東鎮民生路6號3樓 / 03-955-2000	449 / （原價898，買一送一）	○中文標示	總評: ○ / 「可遷移元素含量」 / 「6種塑化劑含量」 / 「甲醯胺含量」
5	安全地墊	RANINOBW彩虹系列/ / 32×32 cm/ / 粉紅色(素面)	臺灣	名揚國際企業有限公司 / 臺中市西屯區環中路三段780-5號 / 04-2255-3680		文山聯股份有限公司(大龍大賣場) / 臺北市文山區木柵路2段57號 / 02-2939-2434	99	○中文標示	總評: ● / ○「可遷移元素含量」 / ○「6種塑化劑含量」 / ●「甲醯胺含量」 / 檢測結果635 ppm / >國家標準200 ppm
6	EVA巧拼地墊	新生活家/ / 32×32×1.0 cm±1 mm 8片/ / DMF-20008-PP(紫色)	中國大陸	未標示製造商名稱、電話、地址，僅標有「供應商」資訊如下： / 道成企業有限公司 / 臺北市羅斯福路六段142巷82號02-2933-2939	未標示進口商名稱、電話、地址，僅標有「供應商」資訊如下： / 道成企業有限公司 / 臺北市羅斯福路六段142巷82號02-2933-2939	大潤發南湖分公司 / 臺北市內湖區舊宗路一段188號 / 0800-010-020	229	△中文標示 / 未標示製造商及進口商名稱、電話、地址。	總評: ○ / 「可遷移元素含量」 / 「6種塑化劑含量」 / 「甲醯胺含量」
7	無毒地墊	新e代/ / 32 cm(6入)/ / 綠色	臺灣	未標示製造商名稱、電話、地址，僅標有「經銷商」、「發泡廠商」資訊如下： / 經銷商： / 一宇洋行(一銀洋行有限公司) / 臺中市北區梅豐街47號1樓 / 04-2231-8658 / 發泡廠商： / 宏圜科技(股)公司		大潤發南湖分公司 / 臺北市內湖區舊宗路一段188號 / 0800-010-020	149	△中文標示 / 未標示製造商名稱、電話、地址。	總評: ○ / 「可遷移元素含量」 / 「6種塑化劑含量」 / 「甲醯胺含量」
8	新配方組合地墊	/32 cm×32 cm×10 mm±1 mm/	臺灣	未標示製造商名稱、電話、地址，僅標有「經銷商」資訊如下： / 台墊工業有限公司 / 彰化縣秀水鄉莊雅村(巷)5號 / 04-768-5933		好鄰居商行 / 新竹縣竹東鎮長春路3段173號 / 03-594-0795	150	△中文標示 / 未標示製造商名稱、電話、地址。 / 主要成分或材料（EVA樹脂）未以中文標示。	總評: ○ / 「可遷移元素含量」 / 「6種塑化劑含量」 / 「甲醯胺含量」
9	鋪地美彩墊	/32 cm×32 cm×10 mm±1 mm/	臺灣	金開祥有限公司 / 新北市蘆洲區長安街299巷9號1樓02-2292-3107		秀梅五金百貨行 / 新竹市西大路529號 / 03-524-8793	120	○中文標示	總評: ○ / 「可遷移元素含量」 / 「6種塑化劑含量」 / 「甲醯胺含量」
10	EVA真愛雙色巧拼地墊	無標示 / 臺灣	龍凱商行 / 臺中市烏日區健行路264號 / 04-2337-2798		鼎輝五金行 / 臺中市霧峰區四德路333之3號 / 04-2339-7684	119	△中文標示 / 未標示商品淨重、容量、數量或度量等。	總評: ○ / 「可遷移元素含量」 / 「6種塑化劑含量」 / 「甲醯胺含量」
11	衛生環保地墊	奇世美/8片裝/	臺灣	奇世美企業社 / 彰化縣田尾鄉豐田村光復路四段70巷臨51號 / 04-883-4550		翠喜企業有限公司 / 臺中市霧峰區四德路296,296-1號04-2339-0952	99	○中文標示	總評: ○ / 「可遷移元素含量」 / 「6種塑化劑含量」 / 「甲醯胺含量」
12	多彩安全地墊	RANINOBW彩虹系列/ / 62×62 cm/ / 藍色(素面)	臺灣	名揚國際企業有限公司 / 臺中市西屯區環中路三段780-5號 / 04-2255-3680		弘鈺生活館有限公司 / 臺南市東區東安路16號 / 06-208-8487	220	○中文標示	總評: ○ / 「可遷移元素含量」 / 「6種塑化劑含量」 / 「甲醯胺含量」
13	拼裝地毯	YSW/ / 30×30 cm×6 mm±1(9片)/ / 粉紅色	臺灣	永仕豪企業(股)公司 / (未標地址) / 06-795-5733		弘鈺生活館有限公司 / 臺南市東區東安路16號 / 06-208-8487	129	△中文標示 / 未標示製造商地址。 / 主要成分或材料（polyester、EVA）未以中文標示，且面材成分英文標示不一致。 / 製造日期僅標示年、月，未標日。	總評: ○ / 「可遷移元素含量」 / 「6種塑化劑含量」 / 「甲醯胺含量」 / 「甲醛釋出量」
14	耐磨橡木紋地墊	/45×45×1 cm(8片入)/	臺灣	未標示製造商名稱、電話、地址，僅標有「供應商」資訊如下： / 昭原實業股份有限公司 / 臺中市太平區建興北路17巷2弄6號10樓 / 04-2279-9406		臺灣糖業(股)量販事業部 / 屏東縣屏東市臺糖街3號 / 08-751-8399	349	△中文標示 / 未標示製造商名稱、電話、地址。 / 主要成分或材料（EVA發泡）未以中文標示。 / 製造日期僅標示年、月，未標日。	總評: ○ / 「可遷移元素含量」 / 「6種塑化劑含量」 / 「甲醯胺含量」
15	安全無毒EVA彩墊	/32 cm×32 cm×10 mm±0.5 mm/	臺灣	未標示製造商名稱、電話、地址，僅標有「工廠登記字號：99-684418-00」。		捷盈商行 / 高雄市大寮區鳳林四路12號 / 07-782-2118	99	△中文標示 / 未標示製造商名稱、電話、地址。 / 主要成分或材料（EVA）未以中文標示。	總評: ○ / 「可遷移元素含量」 / 「6種塑化劑含量」 / 「甲醯胺含量」

「○」表示符合；「●」表示不符合；「△」表示中文標示初步查核不符合

備註：
              1. 品質檢測：依據CNS 15493「拼接塑膠地墊之安全要求」國家標準（104年4月17日修訂公布）執行「可遷移元素含量」、「6種塑化劑含量」、「甲醯胺含量」及「甲醛釋出量」安全要求檢測。
「可遷移元素含量」：各試樣修正後之遷移元素值應符合下表所列之最大容許含量（單位: mg/kg）。

銻	砷	鋇	鎘	鉻	鉛	汞	硒
60	25	1,000	75	60	90	60	500

1. 「6種塑化劑含量」：依CNS 15138-1「塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法－第1部：氣相層析質譜法」規定執行試驗，鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)、鄰苯二甲酸丁苄酯(BBP)、鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(DIDP)、鄰苯二甲酸二正辛酯(DNOP)等6種鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合物含量總和不得超過0.1%（質量比）。
2. 「甲醯胺含量」：最終發泡地墊中所含甲醯胺之殘留量，不得超過200 ppm (mg/kg)。
3. 「甲醛釋出量」：使用接著劑接著紡織品或其他材料者，依CNS 1349「普通合板」所規定之甲醛釋出量試驗法進行取樣及試驗，各試樣之甲醛釋出量平均值為0.3 mg/L以下，而其同一批試樣之甲醛釋出量的最大值不得超過0.4 mg/L。

              1. 「中文標示」檢查：
依據「商品標示法」第9條查核中文標示，該條文規定如下：
商品於流通進入市場時，生產、製造或進口商應標示下列事項：
1. 商品名稱。
2. 生產、製造商名稱、電話、地址及商品原產地。屬進口商品者，並應標示進口商名稱、電話及地址。
3. 商品內容：
      1. 主要成分或材料。
      2. 淨重、容量、數量或度量等；其淨重、容量或度量應標示法定度量衡單位，必要時，得加註其他單位。
國曆或西曆製造日期。但有時效性者，應加註有效日期或有效期間。

              1. 本次檢驗件數共 15 件，檢測結果為：
品質項目
「可遷移元素含量」：全數符合國家標準限量值要求。
「6種塑化劑含量」：全數符合國家標準限量值要求。
「甲醯胺含量」：計 1 件（項次5）超過國家標準200 ppm (mg/kg)限量值要求。
「甲醛釋出量測試」：依據商品特性（使用接著劑接著紡織品或其他材料者）執行檢測，檢測之 2 件（項次1、13）樣品均符合國家標準限量值要求。
標示查核
「中文標示」：初步查核計 8 件（項次2、6、7、8、10、13、14、15）不符合「商品標示法」之規定。