塑化劑相關國家標準
	
	總號
	標準名稱
	塑化劑限量規定

	1
	6856
	筆擦
	下列8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合物含量總和不得超過0.1 %(質量比)。

(a)
鄰苯二甲酸雙-2-乙基己酯(DEHP)。

(b)
鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)。

(c)
鄰苯二甲酸丁苯甲酯(BBP)。

(d)
鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP)。

(e)
鄰苯二甲酸二異癸酯(DIDP)。

(f)
鄰苯二甲酸二正辛酯(DNOP)。

(g)
鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)。

(h)
鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)。

	2
	15527
	事務文具用品一般安全要求
	

	3
	3478
	塑膠鞋
	

	4
	4797
	玩具安全(一般要求)
	

	5
	8634
	皮製休閒鞋
	

	6
	10632
	皮鞋
	

	7
	15503
	兒童用品安全一般要求
	

	8
	366
	城市與旅行自行車－安全要求與試驗法
	

	9
	15348
	登山自行車－安全要求與試驗法
	

	10
	15349
	路跑自行車－安全要求與試驗法
	


塑化劑相關國家標準(續)

	
	總號
	標準名稱
	塑化劑限量規定

	11
	6632
	家庭用聚氯乙烯塑膠手套
	下列6種鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合物含量總和不得超過0.1 %(質量比)。

(a)
鄰苯二甲酸雙-2-乙基己酯(DEHP)。

(b)
鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)。

(c)
鄰苯二甲酸丁苯甲酯(BBP)。

(d)
鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP)。

(e)
鄰苯二甲酸二異癸酯(DIDP)。

(f)
鄰苯二甲酸二正辛酯(DNOP)。

	12
	15138
	塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法
	鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法

	13
	15138-1
	塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法－第1部：氣相層析質譜法
	鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法


PAGE  
2

