106年度「噴燈罐」市場購樣檢測結果彙整表
項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 / (單價/元)	標示查核結果	品質項目 / 檢測結果
1	噴燈座瓦斯	火旺	300g/SW-300T	臺灣	統圓罐業有限公司 / 新北市淡水區下圭柔山114-3號 / 02-26371216	雙營商行 / 新竹市明湖路451號 / 03-5290830	45	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○氣密試驗 / ○罐裝之瓦斯質量試驗 / ○耐壓試驗
2	噴燈專用瓦斯罐	勁旺	300g/O.S.E-168	臺灣	峻丞企業有限公司 / 臺南市西港區營西里2-1號 / 06-7953987	雙營商行 / 新竹市明湖路451號 / 03-5290830	45	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○氣密試驗 / ○罐裝之瓦斯質量試驗 / ○耐壓試驗
3	噴燈瓦斯	新福來	300g/HG-1	臺灣	春田實業社 / 臺南市平通路606號1樓 / 06-2699936	新展精品百貨 / 新竹市明湖路371號 / 03-5209577	50	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○氣密試驗 / ○罐裝之瓦斯質量試驗 / ○耐壓試驗
4	噴燈瓦斯	卡順	300g/KS-550	臺灣	春田實業社 / 臺南市平通路606號1樓 / 06-2699936	立豐五金百貨 / 新竹縣竹北市中正東路320號1樓 / 03-5552088	49	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○氣密試驗 / ○罐裝之瓦斯質量試驗 / ○耐壓試驗
5	噴燈瓦斯	第一牌	300g/HC-550	臺灣	黑珍珠國際企業有限公司 / 桃園市楊梅區民隆路35號 / 03-4726389	一家商行 / 新竹縣竹北市中正東路239號 / 03-5553456	60	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○氣密試驗 / ○罐裝之瓦斯質量試驗 / ○耐壓試驗
6	噴燈瓦斯	奇異	300g/CI-550	臺灣	春田實業社 / 臺南市平通路606號1樓 / 06-2699936	中原企業社 / 桃園市中壢區中山東路2段21號 / 03-4367150	60	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○氣密試驗 / ○罐裝之瓦斯質量試驗 / ○耐壓試驗

符號「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 / (單價/元)	標示查核結果	品質項目 / 檢測結果
7	噴燈瓦斯	良牌卡式	300g/GD-550	臺灣	春田實業社 / 臺南市平通路606號1樓 / 06-2699936	祝順益有限公司苗栗分公司 / 苗栗縣苗栗市國華路785號037-352655	49	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○氣密試驗 / ○罐裝之瓦斯質量試驗 / ○耐壓試驗
8	噴燈瓦斯罐	妙管家	300g/ HKTG-001	臺灣	弘潤生技有限公司 / 新北市三芝區圓山里10鄰石曹子坑69-1號 / 02-26371216	大元商行 / 新竹縣竹北市中正東路132號03-5541706	55	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○氣密試驗 / ○罐裝之瓦斯質量試驗 / ○耐壓試驗

符號「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。
備註：
1.品質項目：依據國家標準CNS 14530「攜帶式卡式爐用燃料容器」檢驗。
(1)氣密試驗：將噴燈罐浸泡於48~50C溫水中30min以上，並以目視查看噴燈罐內之瓦斯應無洩漏。
(2)耐壓試驗：將噴燈罐內瓦斯清空後，將水灌入空罐緩慢加壓至1.3MPa，於1.3MPa下保持30s，應無洩漏且罐體各部份不可變形；再加壓至1.5MPa，於1.5MPa保持30s，罐體各部分不可爆裂。
(3)罐裝之瓦斯質量試驗：充填於噴燈罐之瓦斯量與所標示瓦斯量之準確度須在-2%~+1%。
2.標示查核：依商品檢驗法及CNS 12951「液化石油氣」第9節查核「商品檢驗標識」及「中文標示」。
(1)「商品檢驗標識」：應有貼有「商品檢驗標識」（如圖例：）
(2)「中文標示」項目：於噴燈罐明顯易見處，使用不易消失的方法標明(a)名稱及種類(b)淨重(c)供應廠商(或代號)(d)製造年月日(或裝填日期)(e)特記事項標示「添加臭劑」或「未加臭劑」。
3.本次檢驗件數共8件，檢測結果為：
(1)「品質項目」：全數符合規定。
(2)「標示查核」：
A.「商品檢驗標識」：全數符合規定。
B.「中文標示」：全數符合規定。