99 年 度 市 售 髮 圈 購 樣 檢 測 結 果 彙 整 表

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 | 產地 | 製造廠商 (含地址、電話) | 進口商 (含地址、電話) | 陳售地點(商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價) | 品質項目檢測結果(詳列不符合情形) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 髮圈(小) | --- | 5.5” | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 花蝴蝶可愛小物專賣店 台南市北門路1段308-3號 | 4*25 | 總評: *「物理性測試」：符合。 *「重金屬含量」：符合。 塑膠:白(INK) Pb <0.5ppm。Cd <0.05ppm。 Ba <1.5ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：符合。 塑膠:白(INK) DBP:ND BBP:ND DEHP:0.006% DNOP:ND DINP:ND DIDP:ND |
| 2 | 髮圈(中) | --- | 5.6” | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 花蝴蝶可愛小物專賣店 台南市北門路1段308-3號 | 4*30 | 總評: *「物理性測試」：符合。 *「重金屬含量」：符合。 塑膠:白(INK) Pb <0.5ppm。Cd <0.05ppm。 Ba <1.5ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se 1.95ppm<500ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：符合。 塑膠:白(INK) DBP:0.019% BBP:ND DEHP:0.003% DNOP:ND DINP:ND DIDP:ND |
| 3 | 髮圈(大) | --- | 5.8” | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 花蝴蝶可愛小物專賣店 台南市北門路1段308-3號 | 4*40 | 總評: *「物理性測試」：符合。 *「重金屬含量」：符合。 塑膠:紫 Pb <0.5ppm。Cd 0.05ppm<75ppm。 Ba <1.5ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：符合。 塑膠:紫 DBP:ND BBP:ND DEHP:0.003% DNOP:ND DINP:ND DIDP:ND |
| 4 | 髮圈(黑鑽) | --- | 6” | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 花蝴蝶可愛小物專賣店 台南市北門路1段308-3號 | 4*80 | 總評: *「物理性測試」：符合。 *「重金屬含量」：符合。 塑膠:黑 Pb <0.5ppm。Cd <0.05ppm。 Ba <1.5ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：符合。 塑膠:黑 DBP:ND BBP:ND DEHP:0.005% DNOP:ND DINP:ND DIDP:ND |
| 5 | 髮圈(粉) | --- | 6” | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 花花飾界飾品店 台南市北門路1段308-4號 | 4*50 | 總評: *「物理性測試」：符合。 *「重金屬含量」：符合。 塑膠:透明(亮粉) Pb <0.5ppm。Cd <0.05ppm。 Ba <1.5ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：符合。 塑膠:透明(亮粉) DBP:ND BBP:ND DEHP:0.003% DNOP:ND DINP:ND DIDP:ND |
| 6 | 髮圈(金) | --- | 6” | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 花花飾界飾品店 台南市北門路1段308-4號 | 4*50 | 總評: *「物理性測試」：符合。 *「重金屬含量」：符合。 塑膠:褐 Pb <0.5ppm。Cd <0.05ppm。 Ba <1.5ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：符合。 塑膠:褐 DBP:ND BBP:ND DEHP:0.006% DNOP:ND DINP:ND DIDP:ND |
| 7 | 進口髮圈 | 名佳美 | CB160 | 台灣 | 未標示 | 未標示 | 名佳美股份有限公司台南康樂分公司 台南市西區康樂街233、237、241號1F | 4*25 | 總評: *「物理性測試」：符合。 *「重金屬含量」：符合。 塑膠:褐 Pb <0.5ppm。Cd <0.05ppm。 Ba <1.5ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：符合。 塑膠:褐 DBP:ND BBP:ND DEHP:0.004% DNOP:ND DINP:ND DIDP:ND |
| 8 | 素色髮圈K500 | 名佳美 | 01578 | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 名佳美股份有限公司台南康樂分公司 台南市西區康樂街233、237、241號1F | 4*29 | 總評: *「物理性測試」：符合。 *「重金屬含量」：符合。 塑膠:咖啡 Pb 12.49ppm<90ppm。Cd <0.05ppm。 Ba 2.31ppm<1000ppm。Cr 2.61ppm<60ppm。 Hg <2ppm。Se 2.41ppm<500ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：符合。 塑膠:咖啡 DBP:ND BBP:ND DEHP:0.004% DNOP:ND DINP:ND DIDP:ND |
| 9 | 霧面髮圈K230 | 名佳美 | 08956 | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 名佳美股份有限公司台南康樂分公司 台南市西區康樂街233、237、241號1F | 4*15 | 總評: *「物理性測試」：符合。 *「重金屬含量」：符合。 塑膠:灰 Pb 0.56ppm<90ppm。Cd <0.05ppm。 Ba <1.5ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se 1.52ppm<500ppm。 Sb 2.69ppm<60ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：符合。 塑膠:灰 DBP:ND BBP:ND DEHP:0.004% DNOP:ND DINP:ND DIDP:ND |
| 10 | 金蔥髮圈K350 | 名佳美 | 0.5CM/ 08798 | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 名佳美股份有限公司台南康樂分公司 台南市西區康樂街233、237、241號1F | 4*23 | 總評: *「物理性測試」：符合。 *「重金屬含量」：符合。 貼紙: Pb <0.5ppm。Cd <0.05ppm。 Ba <1.5ppm。Cr 0.45ppm<60ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：符合。 塑膠:黑 DBP:ND BBP:ND DEHP:0.004% DNOP:ND DINP:ND DIDP:ND |
| 11 | 29髮圈綜合 | 名佳美 | JH-0029 | 韓國 | 未標示 | 未標示 | 名佳美股份有限公司台南康樂分公司 台南市西區康樂街233、237、241號1F | 4*29 | 總評: *「物理性測試」：符合。 *「重金屬含量」：符合。 塑膠:桃紅 Pb 0.84ppm<90ppm。Cd <0.05ppm。 Ba <1.5ppm。Cr 0.20ppm<60ppm。 Hg <2ppm。Se 1.79ppm<500ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：符合。 塑膠:桃紅 DBP:ND BBP:ND DEHP:0.004% DNOP:ND DINP:ND DIDP:ND |
| 12 | 繩型髮梳髮圈 | 美華泰 | F-577 | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 玉金定興業股份有限公司台南分公司 | 4*45 | 總評: *「物理性測試」：符合。 *「重金屬含量」：符合。 塑膠:黑 Pb 0.56ppm<90ppm。Cd <0.05ppm。 Ba <1.5ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：符合。 塑膠:黑 DBP:ND BBP:ND DEHP:0.004% DNOP:ND DINP:ND DIDP:ND |
| 13 | 網狀亮蔥髮圈 | 美華泰 | F-626 | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 玉金定興業股份有限公司台南分公司 | 4*35 | 總評: *「物理性測試」：符合。 *「重金屬含量」：符合。 樣品上之油墨 Pb <0.5ppm。Cd <0.05ppm。 Ba <1.5ppm。Cr 0.63ppm<60ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：符合。 塑膠:透明(亮粉) DBP:ND BBP:ND DEHP:0.005% DNOP:ND DINP:ND DIDP:ND |
| 14 | 9mm雷射細蔥髮圈 | 美華泰 | F-622 | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 玉金定興業股份有限公司台南分公司 | 4*35 | 總評: *「物理性測試」：符合。 *「重金屬含量」：符合。 塑膠:藍(金蔥) Pb <0.5ppm。Cd <0.05ppm。 Ba <1.5ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：符合。 塑膠:藍(金蔥) DBP:ND BBP:ND DEHP:0.003% DNOP:ND DINP:ND DIDP:ND |
| 15 | 髮圈-三線 | 美華泰 | F-357-E | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 玉金定興業股份有限公司台南分公司 | 4*20 | 總評: *「物理性測試」：符合。 *「重金屬含量」：符合。 塑膠:藍 Pb <0.5ppm。Cd <0.05ppm。 Ba <1.5ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：符合。 塑膠:藍 DBP:ND BBP:ND DEHP:0.005% DNOP:ND DINP:ND DIDP:ND |
| 16 | 甜美風髮圈-多款 | 美華泰 | TP138 | 韓國 | 台灣普泰企業有限公司/台北縣五股鄉成泰路4段16號4樓/ 02-22913389 | 未標示 | 玉金定興業股份有限公司台南分公司 | 4*39 | 總評: *「物理性測試」：符合。 *「重金屬含量」：符合。 塑膠:透明(INK) Pb <0.5ppm。Cd <0.05ppm。 Ba <1.5ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：符合。 塑膠:透明(INK) DBP:ND BBP:ND DEHP:ND DNOP:ND DINP:ND DIDP:ND |
| 17 | 髮圈WHNN | 美華泰 | PK5-27 | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 玉金定興業股份有限公司台南分公司 | 4*59 | 總評: *「物理性測試」：符合。 *「重金屬含量」：符合。 塑膠:黑(亮粉) Pb 0.99ppm<90ppm。Cd <0.05ppm。 Ba <1.5ppm。Cr 0.20ppm<60ppm。 Hg <2ppm。Se 2.13ppm<500ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：符合。 塑膠:黑(INK) DBP:0.006% BBP:ND DEHP:0.016% DNOP:ND DINP:ND DIDP:ND |
| 18 | 0.3CM玳瑁髮圈 | 美華泰 | A854-03-6 | 未標示 | 大新實業社/ 04-23013784 | 未標示 | 玉金定興業股份有限公司台南分公司 | 4*15 | 總評: *「物理性測試」：符合。 *「重金屬含量」：符合。 塑膠:褐 Pb <0.5ppm。Cd <0.05ppm。 Ba <1.5ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se 1.88ppm<500ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：符合。 塑膠:褐 DBP:ND BBP:ND DEHP:0.004% DNOP:ND DINP:ND DIDP:ND |
| 19 | 波浪雷射細蔥髮圈 | 美華泰 | F-261 | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 玉金定興業股份有限公司台南分公司 | 4*35 | 總評: *「物理性測試」：符合。 *「重金屬含量」：符合。 塑膠:透明(亮粉) Pb <0.5ppm。Cd <0.05ppm。 Ba <1.5ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se 2.64ppm<500ppm。 Sb 2.34ppm<60ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：符合。 塑膠:透明(亮粉) DBP:ND BBP:ND DEHP:0.005% DNOP:ND DINP:ND DIDP:ND |
| 20 | 專利不痛髮圈 | 美華泰 | F-433 | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 玉金定興業股份有限公司台南分公司 | 4*26 | 總評: *「物理性測試」：符合。 *「重金屬含量」：符合。 塑膠:紫(INK) Pb <0.5ppm。Cd <0.05ppm。 Ba <1.5ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：符合。 塑膠:紫(INK) DBP:ND BBP:ND DEHP:0.005% DNOP:ND DINP:ND DIDP:ND |

備註：

- 參照中華民國國家標準CNS 4797-2「玩具安全（特定元素之遷移）」、CNS4797-3物理性（小物件、危害尖端等）、CNS15138「鄰苯二甲酸酯

類可塑劑」等項目予以檢驗。

2.「重金屬含量」標準：測定鉛、鎘、汞、砷、硒、鉻、銻、鋇等八項重金屬之溶出濃度，不可超過重金屬最大容許濃度。

註：玩具材料遷移元素之最大容許含量

| 元素 |
| --- |
| Sb | As | Ba | Cd | Cr | Pb | Hg | Se |
| 銻 | 砷 | 鋇 | 鎘 | 鉻 | 鉛 | 汞 | 硒 |
| 60 | 25 | 1000 | 75 | 60 | 90 | 60 | 500 |

儀器偵測可檢下限：1 ppm；單位 mg/kg（1 ppm為1/100萬，亦相當於1mg／kg）

3.本局96年11月22日公告應施檢驗商品『玩具』可塑劑檢測自97年7月1日起依96年10月24日修訂公布之國家標準CNS 4797『玩具安全（一般要求）』暨新訂定CNS 15138『塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯可塑劑檢驗法』執行檢驗，須符合DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP及DNOP等6種鄰苯二甲酸酯類可塑劑及其混合物含量總和不得超過0.1%（重量比）。

4.檢驗件數共 20 件；合格 20 件；不合格 0 件。