太陽眼鏡檢測結果彙整表

| 編號 | 品牌/ 型號 | 標示 | 價格 | 陳售 地點 | 生產廠商 或 進口商 | 產地標示 | 材質 | 紫外線 | 可見光 | 500-650nm 光譜穿透率 | 號誌燈辨識(Q值) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 太陽UVA 穿透率% (315~380nm) | UVB波長之光譜穿透率(280~315nm) | 是否符合UV 400 | 濾鏡分類 | 穿透率% |  | 紅燈 | 黃燈 | 綠燈 | 藍嬁 |
| 1 | OUBAISI/ 6539-7 | 有標示 | 99 | 家樂福 台北市內湖區民善街88號 | 代理商： 華吉儷股份有限公司 臺中縣大甲鎮育英路243號 TEL:04-26878558 | 中國 | 塑膠鏡架 鏡片標示”壓克力” | 2.07 | 3.60 |  | 0 | 85.97 | 79.16 | 1.05 | 1.03 | 0.96 | 0.97 |
| 2 | LOZZA/ 112 | 有標示 | 99 | 愛買 台北縣板橋市四川路一段389號一樓 | 代理商： 香鑫國際有限公司 臺北縣中和市莒光路63號6樓之2 TEL：02-32346421 製造商：帝鑫國際有限公司 | 中國 | 金屬鏡架 | 46.98 | 29.19 (不符合) |  | 1 | 51.46 | 44.88 | 1.20 | 1.10 | 0.93 | 0.94 |
| 3 | 未標示 | 無標示 | 70 | 延吉量販店 台北縣土城市延吉街139號 | 未標示 | 未標示 | 塑膠鏡架 | 0.77 | 0.95 |  | 1 | 61.80 | 41.89 | 0.81 | 0.85 | 1.09 | 1.21 |
| 4 | HOUSEDAN/ UGA8205 | 有標示 | 399 | 大潤發 台北市內湖區舊宗路一段188號 | 聯芳友國貿有限公司 台中市北屯區松安街316號TEL：04-22430886 | 中 港 台 | 塑膠鏡架 | 0.00 | 0.00 |  | 2 | 42.13 | 21.74 | 1.71 | 1.35 | 0.73 | 0.80 |
| ●5 | GIORDANO/GA5036 | 僅標示“BY METZLER GERMANY” | 1500 | 寶島汐止營業所 台北縣汐止市大同路二段531號 | 1.未標示 2.另向店家詢問代理商資訊如下：匯視達(台北市新生南路一段157巷4之一號)02-7081668 | 德國 | 塑膠鏡架 | 0.00 | 0.00 | V | 2 | 21.65 | 15.46 | 1.65 | 1.24 | 0.82 | 1.02 |
| 6 | 未標示 | 僅標示”TAIWAN” | 20 | 伸峰行 台北縣土城市延吉街夜市 | 未標示 | 台灣 | 塑膠鏡架 | 0.00 | 0.00 | V | 3 | 11.85 | 9.59 | 1.10 | 0.97 | 1.02 | 1.06 |
| ●7 | 型號：HF 3008 | 有標示 | 99 | 家樂福 台北市內湖區民善街88號 | 代理商： 華吉儷股份有限公司 臺中縣大甲鎮育英路243號(TEL:04-26878558) | 中國 | 塑膠鏡架 鏡片標示”壓克力” | 37.16 (不符合) | 6.56 (不符合) |  | 3 | 17.57 | 12.67 | 1.23 | 1.00 | 0.99 | 1.31 |
| 8 | 型號：FED 8803 | 有標示 | 99 | 家樂福 台北市內湖區民善街88號 | 代理商： 華吉儷股份有限公司 臺中縣大甲鎮育英路243號 TEL:04-26878558 | 中國 | 金屬鏡架 鏡片標示”壓克力” | 0.00 | 0.00 | V | 3 | 13.64 | 12.57 | 1.15 | 1.03 | 0.98 | 1.06 |
| 9 | LOZZA/ FXKL1834 | 有標示 | 89 | 大潤發 台北市內湖區舊宗路一段188號 | 代理商： 香鑫國際有限公司 臺北縣中和市莒光路63號6樓之2 TEL：02-32346421 製造商： 帝鑫國際有限公司 | 香港 | 金屬鏡架 鏡片標示”樹脂鏡片克力” | 0.00 | 0.00 |  | 3 | 10.09 | 8.09 | 1.06 | 0.97 | 1.02 | 1.14 |
| 10 | LOZZA/ SD165 | 有標示 | 89 |  |  |  | 金屬鏡架 鏡片標示”樹脂鏡片克力” | 0.00 | 0.00 | V | 3 | 11.52 | 8.92 | 1.02 | 0.94 | 1.04 | 1.18 |
| 11 | LOZZA /HT005B | 有標示 | 249 | 大潤發 台北市內湖區舊宗路一段188號 | 代理商： 香鑫國際有限公司 臺北縣中和市莒光路63號6樓之2 TEL：02-32346421 製造商： 富華光學工業有限公司 | 中國 | 金屬鏡架 鏡片標示”PU” | 0.00 | 0.00 | V | 3 | 15.11 | 10.67 | 1.45 | 1.22 | 0.86 | 0.93 |
| 12 | KADIA /4PD033 | 有標示 | 199 | 愛買 台北縣板橋市四川路一段389號一樓 |  | 中國 | 塑膠鏡架 鏡片標示”PU” | 0.00 | 0.00 | V | 3 | 12.55 | 9.30 | 1.01 | 0.93 | 1.05 | 1.21 |
| ●13 | POLO R.C./ SB-6093 | 有標示 | 2500 | 寶島汐止營業所 台北縣汐止市大同路二段531號 | 代理商： 根茂光學事業有限公司 臺北縣永和市永利路122號6F TEL：02-2929-3846 製造商： FAIRY WORLD INC. | 美國 | 塑膠鏡架 | 0.01 | 0.01 | V | 3 | 13.78 | 10.73 | 1.02 | 0.96 | 1.03 | 1.08 |
| 14 | MICHAEL KORS /30011 | 僅標示產地 | 1400 | 翀國眼鏡行 台北縣汐止市 忠孝東路310號 | 未標示 | 義大利 | 金屬鏡架 | 0.00 | 0.00 | V | 3 | 13.10 | 9.98 | 0.84 | 0.95 | 1.04 | 0.98 |
| ●15 | COOL-SUN/8607A | 僅標示“Italy”及美國製造偏光鏡片 | 1960 | 玉峯户外休閒用品店 台北市中山北路一段22號 | 未標示 | 義大利 | 塑膠鏡架 | 0.00 | 0.00 |  | 3 | 14.7 | 12.12 | 0.86 | 0.91 | 1.04 | 1.13 |
| ●16 | 720 armour /Kenting c.3 | 僅標示“Australia” | 2500 | 登山友商店有限公司 台北市中山北路一段18號 | 未標示 | 澳洲 | 塑膠鏡架 | 0.00 | 0.00 | V | 3 | 13.91 | 9.93 | 1.28 | 1.17 | 0.88 | 0.88 |
| 17 | RALPH /7551/U/S | 僅標示產地 | 1999 | 好市多中和分公司 台北縣中和市中山路二段347號 | 未標示 | 中國 | 金屬鏡架 | 0.00 | 0.00 |  | 3 | 13.64 | 9.94 | 1.52 | 1.27 | 0.81 | 0.82 |
| ●18 | Yun Gin | 無標示 | 99 | 好口碑企業社 台北縣板橋市 廣權路10號 | 未標示 | 未標示 | 金屬鏡架 | 1.82 | 0.00 |  | 3 | 10.73 | 7.58 | 0.81 | 0.94 | 1.05 | 1.08 |
| 19 | 未標示 | 無標示 | 50 | 寶月商行 台北縣土城市延吉街132號 | 未標示 | 未標示 | 塑膠鏡架 | 0.00 | 0.00 | V | 3 | 11.09 | 9.69 | 0.97 | 0.96 | 1.03 | 1.06 |
| ●20 | 未標示 | 無標示 | 800 | 美利達F1旗艦店 台北市康寧路一段206號 | 未標示 | 未標示 | 塑膠鏡架 | 0.00 | 0.00 | V | 3 | 13.14 | 10.72 | 1.01 | 0.95 | 1.03 | 1.16 |

備註：

一、加註“●”記號者為標示UV400之產品。

二、試驗標準：本試驗以國家標準「CNS 15067太陽眼鏡」(96年2月27日公布)為依據，試驗項目包括UV-A、UV-B及可見光之穿透率，500-650nm光譜穿透率，以及太陽眼鏡對於紅黃藍綠4種號誌燈之辨識率。

三、.濾鏡的分類如下表：

| 濾鏡分類 | 說明 | 光照度透光率 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 透明或非常淡的色彩 | 從80%至100% |
| 1 | 淡的色彩 | 從43%至80% |
| 2 | 中等的色彩 | 從18%至43% |
| 3 | 暗的色彩 | 從8%至18% |
| 4 | 非常暗的色彩 ( 不適於駕駛及道路使用 | 從3%至8% |