100年度「市售輪胎」購樣檢測結果彙整表

| 項次 | 品名 | 廠牌/規格/型號 | 產地 | 製造廠商 | 進口商 (經銷商) | 陳售地點 | 價格 (單價) | 商品檢驗標識 | 檢測項目 | 檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型卡車用輪胎 | 橫濱(YOKOHAMA) 155R13CLT 90/89P ES818 | 日本 | － | 台灣橫濱輪胎股份有限公司 | 台灣中油南港加油站(台北市南港區南港路二段50號) | 2187 | F C1 1849479 F C1 1849462 | 外胎強度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐久性能 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 標示 | 符合 |
| 2 | 小型卡車用輪胎 | 建大(KENDA) 155R13CLT 91/89N KR06 | 中國大陸 | － | 建大工業股份有限公司 | 台灣中油南港加油站(台北市南港區南港路二段50號) | 1662 | R53111 | 外胎強度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐久性能 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 標示 | 符合 |
| 3 | 小型卡車用輪胎 | 普利司通(BRIDGESTONE) 155R13CLT 90/89P R668 | 台灣 | 台灣普利司通股份有限公司 | － | 台灣中油南港加油站(台北市南港區南港路二段50號) | 1862 | R41057 | 外胎強度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐久性能 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 標示 | 符合 |
| 4 | 轎車用輪胎 | FEDERAL 175/70R13 82T SS657 | 台灣 | 泰豐輪胎股份有限公司 | － | 勝新汽車輪胎五金行（宜蘭縣蘇澳鎮中山路一段158號、03-9953148） | 1600 | R43129 | 外胎強度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐久性能 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 標示 | 符合 |
| 5 | 轎車用輪胎 | MAXXIS 175/70R13 82H MA-P1 | 泰國 | － | 正新橡膠工業股份有限公司 | 吉慶企業社 （宜蘭縣羅東鎮光榮路112號、03-9501166） | 1499 | R51037 | 外胎強度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐久性能 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 標示 | 符合 |
| 6 | 轎車用輪胎 | GOOD YEAR 175/70R13 82H DURA PLUS | 印尼 | － | 台灣固特異股份有限公司 | 勝新汽車輪胎五金行（宜蘭縣蘇澳鎮中山路一段158號、03-9953148 | 1700 | F C1 7204512 F C1 7204859 | 外胎強度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐久性能 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 標示 | 符合 |
| 7 | 轎車用輪胎 | PIRELLI 175/70R13 82T P400A | 土耳其 | － | 瑞士商倍耐力輪胎歐洲股份有限公司 | 勝新汽車輪胎五金行（宜蘭縣蘇澳鎮中山路一段158號、03-9953148 | 1800 | F C1 7998303 F C1 7998288 | 外胎強度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐久性能 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 標示 | 符合 |
| 8 | 轎車用輪胎 | NANKANG 185/65R14 86H RX615 | 台灣 | 南港輪胎股份有限公司 | － | 勝新汽車輪胎五金行（宜蘭縣蘇澳鎮中山路一段158號、03-9953148） | 1800 | R41084 | 外胎強度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐久性能 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 標示 | 符合 |
| 9 | 轎車用輪胎 | MICHELIN 185/60R14 82H ENERGY XM1 | 泰國 | － | 米其林忠欣股份有限公司 | 力霸輪胎五金股份有限公司(基隆市七堵區實踐路212號，02-24516567) | 2625 | F C1 9634297 F C1 9634201 | 外胎強度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐久性能 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 標示 | 符合 |
| 10 | 轎車用輪胎 | CONTINENTAL 175/70R13 82T CONTIECOCONTAC 3 | 羅馬尼亞 | － | 台灣開利耐特有限公司 | 力霸輪胎五金股份有限公司(基隆市七堵區實踐路212號，02-24516567) | 1785 | F C1 9988581 F C1 9988582 | 外胎強度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐久性能 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 標示 | 符合 |
| 11 | 轎車用輪胎 | SONAR 185/65R14 86H SX-608 | 台灣 | 南港輪胎股份有限公司新豐廠 | － | 力霸輪胎五金股份有限公司(基隆市七堵區實踐路212號，02-24516567) | 1680 | R41084 | 外胎強度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐久性能 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 標示 | 符合 |
| 12 | 轎車用輪胎 | DUNLOP 165/70R13 79T EC201 | 日本 | － | 國住橡膠股份有限公司 | 力霸輪胎五金股份有限公司(基隆市七堵區實踐路212號，02-24516567) | 1575 | F C1 6535334 F C1 6535337 | 外胎強度 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐久性能 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 標示 | 符合 |

檢測結果說明：

- 檢驗項目依據國家標準CNS1431「汽車用外胎（輪胎）」檢測。

- 試驗結果:全數合格。

- 檢測項目之目的：

- 外胎強度：輪胎與地面接觸部位為胎面，該項試驗主要確保胎面能符合一定的強度要求，以避免胎面受到外力而造成爆胎。

- 耐久性能試驗：確保輪胎於長期使用之情況下不會發生破裂等異常現象。