103年度「拼接塑膠地墊」市場購樣檢測結果彙整表

| 項次 | 品名 | 規格/ 型號 | 產地 | 製造廠商 | 陳售地點 | 價格 | 中文標示查核結果 | 品質項目檢測結果 (詳列不符合情形) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EVA 幼兒交通學習地墊 | 12”*12”/16004223 | 臺灣 | 岠騰企業有限公司 臺中市豐原區鎌村路107巷98號 電話: 04-25383774 | 特力屋股份有限公司北高雄分公司 高雄市左營區民族一路948-1號 07-3104000 | 699*1組 | 商品檢驗標識： (H)C4 1166191 製造日期：101.03.05 中文標示：○符合 | 甲醛釋出量：○符合。 可遷移元素含量：○符合。 塑化劑含量：○符合。 甲醯胺：○符合。 |
| 2 | EVA歡樂英文數字巧拼 | 32*13*32.3cm/ 16014337 | 臺灣 | 岠騰企業有限公司 臺中市豐原區鎌村路107巷98號 電話: 04-25383774 | 特力屋股份有限公司北高雄分公司 高雄市左營區民族一路948-1號 07-3104000 | 599*1組 | 商品檢驗標識： M54110 批號：1302002 製造日期：102.1.10 中文標示：○符合 | 甲醛釋出量：○符合。 可遷移元素含量：○符合。 塑化劑含量：○符合。 甲醯胺：○符合。 |
| 3 | LOVE HEARTS愛心地墊附收邊邊條 | 32*32*1 cm / DMF-20608-10M | 臺灣 | 道成企業有限公司 臺北市羅斯福路6段142巷82號 電話: 02-29332939 | 特力屋股份有限公司北高雄分公司 高雄市左營區民族一路948-1號 07-3104000 | 299*1組 | 商品檢驗標識： R73323 製造日期：102.10.24 中文標示：○符合 | 甲醛釋出量：○符合。 可遷移元素含量：○符合。 塑化劑含量：○符合。 甲醯胺：○符合。 |
| 4 | EVA 青蛙花園球池遊戲地墊-附玩具球 | 49.5*23.3*32.5 cm /16026917 | 臺灣 | 岠騰企業有限公司 臺中市豐原區鎌村路107巷98號 電話: 04-25383774 | 特力屋(股)和樂左營分公司 高雄市左營區民族一路948號 | 1299*1組 | 商品檢驗標識：M54110 批號：1307004 製造日期：102.07.15 中文標示：○符合 | 甲醛釋出量：○符合。 可遷移元素含量：○符合。 塑化劑含量：○符合。 甲醯胺：○符合。 |
| 5 | EVA EDU-MAT安全無毒地墊 | FL-002 C 動物 | 臺灣 | 如億生物科技股份有限公司 彰化縣永靖鄉浮圳路424巷301弄61號 電話: 04-8247880 | 大統新世紀 地址: 高雄市三民區民族一路427號B1F及1F 07-9555888 | 999*1組 | 商品檢驗標識； (H)C4 2441339 中文標示：○符合 | 甲醛釋出量：○符合。 可遷移元素含量：○符合。 塑化劑含量：○符合。 甲醯胺：○符合。 |
| 6 | EVA粉彩動物地墊 | 32*32*1 cm/DMF-20310S-10M | 臺灣 | 道成企業有限公司 臺北市羅斯福路6段142巷82號 電話: 02-29332939 | 大買家高雄店 高雄市前鎮區凱旋4路688號 07-8137888 | 269*1組 | 商品檢驗標識：R73323 批號：1310004 製造日期：102.12.02 中文標示：●不符合 未標示適用年齡 成份未以中文標示 | 甲醛釋出量：○符合。 可遷移元素含量：○符合。 塑化劑含量：○符合。 甲醯胺：○符合。 |
| 7 | EVA米奇與美妮圖案彩墊 | 30*30cm/PMU-179037 | 臺灣 | 台灣必美優國際流通股份有限公司 彰化縣永靖鄉浮圳路424巷301弄61號 電話: 04-8248199 | 大樂民族店 高雄市三民區民族一路463號 07-3926900 | 179*1組 | 商品檢驗標識: M53352 批號:0812002 製造日期:101.12.02 中文標示：●不符合 未標示適用年齡 批號與製造日期不符 | 甲醛釋出量：○符合。 可遷移元素含量：○符合。 塑化劑含量：○符合。 甲醯胺：●不符合 21 mg/kg |
| 8 | EVA米奇圖案套色地墊 | 32*32cm*10mm/PMU-194764 | 臺灣 | 台灣必美優國際流通股份有限公司 彰化縣永靖鄉浮圳路424巷301弄61號 電話: 04-8248199 | 家樂福(股)成功分公司 高雄市前鎮區中華5路1111號 07-5369828 | 239*1組 | 商品檢驗標識: (H)C4 2451398 製造日期：102.08.10 中文標示：○符合 | 甲醛釋出量：○符合。 可遷移元素含量：○符合。 塑化劑含量：○符合。 甲醯胺：○符合。 |
| 9 | EVA巧拼地墊 | 32*32*1 cm/數字10入 | 臺灣 | 道成企業有限公司 臺北市羅斯福路6段142巷82號 電話: 02-29332939 | 宜得利高雄大樂店 高雄市三民區民族一路463號 07-3987611 | 379*1組 | 商品檢驗標識: R73323 批號：1401001 製造日期：103.01.02 中文標示：○符合 | 甲醛釋出量：○符合。 可遷移元素含量：○符合。 塑化劑含量：○符合。 甲醯胺：○符合。 |
| 10 | 無毒世家EVA舒柔墊 | 32*32cm*10mm/數字＋圖形 10入 | 臺灣 | 台灣必美優國際流通股份有限公司 彰化縣永靖鄉浮圳路424巷301弄61號 電話: 04-8248199 | 宜兒樂企業有限公司 高雄市三民區建國3路258號 07-2912602 | 269*1組 | 商品檢驗標識: (H)C4 2447581 製造日期：102.04.01 中文標示：○符合 | 甲醛釋出量：○符合。 可遷移元素含量：○符合。 塑化劑含量：○符合。 甲醯胺：○符合。 |
| 11 | 無味安全地墊 | 32x32 cm | 臺灣 | 無製造商 供應商：名揚國際企業有限公司 臺中市西屯區環中路3段780-5號 電話：04-22553680 | 統棋生活百貨 基隆市中山區安一路57號1F 02-24294721 | 99*1組 | 製造日期：100.12.13 中文標示： 成份未以中文標示 未標示製造商名稱、地址及電話 | 甲醛釋出量：○符合。 可遷移元素含量：○符合。 塑化劑含量：○符合。 甲醯胺：●不符合 81.6 mg/kg |
| 12 | 小木紋彩墊 | 32*32*10 mm | 臺灣 | 台墊工業有限公司 彰化縣秀水鄉莊雅村(巷)5號 電話：04-7685933 | 統棋生活百貨 基隆市中山區安一路57號1F 02-24294721 | 199*1組 | 製造日期：101.04.10 中文標示： ○符合 | 甲醛釋出量：○符合。 可遷移元素含量：○符合。 塑化劑含量：○符合。 甲醯胺：●不符合 84.3 mg/kg |
| 13 | 素色EPE拼裝地墊 | 30x30x1cm/9入 | 臺灣 | 台灣必美優國際流通股份有限公司 彰化縣永靖鄉浮圳路424巷301弄61號 電話：04-8248199 | 東逸企業股份有限公司八堵物流中心 基隆市安和二街15號B棟 02-24337799 | 199*1組 | 製造日期：102.10.18 中文標示： ○符合 | 甲醛釋出量：○符合。 可遷移元素含量：○符合。 塑化劑含量：○符合。 甲醯胺：○符合 |
| 14 | EVA銀離子抗菌地墊 | 32x32x1.0cm ±1mm/6入 | 臺灣 | 道成企業有限公司 臺北市羅斯福路6段142巷82號 電話：02-29332939 | 東逸企業股份有限公司八堵物流中心 基隆市安和二街15號B棟 02-24337799 | 170*1組 | 製造日期：102.03.06 中文標示： △成份未以中文標示 | 甲醛釋出量：○符合。 可遷移元素含量：○符合。 塑化劑含量：○符合。 甲醯胺：○符合。 |
| 15 | EVA彩色地墊 | 32cm／6入 | 臺灣 | 一宇洋行(一銀洋行有限公司) 臺中市北區梅豐街47號1樓 電話：04-22318658 | 東逸企業股份有限公司八堵物流中心 基隆市安和二街15號B棟 02-24337799 | 170*1組 | 製造日期：103.01.05 中文標示： △成份未以中文標示 | 甲醛釋出量：○符合。 可遷移元素含量：○符合。 塑化劑含量：○符合。 甲醯胺：○符合。 |
| 16 | 木紋轉印地墊 | 條碼: 4 710836 700369 | 臺灣 | 無 | 二龍山商行 基隆市深澳坑路2-26號底層 | 120*1組 | 製造日期：無 中文標示： △未標示製造廠商名稱、地址及電話 △未以中文標示原產地 △未標示材質及尺度 △未標示製造日期 | 甲醛釋出量：○符合。 可遷移元素含量：○符合。 塑化劑含量：○符合。 甲醯胺：●不符合 15.5mg/kg |
| 17 | 衛生環保地墊 | 30x30cmx9mm | 臺灣 | 永元昌企業有限公司 新北市五股區成泰路4段22巷16-2號 電話：02-22936489 | 禾豐商貿股份有限公司 基隆市新豐街205巷7號 | 139*1組 | 製造日期：102.11.28 中文標示： △成份未以中文標示 | 甲醛釋出量：○符合。 可遷移元素含量：○符合。 塑化劑含量：○符合。 甲醯胺：●不符合 9.1mg/kg |
| 18 | 木紋巧拼 | 32*32cm | 臺灣 | 無製造商 經銷商：康士得企業有限公司 新北市泰山區全興路350-13號 電話：22976819 | 勝立生活百貨行 基隆市信一路130號2F 02-24213501 | 169*1組 | 製造日期：102.04.08 中文標示： △未標示製造商名稱、地址及電話 △成份未以中文標示 △廠商地址標示不全 | 甲醛釋出量：○符合。 可遷移元素含量：○符合。 塑化劑含量：○符合。 甲醯胺：●不符合 85mg/kg |
| 19 | EVA舒柔墊 | 30cm*30cm*10mm±1mm | 臺灣 | 無製造商 經銷商：金開祥有限公司 新北市蘆洲區長安街299巷9號1F 電話：02-22923107 | 天母便利商店 基隆市深溪路36巷50弄8號底層 02-24661324 | 149*1組 | 製造日期：102.11.20 中文標示： △未標示製造商名稱、地址及電話 | 甲醛釋出量：○符合。 可遷移元素含量：○符合。 塑化劑含量：○符合。 甲醯胺：○符合。 |
| 20 | 木紋環保地墊 | 30*30cm 8入 | 臺灣 | 奇世美企業社 彰化縣田尾鄉豐田村光復路4段70巷臨51號 電話：04-8834550 | 禾豐商貿股份有限公司 基隆市新豐街205巷7號 | 215*1組 | 製造日期：102.08.26 中文標示： △成份未以中文標示 | 甲醛釋出量：○符合。 可遷移元素含量：○符合。 塑化劑含量：○符合。 甲醯胺：●不符合 15.2 mg/kg |

備註：

      - 「○」表示符合；「●」表示不符合；「△」表示中文標示初步檢查未依商品標示法標示。

      - 項次1-10含圖案拼接塑膠地墊屬應施檢驗玩具商品；項次11-20素面拼接塑膠地墊非屬應施檢驗商品。

      - 品質檢測：依據CNS 15493「拼接塑膠地墊之安全要求」及CNS 4797「玩具安全(一般要求)」檢驗，檢測項目如下：

        - 甲醛釋出量/游離甲醛含量：各式樣之甲醛釋出量平均值為0.3mg/L以下，而其同一批試樣之甲醛釋出量的最大值不得超過0.4mg/L。另含纖維質者，需再檢測游離甲醛含量，各試樣之游離甲醛含量應在20ppm以下。

        - 可遷移元素含量：檢測測定鉛、鎘、汞、砷、硒、鉻、銻、鋇等8項重金屬之溶出濃度，不可超過重金屬最大容許濃度。

| 元素 |
| --- |
| Sb | As | Ba | Cd | Cr | Pb | Hg | Se |
| 銻 | 砷 | 鋇 | 鎘 | 鉻 | 鉛 | 汞 | 硒 |
| 60 | 25 | 1000 | 75 | 60 | 90 | 60 | 500 |
| 單位：mg/kg |

        - 塑化劑含量：檢測須符合DEP、DMP、DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP及DNOP等8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合物含量總和不得超過0.1%（重量比）。

        - 甲醯胺：檢測不得超過2ppm。

      - 中文標示

- 含文字或圖案塑膠地墊：中文標示及商品檢驗標識檢查，依據「玩具商品檢驗作業規定」及CNS 4797「玩具安全(一般要求)」標準規定查核中文標示及商品檢驗標識。查核項目為

- 玩具名稱。

- 製造廠商之名稱、地址、電話及營利事業統一編號。若為進口者， 應標示代理商、進口商或經銷商之名稱、地址、電話、營利事業統一編號、原始製造廠商之名稱、地址及原始製造國。

- 主要成分或材質。

- 適用之年齡。

a若玩具具有特定之使用對象，不適合於某年齡兒童使用時，則應以文字或類似標誌予以標示。

b.若玩具不適合36個月以下兒童使用者，應特別以文字或標誌標示；標誌如示意圖所示，標誌之繪製方式應符合下列規定。

(a)圓圈及斜線必須為紅色。

(b)襯底必須為白色。

(c)不適用之年齡範圍和兒童圖樣之標示必須為黑色。

(d)標誌直徑應為10 mm以上。

(e)斜線左下方標示不適用之年齡範圍，右上方標示兒童圖樣。

- 使用方法或注意事項。

- 有危害使用者之安全或健康之虞者， 應標明警告標示或特殊警告標示。

- 商品檢驗標識(圖例：或)

自印商品檢驗標識應於商品本體或最小外包裝上將M00000(指定代碼) 及批號（七碼）緊鄰基本圖式之右方或下方，以上下並列方式標示(批號第一、二碼為製造日期【進口商品為進口日期】之西元年之後二碼；第三、四碼為製造日期【進口商品為進口日期】之月份；第五～七碼為流水號)。

- 素面塑膠地墊：依據「商品標示法」第9條規定：商品於流通進入市場時，生產、製造或進口商應標示下列事項

- 商品名稱。

- 生產、製造商名稱、電話、地址及商品原產地。屬進口商品者，並應標示進口商名稱、電話及地址。

- 商品內容：

  - 主要成分或材料。

  - 淨重、容量、數量或度量等；其淨重、容量或度量應標示法定度量衡單位，必要時，得加註其他單位。

- 國曆或西曆製造日期。但有時效性者，應加註有效日期或有效期間。

- 其他依中央主管機關規定，應行標示之事項。