103年度「塗料商品」市場購樣檢測結果彙整表

| 項 次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 | 產地 | 製造廠商 | 進口商/代理商 | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (元) | 標示檢查結果 | 品質檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鏽鐵打底強力止鏽底漆 | 十田國際 | 鼠灰色/0.7L | 日本 | Asahipen Corp. | 十田國際有限公司/新北市中和區立德街110號7樓)/02-22224905 | 特力屋股份有限公司北高雄分公司/高雄市左營區民族一路948之1號/電話(07)310-4000 | 499 | ○符合 | ○符合 |
| 2 | 永保新合金用底漆 | 虹牌 | 二液型(含主劑及硬化劑)/1020 | 台灣 | 永記造漆工業股份有限公司/高雄市小港區沿海三路26號/電話(07)-8713181 |  | 鴻興油漆商行/高雄市左營區新莊仔路283之1號1F/電話(07)348-1188 | 184 | ○符合 | ○符合 |
| 3 | 水凝水性金屬底漆 | NIPPON PAINT | 水性/1L | 中國大陸 | Guangzhou Nippon Paint Co.,Ltd | 香港商立邦塗料有限公司台灣分公司/新北市新店區復興路43號10樓/0800-051687 | 信泰油漆行/屏東市中正路154號/電話(08)736-2154 | 400 | ○符合 | ○符合 |
| 4 | 防銹漆 | 明星油漆 | 防銹漆/1G | 台灣 | 新美華造漆廠股份有限公司/桃園縣八德市聯華街39號1樓/電話(03)3683266 |  | 信泰油漆行/屏東市中正路154號/電話(08)736-2154 | 380 | ○符合 | ○符合 |
| 5 | 耐特氟龍漆 | 明星油漆 | SF-11(含A/B劑) /1G | 台灣 | 新美華造漆廠股份有限公司/桃園縣八德市聯華街39號1樓/電話(03)3683266 |  | 弘光油漆行/高雄市左營區新莊仔路229號1F/電話(07)341-0977 | 1600 | ▲ 主劑與硬化劑未標示淨重、容量、數量或度量等。 | ○符合 |
| 6 | 永氟龍面漆 | 虹牌 | 二液型(含主劑及硬化劑)/5400F | 台灣 | 永記造漆工業股份有限公司/高雄市小港區沿海三路26號/電話(07)-8713181 |  | 德源油漆有限公司/高雄市三民區大順二路636號/電話(07)381-0505 | 615 | ○符合 | ○符合 |
| 7 | 氟碳樹酯漆 | 柏林塗料 | F-2000(含A/B劑) /1G | - | 柏林股份有限公司/高雄市小港區大業南路43號/電話(07)8711101 |  | 信泰油漆行/屏東市中正路154號/電話(08)736-2154 | 1500 | ▲ 1.硬化劑未標示 淨重、容量、數 量或度量等。 2.硬化劑未標示製 造商地址及商品 原產地。 | ○符合 |
| 8 | 彩礫石 | 福華塗料 | SA-311 | - | 盛碁企業有限公司 |  | 信泰油漆行/屏東市中正路154號/電話(08)736-2154 | 1,800 | ▲ 1.未標示生產、製造 商名稱、電話、地 址及商品原產地。 2.未標示淨重、容 量、數量或度量等。 3.未標示國曆或西 曆製造日期 (本項產品為客製化訂製) | ○符合 |

檢測結果說明：

一、符號說明：「▲」 表示中文標示初步檢查未依商品標示法標示；「○」表示符合規定。

二、檢測項目：揮發性有機化合物(VOC)最大限量值、標示。

三、檢測標準：

(一) 揮發性有機化合物(VOC)最大限量值:依據CNS 15039-1「塗料與清漆-揮發性有機化合物含量之測定-第1部:扣除法」檢測，以確認是否含過多之揮發性有機化合物。

1.CNS 4908「一般用防銹底漆」之VOC最大限量值為450g/L(項次1、3、4)。

2.CNS 15667「無鉛無鉻防銹塗料」之VOC最大限量值為550g/L(項次2)。

3.CNS 15666「建築用長期耐候性面漆」之VOC最大限量值為550g/L(項次5、6、7)。

4.CNS 8082「薄塗裝飾材料」之VOC最大限量值為300g/L(項次8)。

(二) 標示:依據商品標示法第9條查核1.商品名稱 2.生產、製造商名稱、電話、地址及商品原產地。屬進口商品者，並應標示進口商名稱、電話及地址 3.商品內容: (1)主要成分或材料。(2)淨重、容量、數量或度量等;其淨重、容量或度量應標示法定度量衡單位，必要時，得加註其他單位 4.國曆或西曆製造日期。但有時效性者，應加註有效日期或有效期間。