「兒童塑膠鞋」市場購樣檢測結果彙整表

計畫編號:103009013

| 項次 | 品名 | 廠牌/規格/ 型號 | 產地 | 製造廠商或 進口商(含地址、電話) | 陳售地點(商店名稱、地址、電話) | 價格(單價) | 中文標示查核結果(詳列不符合情形) | 品質項目檢驗結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市內拖鞋 | CARS/紅20 /EF-G301 | 臺灣 | 製造商：逸發國際有限公司 經銷商：紘貿企業有限公司/ 02-22874043 | 寶雅公司/ 臺南市安南區海佃路1段120號1樓/06-3500011 | 119 | ●未標示製造商地址、電話。 ●未標示中文鞋面材質。 | 多環芳香烴 (mg/kg) | 16種總量 | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Benzo(a)pyrene | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8種塑化劑(%) | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8種重金屬(ppm) | ○ |
| 2 | 家居拖鞋 | Tomikuma /黃20 /EF-G301 | 臺灣 | 源得國際有限公司/新北市五股區更洲路32巷8弄35號/02-29893865 | 寶雅公司/ 臺南市安南區海佃路1段120號1樓/06-3500011 | 129 | ○符合 | 多環芳香烴 (mg/kg) | 16種總量 | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Benzo(a)pyrene | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8種塑化劑(%) | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8種重金屬(ppm) | ○ |
| 3 | 運動款拖鞋 | SPORT/ 31 /YS-083 | 中國大陸 | 龍之社實業有限公司/新北市汐止區大同路一段160之6號/02-26416000 | 家福股份有限公司台南仁德分公司/臺南市仁德區中山路711號/06-2496666 | 89 | ○符合 | 多環芳香烴 (mg/kg) | 16種總量 | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Benzo(a)pyrene | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8種塑化劑(%) | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8種重金屬(ppm) | ○ |
| 4 | 查理家族兒童浴室拖鞋 | Charlie's Family/綠20/ | 臺灣 | 太松企業股份有限公司/桃園市蘆竹區南竹路四段276號/03-3239777 | 家福股份有限公司台南仁德分公司/臺南市仁德區中山路711號/06-2496666 | 99 | ○符合 | 多環芳香烴 (mg/kg) | 16種總量 | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Benzo(a)pyrene | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8種塑化劑(%) | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8種重金屬(ppm) | ○ |
| 5 | 黃色小鴨童拖 | 黃色小鴨/14 /EF-G301 | 臺灣 | 金馬鞋業股份有限公司/宜蘭縣頭城鎮二城路52號/03-9885556 | 大潤發台南安平店/台南市安平區郡平路42號/ 0800010020 | 145 | ●未標示鞋面、外底主要材料。 ●未標示中文生產國別。 | 多環芳香烴 (mg/kg) | 16種總量 | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Benzo(a)pyrene | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8種塑化劑(%) | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8種重金屬(ppm) | ○ |
| 6 | 拖鞋 | LUOFU/24-25 / 3060 | 中國大陸 | 吊牌標示廠商：鑫翼國際有限公司/高雄市仁武區鳳仁路2巷10之12號/07-7323688 進口商：鞋榮有限公司/台中市大雅區昌平路4段558巷42號/04-25680820 | 朝北生活館有限公司/臺南市安平區永華路2段811號/ 06-2939093 | 120 | ●未標示中文生產國別。 ●未標示明確鞋面、外底主要材料。 | 多環芳香烴 (mg/kg) | 16種總量 | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Benzo(a)pyrene | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8種塑化劑(%) | 25.63% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8種重金屬(ppm) | ○ |
| 7 | crocsTM休閒鞋 | crocs /8-9 | 中國大陸 | 日商卡洛馳有限公司臺灣分公司/臺北市大安區忠孝東路四段212號10樓/02-87730036 | 日商卡洛馳有限公司/臺南市中西區中正路263號/06-2225632 | 790 | ○符合 | 多環芳香烴 (mg/kg) | 16種總量 | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Benzo(a)pyrene | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8種塑化劑(%) | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8種重金屬(ppm) | ○ |
| 8 | 拖涼鞋 | FORMOSA /1 /ST 1236 | 臺灣 | 新大實業有限公司/臺中市南屯區文心南三路120巷38號/04-24730152 | 雙全昌/臺南市中西區西門路2段316號/06-2259360 | 190 | ●未標示中文材質。 | 多環芳香烴 (mg/kg) | 16種總量 | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Benzo(a)pyrene | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8種塑化劑(%) | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8種重金屬(ppm) | ○ |
| 9 | 童鞋 | Hello Kitty /18/373113 | 臺灣 | 聖荃實業股份有限公司/臺中市大雅區義和路46巷6號/04 -25678447 | 遠百企業股份有限公司台南分公司/臺南市永康區中山南路533號/ | 230 | ○符合 | 多環芳香烴 (mg/kg) | 16種總量 | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Benzo(a)pyrene | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8種塑化劑(%) | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8種重金屬(ppm) | ○ |
| 10 | 童拖鞋 | arriba /18 /376141 | 臺灣 | 艾樂跑企業股份有限公司/臺中市昌平路2段197-7號/04-24227277 | 遠百企業股份有限公司台南分公司/臺南市永康區中山南路533號/ | 230 | ○符合 | 多環芳香烴 (mg/kg) | 16種總量 | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Benzo(a)pyrene | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8種塑化劑(%) | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8種重金屬(ppm) | ○ |
| 11 | 童拖鞋 | pooh /17 /379135 | 臺灣 | 創信股份有限公司/新北市五股區五權六路21號/02-22992923 | 遠百企業股份有限公司台南分公司/臺南市永康區中山南路533號/ | 99 | ○符合 | 多環芳香烴 (mg/kg) | 16種總量 | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Benzo(a)pyrene | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8種塑化劑(%) | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8種重金屬(ppm) | ○ |
| 12 | 拖鞋CO28 | HAPPY/21 / JS-028 | 中國大陸 | 億昇利實業有限公司/彰化縣溪湖鎮湖東里大溪三街38號/04-8821391 | 欣奇商行/ 臺南市永康區新中街157號1F /06-2432040 | 120 | ●未標示中文生產國別。 ●未標示中文鞋面、外底主要材料。 | 多環芳香烴 (mg/kg) | 16種總量 | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Benzo(a)pyrene | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8種塑化劑(%) | ●14.6% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8種重金屬(ppm) | ○ |
| 13 | Cars拖鞋 | Cars/20 / EF-302 | 臺灣 | 經銷商：優源實業有限公司/新北市三重區重新路4段214巷6號1樓/02-29755679 | 欣奇商行/ 臺南市永康區新中街157號1F /06-2432040 | 99 | ●未標示製造商或委製商名稱、電話、地址。 | 多環芳香烴 (mg/kg) | 16種總量 | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Benzo(a)pyrene | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8種塑化劑(%) | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8種重金屬(ppm) | ○ |
| 14 | 園丁拖鞋 | POLI/16 /POKS41616 | 臺灣 | 凱英興業股份有限公司/臺北市松山區光復北路7號11樓/02-27530769 | 尚順鞋業有限公司/臺南市北區西門路4段192號/06-22517696 | 780 | ○符合 | 多環芳香烴 (mg/kg) | 16種總量 | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Benzo(a)pyrene | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8種塑化劑(%) | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8種重金屬(ppm) | ○ |
| 15 | 超輕量夾腳拖鞋 | PROMARKS/6 / MIO0912 | 臺灣 | 經銷商：穗瑩國際貿易有限公司/臺中市潭子區嘉豐路460號/04-25384428 | 西門鞋業商行/臺南市北區西門路4段237號/06-2828900 | 190 | ●未標示製造商或委製商名稱、地址、電話。 ●未標示中文材質。 | 多環芳香烴 (mg/kg) | 16種總量 | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Benzo(a)pyrene | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8種塑化劑(%) | ○ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8種重金屬(ppm) | ○ |

說明：

1. 填表事項：「○」表示符合；「●」表示不符合。

2.品質檢測：依據CNS 15503「兒童用品安全一般要求」國家標準（100年11月29日公布），檢測「8種塑化劑含量」、「多環芳香烴化合物(PAHs)含量」【苯并(a)芘(Benzo[a]pyrene)及16種多環芳香烴】、「8種重金屬(遷移元素)」。

(1) 多環芳香烴(PAHs)含量：苯并(a)芘[benzo(a)pyrene] 1 mg/kg以下，16種多環芳香烴總量10 mg/kg以下。16種多環芳香烴(PAHs)為萘(naphthalene)、苊（乙烯合萘）(acenaphthylene)、二氫苊（乙烷合萘）(acenaphthene)、茀(fluorene)、菲(phenanthrene)、蒽(anthracene)、丙二烯合茀(fluoranthene)、芘(pyrene)、苯并(a)蒽[benzo(a)anthracene]、  (chrysene)、茚并(1,2,3-cd)芘[indeno (1,2,3-cd) pyrene]、苯并(b)丙二烯合茀[benzo (b) fluoranthene]、苯并(k)丙二烯合茀[benzo (k) fluoranthene]、苯并(a)芘[benzo(a)pyrene]、二苯并(a,h)蒽[dibenzo (a,h) anthracene]及苯并(g,h,i)苝[benzo(g,h,i) perylene]。

(2) 8種塑化劑含量：鄰苯二甲酸二甲酯（DMP）、鄰苯二甲酸二乙酯（DEP）、鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）、鄰苯二甲酸丁苯甲酯（BBP）、鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯（DEHP）、鄰苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、鄰苯二甲酸二異壬酯（DINP）、鄰苯二甲酸二異癸酯（DIDP）等8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑(Phthalate plasticizer)及其混合物含量總和不得超過0.1%(重量比)。

(3) 8種重金屬含量：測定銻、砷、鋇、鎘、鉻、鉛、汞、硒等8項重金屬之溶出濃度，不可超過下列重金屬最大容許濃度：

|  | 元素（ mg/kg） |
| --- | --- |
|  | 銻 Sb | 砷 As | 鋇 Ba | 鎘 Cd | 鉻 Cr | 鉛 Pb | 汞 Hg | 硒 Se |
| 使用上不易與皮膚接觸者 | 60 以下 | 25 以下 | 1000 以下 | 75 以下 | 60 以下 | 90 以下 | 60 以下 | 500 以下 |
| 使用上易與皮膚接觸者 | 60 以下 | 25 以下 | 250 以下 | 50 以下 | 25 以下 | 90 以下 | 25 以下 | 500 以下 |

重金屬限量值表

3. 「中文標示」檢查：依據「鞋類商品標示基準」。標示項目包括

(1)商品名稱。

(2)製造或委製廠商名稱、電話及地址；其為進口者，應標示進口商名稱、電話及地址。

(3)生產國別(產品主要製程地之生產國別)。

(4)鞋面、外底主要材料。

(5)尺寸。

所用之文字應以中文為主，得輔以外文，其中生產國別並應採用固定不得拆換之烙印、燙印、印刷或附縫標籤方式，以中文或外文標示於商品本體上之明顯處。

4.本次檢驗件數共15件，檢測結果為：

(1)品質部分：計2件，「鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量」超過國家標準0.1%限量值要求。

(2)中文標示：計7件，中文標示不符合鞋類商品標示基準規定。