「兒童雨鞋」品質檢測結果不合格商品圖樣

項次	品名	圖樣	品質檢測 不符情形
2	無標示	「塑化劑」： DEHP:28.4% 總和28.4%(含量超過國家標準規定之0.1%限量值)。
3	無標示	「塑化劑」： DEHP:29.3% 總和29.3%(含量超過國家標準規定之0.1%限量值)。
7	無標示	「塑化劑」： DEHP:21.1% 總和21.1%(含量超過國家標準規定之0.1%限量值)。
9	無標示	「塑化劑」： DEHP:27.6% 總和27.6%(含量超過國家標準規定之0.1%限量值)。
11	無標示	「塑化劑」： DEHP:26.5% 總和26.5%(含量超過國家標準規定之0.1%限量值)。
12	無標示	「塑化劑」： DEHP:20.7% 總和20.7%(含量超過國家標準規定之0.1%限量值)。