106年「塑膠娃娃玩具」市場購樣檢測結果彙整表

| 項 次 | 品名 | 規格/ 型號 | 產地 | 製造廠商(委製商) (含地址、電話) | 進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址 、電話) | 價格 (單價) | 標示查核結果 | 品質項目檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兒童玩具 | - | 中國大陸 | 金剛有限公司 廣東省汕頭市澄海區上埭二水廠西側2巷 | 聯昇興業有限公司 新北市五股區五工六路60號5樓 02-89903799 | 大潤發流通事業股份有限公司台南佳里店分公司 臺南市佳里區民安里同安寮80之2號 06-7233777 | 899 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○「物理性測試」 ○「電驅動測試」 ○「耐燃性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 |
| 2 | 時尚達人搖滾芭比 | BCN36 | 中國大陸 | Mattel Asia Pacific Sourcing Limited. 11/F South Tower World Finance Centre, Harbour City Tsimshatsui Kowloon HongKong | 麗翔股份有限公司 臺北市內湖區陽光街321巷60號 02-87978598 | 家福股份有限公司台南中正分公司 臺南市永康區中正南路358號 06-2538481 | 599 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 「警告」、「注意」字體未大於5mm×5mm。 | 總評：○ ○「物理性測試」 ○「耐燃性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 |
| 3 | 露比娃娃新娘公主 | WI-DF 8253 | 中國大陸 | 德發實業有限公司 揭揚市揭東月城德橋工業區 | 萬榮玩具有限公司 臺北市大同區哈密街70之3號 02-25952258 | 家福股份有限公司台南中正分公司 臺南市永康區中正南路358號 06-2538481 | 399 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○「物理性測試」 ○「耐燃性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 |
| 4 | 塑膠合金玩具 | 89336 | 中國大陸 | 深圳如虹玩具有限公司 深圳市彩田路5051號中銀花園中南閣18樓C座 | 如虹興貿易有限公司 新北市汐止區汐平路2段70號 02-24327509 | 遠百企業股份有限公司台南分公司 臺南市永康區中正南路533號 06-2542532 | 599 | ○商品檢驗標識 ●中文標示: 「警告」、「注意」字體未大於5mm×5mm。 中文標示之年齡標誌不適用之年齡範圍和兒童圖樣顏色不正確。 | 總評：● ○「物理性測試」 ○「耐燃性測試」 ○「重金屬含量」 ●「塑化劑含量」 軟塑膠(臉):膚色 DEHP:0.43>0.1% 軟塑膠(手腳):膚色 DBP:0.09%、DEHP:0.15% 總合:0.24%>0.1% |

符號「○」表示符合；「●」表示不符合

| 項 次 | 品名 | 規格/ 型號 | 產地 | 製造廠商(委製商) (含地址、電話) | 進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址 、電話) | 價格 (單價) | 標示查核結果 | 品質項目檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | - (娃娃) | 99370 | 中國大陸 | - (柏樂榮玩具 汕頭市澄海區鳳翔街道東湖工業區中段3樓) | 大創實業有限公司 臺中巿北區賴厝里梅川西路三段35巷36號1樓 04-23593292 | 遠百企業股份有限公司台南分公司 臺南市永康區中正南路533號 06-2542532 | 289 | ●商品檢驗標識 經查商品檢驗標識脫落 ●中文標示 未依玩具商品標示基準以中文標示。 | 總評：○ ○「物理性測試」 ○「耐燃性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 |
| 6 | 芭比娃娃 | 4549131254181 | 中國大陸 | 株式會社大創產業 廣島縣東廣島市西条吉行東1-4-14 0824-200-100 | 台灣大創百貨股份有限公司 臺北市中山區南京西路1號5樓之7 03-3588277 | 高青開發股份有限公司 臺南市中西區中山路166號 06-2113888 | 39 | ○商品檢驗標識 M43115 批號1612697 ○中文標示 | 總評：○符合 ○「物理性測試」 ○「耐燃性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 |
| 7 | DOC醫生娃娃 | GPH 90039 | 中國大陸 | GIOCHI PREZIOSI H.K.LTD. 42/F & 43/F, MANHATTAN PLACE, 23 WANG TAI ROAD, KOWLOON BAY, KOWLOON, HK. | 巨崗洋行股份有限公司 臺北市中山區中山北路3段47號4樓402 02-25988031 | 新光三越百貨股份有限公司台南中山分公司 臺南市中西區中山路162號 06-2293376 | 1299 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 1.未依規定標示使用 方法或注意事項。 2.未依規定標示警告標示或特殊警告標示。 | 總評：○ ○「物理性測試」 ○「耐燃性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 |
| 8 | LD09貓耳格子洋裝 | LA81329 | 中國大陸 | TAKARATOMY LTD. MAN FUNG VILLAGE PO AN, SHENZHEN, CHINA | 麗嬰國際股份有限公司 臺北市內湖區南京東路6段346號5樓02-27955120 | 遠東百貨股份有限公司台南成功分公司 臺南市前鋒路210號地下3樓至地上6樓及臺南巿大學路西段89號地下3樓 06-2098999 | 895 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○「物理性測試」 ○「耐燃性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 |
| 9 | 冰雪奇緣迷你公主及朋友組 | B5185 AS00 | 中國大陸 | Hasbro Far East Ltd. RM 1308 World Commerce Centre Harbour City T.S.T. Kowloon Hong Kong | 台灣孩之寶有限公司 臺北市大安區復興南路1段2號4樓 0800-058585 | 遠東百貨股份有限公司台南成功分公司 臺南市前鋒路210號地下3樓至地上6樓及臺南巿大學路西段89號地下3樓 06-2098999 | 399 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○「物理性測試」 ○「耐燃性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 |

符號「○」表示符合；「●」表示不符合

| 項 次 | 品名 | 規格/ 型號 | 產地 | 製造廠商(委製商) (含地址、電話) | 進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址 、電話) | 價格 (單價) | 標示查核結果 | 品質項目檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 塑膠紙類玩具 | 999-19A | 中國大陸 | LEADER TOYS CO., LTD. 603 ROOM, THE FIFTH BUILDING, YI DU DI JING SMALL AREA, CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY. | 合傑利有限公司 新北市中和區安平路18巷5號3樓 02-31517400 | 伊迪麥商行 雲林縣古坑鄉朝陽村中山路266號1樓 05-5825637 | 99 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：● ○「物理性測試」 ○「耐燃性測試」 ○「重金屬含量」 ●「塑化劑含量」： 軟塑膠(臉):膚色(INK) DEHP:32.79%>0.1% 軟塑膠(手腳):膚色 DEHP:5.59%>0.1% |
| 11 | 兒童玩具 | 2198-10 | 中國大陸 | 深圳市潤達源貿易有限公司 深圳市龍崗區龍城街道中心城愉園新村4棟708 | 偉亦實業股份有限公司 臺南市永康區廣興街26巷5號 06-2712132 | 大同五金百貨商行 臺南市下營區中正南路68號 06-6891637 | 400 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○「物理性測試」 ○「電驅動測試」 ○「耐燃性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 |
| 12 | 玩偶玩具 | 168D | 中國大陸 | HINGTO INTERNATIONAL GROUP CO., LIMTED 18/F. ON HONG COMM BLDC 145 HENNESSY RD WANCHAI HONG KONG | 巧天工有限公司 桃園市龜山區華美街28號 03-3206110 | 大潤發流通事業股份有限公司安平分公司 臺南市安平區郡平路42號 0800-010202 | 75 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○「物理性測試」 ○「耐燃性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 |
| 13 | Rik&Rok 我的舞會裝娃娃 | - | 中國大陸 | GOLDLOK TOYS HOLDINGS (GUANGDONG) CO., LTD. ZHEN RU BUILDING, ZHANLONG INDUSTRIAL ZONE, PUNING CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA | 大潤發流通事業股份有限公司 臺北市內湖區新湖一路128巷36號2樓 02-27952888 | 大潤發流通事業股份有限公司安平分公司 臺南市安平區郡平路42號 0800-010202 | 299 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○「物理性測試」 ○「耐燃性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 |

符號「○」表示符合；「●」表示不符合

| 項 次 | 品名 | 規格/ 型號 | 產地 | 製造廠商(委製商) (含地址、電話) | 進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址 、電話) | 價格 (單價) | 標示查核結果 | 品質項目檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 玩具 | CH10125 -1/2 | 中國大陸 | GO TOP TOYS CO., LTD. 1427 TRANS HONGKONG COMM BLDG 41-43 CAR NARVON RD TST KL H.K | 金大原有限公司 新北市新莊區新北大道4段346-3號 02-85220038 | 創北生活館有限公司 臺南市永康區崑大路205號 06-3001125 | 220 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 主要成分或材質未依規定完整標示。 | 總評：● ○「物理性測試」 ○「耐燃性測試」 ○「重金屬含量」 ●「塑化劑含量」： 軟塑膠(臉):膚色 DBP:0.16%、DEHP:26.27% 總合:26.43%>0.1% 軟塑膠(手腳):膚色 DBP:0.04%、DEHP:20.28% DINP:1.58% 總合:21.90%>0.1% |
| 15 | 兒童玩具 | JX-900- 24 | 中國大陸 | Y.K TOYS 廣東省汕頭市龍湖區黃山路168號 | 錡異國際有限公司 臺南市東區長東街108巷52號 06-2058395 | 飛大國際有限公司 臺南市永康區崑大路8號 06-2710280 | 150 | ○商品檢驗標識: ○中文標示 | 總評：● ○「物理性測試」 ○「耐燃性測試」 ○「重金屬含量」 ●「塑化劑含量」： 軟塑膠(臉):膚色 DEHP:30.18%>0.1% 軟塑膠(手腳):膚色 DBP:0.06%、DEHP:5.59% 總合:5.65%>0.1% 軟塑膠(鞋):橘色 DBP:0.11%、DEHP:6.72% 總合:6.83%>0.1% |
| 16 | 迪士尼公主娃娃系列 | 99543 | 中國大陸 | Jakks Pacific(HK) Ltd. 12/F, Wharf T&T Centre, 7 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong | 香港商振光玩具有限公司台灣分公司 臺北市大同區鄭州路139號10樓 02-25539369 | 飛大國際有限公司 臺南市永康區崑大路8號 06-2710280 | 840 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○「物理性測試」 ○「耐燃性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 |

符號「○」表示符合；「●」表示不符合

| 項 次 | 品名 | 規格/ 型號 | 產地 | 製造廠商(委製商) (含地址、電話) | 進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址 、電話) | 價格 (單價) | 標示查核結果 | 品質項目檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 12"晚安睡眠娃娃組 | 894753 | 中國大陸 | GIGO TOYS FACTORY LTD 1202 HOUSTON CENTRE,63 MODY ROAD, TST,KOWLOON, HONGKONG | 台灣玩具反斗城貿易股份有限公司 臺北市中山區新生北路2段28巷1號 0800-018098 | 南紡流通事業股份有限公司 臺南市東區中華東路1段366號、398號7樓之1 06-2366222 | 449 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○「物理性測試」 ○「電驅動測試」 ○「耐燃性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 |
| 18 | 塑膠玩具 | NO. 86410 | 中國大陸 | SHEN ZHEN RU HONG TOY CO.,LTD 18F,1808 Room,ZHONG NAN GE,ZHONGYZNG GARDEN NO.5051, CHAI TIANR.D. SHENZHEN.GD. | 超前國際有限公司 新北市汐止區大同路3段188號9樓之2 02-26473031 | 南紡流通事業股份有限公司 臺南市東區中華東路1段366號、398號7樓之1 06-2366222 | 599 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○「物理性測試」 ○「耐燃性測試」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 |
| 19 | 塑膠紙類玩具 | WX502 | 中國大陸 | 委製商: 億企實業有限公司 臺北市松山區八德路4段115號2樓 | 億企實業有限公司 臺北市松山區八德路4段115號2樓 02-27663941 | 阿順五金百貨 臺南市東區仁和路66號1樓 06-2685219 | 120 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 「警告」或「注意」之「內容文字」字體未依規定大於1.5mm x 1.5mm以上。 | 總評：● ○「物理性測試」 ○「耐燃性測試」 ○「重金屬含量」 ●「塑化劑含量」： 軟塑膠(臉):膚色 DBP:0.44%、DEHP:9.60% DINP:14.19% 總合:24.23%>0.1% 軟塑膠(手腳):膚色 DBP:1.46%、DEHP:2.12% DINP:0.61% 總合:4.19%>0.1% |

符號「○」表示符合；「●」表示不符合

| 項 次 | 品名 | 規格/ 型號 | 產地 | 製造廠商(委製商) (含地址、電話) | 進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址 、電話) | 價格 (單價) | 標示查核結果 | 品質項目檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 塑膠玩具 | 38cm | 中國大陸 | Tengfei Toy Co., Ltd. No.7 Street Xiana Precinct Chenghai Area Shantou GD China | 佳煒玩具股份有限公司 臺南市南區慶南街262號 06-2962162 | 阿順五金百貨 臺南市東區仁和路66號1樓 06-2685219 | 120 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：● ○「物理性測試」 ○「耐燃性測試」 ○「重金屬含量」 ●「塑化劑含量」： 軟塑膠(臉):膚色 DEHP:28.72%>0.1% 軟塑膠(手腳):膚色 DBP:2.24%、DEHP:8.78% DINP:1.33% 總合:12.35%>0.1% |

符號「○」表示符合；「●」表示不符合

備註：

1.品質檢測：依據CNS 4797「玩具安全（一般要求）」、CNS 4797-1「玩具安全-第1部：可燃性」、CNS 4797-2「玩具安全（特定元素之遷移）」及 CNS 4797-3「玩具安全（物理性）」等國家標準檢測。

(1) 物理性測試：規定玩具結構特性之要求(如小物件、危害尖端、危害邊緣及包裝塑膠膜之安全性等)。

(2) 耐燃性測試：玩具不得使用含硝化纖維素（賽璐璐）等材料且玩具本身不得含有可燃性氣體、液體、高度易燃性液體與固體。

(3) 電驅動性：項次1、11、17等商品含電力原件，應符合CNS 14276之規定，電力驅動之結構組合及以電力為功能之電驅動玩具之安全要求(熱與異常使用、機械強度及結構等測試)。

(4) 化學性測試：

A.  塑化劑含量測試：檢測須符合DMP、DEP、DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP及DNOP等8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合物含量總和不得超過0.1%（質量比）。

B.  重金屬含量測試：測定銻、砷、鋇、鎘、鉻、鉛、汞、硒等8項重金屬之溶出濃度，不可超過下列重金屬最大容許濃度：

| 元素 mg/kg(ppm) |
| --- |
| Sb | As | Ba | Cd | Cr | Pb | Hg | Se |
| 銻 | 砷 | 鋇 | 鎘 | 鉻 | 鉛 | 汞 | 硒 |
| 60 | 25 | 1000 | 75 | 60 | 90 | 60 | 500 |

2.標示查核，查核項目為：

- 中文標示

- 玩具名稱。

- 製造廠商之名稱、地址、電話及營利事業統一編號。若為進口者，應標示代理商、進口商或經銷商之名稱、地址、電話、營利事業統一編號、原始製造廠商之名稱、地址及原始製造國。

- 主要成分或材質。

- 適用之年齡。

  - 若玩具具有特定之使用對象，不適合於某年齡兒童使用時，則應以文字或類似標誌予以標示。

  - 若玩具不適合36個月以下兒童使用者，應特別以文字或標誌標示；標誌如示意圖所示，標誌之繪製方式應符合下列規定。

(a)圓圈及斜線必須為紅色。

(b)襯底必須為白色。

(c)不適用之年齡範圍和兒童圖樣之標示必須為黑色。

(d)標誌直徑應為10 mm以上。

(e)斜線左下方標示不適用之年齡範圍，右上方標示兒童圖樣。

- 使用方法或注意事項。

- 有危害使用者之安全或健康之虞者， 應標明警告標示或特殊警告標示。

G.	進口玩具出售時，中文標示及說明書或警告標示，其內容不得較原產地之標示及說明書簡略。

H.	「警告」或「注意」二字字體應大於5mm x 5mm，內容文字1.5mm x 1.5mm以上。

(2)商品檢驗標識

或  或

自印商品檢驗標識應於商品本體或最小外包裝上將M00000或R00000 及批號（七碼）緊鄰基本圖式之右方或下方，以上下並列方式標示(批號第一、二碼為製造日期【進口商品為進口日期】之西元年之後二碼；第三、四碼為製造日期【進口商品為進口日期】之月份；第五～七碼為流水號)。

3.本次檢驗件數共 20 件，產地中國大陸20件。

檢測結果為：

(1)品質部分

  - 「物理性」: 全數符合國家標準要求。

  - 「耐燃性」：全數符合國家標準要求。

  - 「化學性」部分:

a.「塑化劑含量」：計有6件(項次4、10、14、15、19及20)，超過國家標準0.1﹪限量值規定。

b.「重金屬含量」：全數符合國家標準要求。

(2)中文標示及商品檢驗標識查核

- 中文標示：計6件(項次2、4、5、7、14及19)不符規定，不符合情形包括未標示使用方法或注意事項、未以中文標示及主要成分或材質未完整標示、「警告」或「注意」字體小於5mm×5mm及未標示警告標示或特殊警告標示等。

- 商品檢驗標識：計1件不符合規定，不符合情形為標識脫落。