102年「兒童自行車」(102003024)市場購樣檢測結果彙整表

填表說明：○ 表示符合規定；● 表示不符合規定

| 項次 | 品名 | 廠牌/規格/型號 | 產地 | 製造廠商 (含地址、電話) | 進口商 或經銷商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價) | 商品安全標章、中文標示及中文說明書查核結果 | 品質項目檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12吋兒童自行車 | 城忠/ 12”/ TAKA | 台灣 | 城忠車行/ 台南市北區大興街136號/ 06-2595508 | - | 大買家股份有限公司大里國光分公司/ 臺中市大里區國光路二段710號/ 04-24810456 | 2,090 | ＊商品安全標章：○符合 R64209 ＊中文標示：●不符合 (中文標示上無製造日期) ＊中文說明書：○符合 | 總評：○符合 ＊「物理性檢測」：○符合 ＊「塑化劑含量(座墊、車手把)」：○符合 |
| 2 | 12吋單速童車 | 傑可/ 12”/ R-TM1200 | 台灣 | 傑可企業股份有限公司/ 台南市中西區頂美一街36巷9號1樓/ (06)2961339 | - | 大買家股份有限公司大里國光分公司/ 臺中市大里區國光路二段710號/ 04-24810456 | 2,388 | ＊商品安全標章：○符合 (H)C5 4022392 101.08.27 ＊中文標示：○符合 ＊中文說明書：○符合 | 總評：○符合 ＊「物理性檢測」：○符合 ＊「塑化劑含量(座墊、車手把)」：○符合 |
| 3 | 16吋鋁合金KITTY音樂童車 | 傑輪/ 16”/ C-KT16C | 台灣 | 傑輪有限公司/ 台南市東區中華東路2段48巷5弄24號1樓/ (06)2961339 | - | 大買家股份有限公司大里國光分公司/ 臺中市大里區國光路二段710號/ 04-24810456 | 3,980 | ＊商品安全標章：○符合 (H)C5 4287602 101.10.31 ＊中文標示：○符合 ＊中文說明書：○符合 | 總評：○符合 ＊「物理性檢測」：○符合 ＊「塑化劑含量(座墊、車手把)」：○符合 |
| 4 | 12吋腳踏車 | 伊買/ 12”/ EMC | 台灣 | 伊買童車/ 台中市豐原區水源路427巷8號/ 04-25257808 | - | 台灣家樂福股份有限公司文心分公司/ 台中市南屯區文心路一段521號/ 04-22543355 | 1,280 | ＊商品安全標章：○符合 R53191 103.04.10 ＊中文標示：○符合 ＊中文說明書：○符合 | 總評：○符合 ＊「物理性檢測」：○符合 ＊「塑化劑含量(座墊、車手把)」：○符合 |
| 5 | 16吋兒童自行車 | 勝祥豐/ 16”/ 1601 | 台灣 | 勝祥豐童車行/ 台南市歸仁區中山路3段307號/ 06-2303883 | - | 諾貝兒寶貝股份有限公司草屯營業所/ 南投縣草屯鎮太平路二段179號/ 049-2330058 | 3,224 | ＊商品安全標章：○符合 (H)C5 2516329 101.01.01 ＊中文標示：○符合 ＊中文說明書：○符合 | 總評：○符合 ＊「物理性檢測」：○符合 ＊「塑化劑含量(座墊、車手把)」：○符合 |
| 6 | 12”兒童自行車 | 上益/ 12”/ | 台灣 | 上益童車企業社/ 彰化縣北斗鎮西德里八德路80巷14號/ 04-8876280 | - | 壹零壹玩具城/ 南投縣草屯鎮博愛路557號1樓/ 0912628099 | 2,380 | ＊商品安全標章：○符合 R53196 101.11.06 ＊中文標示：○符合 ＊中文說明書：○符合 | 總評：○符合 ＊「物理性檢測」：○符合 ＊「塑化劑含量(座墊、車手把)」：○符合 |
| 7 | 兒童自行車 | 迪卡儂/ 14”/ AQUA | 中國大陸 | - | 台灣迪卡儂有限公司/ 台中市南屯區大墩南路379號/ 04-24715666 | 台灣迪卡儂有限公司/ 台中市南屯區大墩南路379號/ 04-24715666 | 2,989 | ＊商品安全標章：○符合 (H)C4 9876204 ＊中文標示：●不符合 (未發現中文標示) ＊中文說明書：●不符合 (不符合檢驗規定。缺輔助輪的安裝、調整和拆卸說明；其字體為簡體中文非為正體中文。) | 總評：○符合 ＊「物理性檢測」：○符合 ＊「塑化劑含量(座墊、車手把)」：○符合 |
| 8 | 16兒童自行車 | 全福/ 16”/ | 台灣 | 全福自行車/ 台南市歸仁區成功路2段269之2/ 06-3306097 | - | 優童婦幼用品社/ 彰化縣彰化市金馬路三段18號/ | 1,490 | ＊商品安全標章：○符合 R64089 101.10.19 ＊中文標示：○符合 ＊中文說明書：○符合 | 總評：○符合 ＊「物理性檢測」：○符合 ＊「塑化劑含量(座墊、車手把)」：○符合 |
| 9 | 12吋兒童自行車 | 親親/ 12”/ | 中國大陸 | - | 親親貿易有限公司/ 彰化縣鹿港鎮鹿工北二路12號/ 04-7811110 | 啄木鳥國際事業股份有限公司彰化營業所/ 彰化縣彰化市金馬路二段27號/ 04-7330661 | 1,215 | ＊商品安全標章：○符合 R51097 2013.01.30 ＊中文標示：○符合 ＊中文說明書：○符合 | 總評：●不符合 ＊「物理性檢測」：○符合 ＊「塑化劑含量(座墊、車手把)」：●不符合 ※ 座墊：14.223% (DEHP: 14.223%) 車手把：23.193% (DEHP: 23.193%) |
| 10 | 12吋兒童自行車 | 宗達/ 12” | 台灣 | 宗達企業股份有限公司/ 台中市外埔區土城路230號/ 04-26830660 | - | 愛吾兒有限公司/ 台中市大里區國光路一段121號/ | 1,890 | ＊商品安全標章：○符合 R53373 102.03.25 ＊中文標示：○符合 ＊中文說明書：○符合 | 總評：○符合 ＊「物理性檢測」：○符合 ＊「塑化劑含量(座墊、車手把)」：○符合 |
| 11 | 12吋兒童自行車 | 彪馬BRONCO/12吋/ J-1012 | 台灣 | 煇駿車業有限公司/ 台中市南屯路二段290號13樓/ 04-2472-1967 | - | 巨輪車行/ 南投縣草屯鎮碧山南路143號/ 049-2323606 | 2,300 | 商品安全標章：○符合 R54068 102.07.05 ＊中文標示：○符合 ＊中文說明書：○符合 | 總評：○符合 ＊「物理性檢測」：○符合 ＊「塑化劑含量(座墊、車手把)」：○符合 |
| 12 | 16吋兒童自行車 | 彪馬BRONCO/16吋/ J-1016 | 台灣 | 煇駿車業有限公司/ 台中市南屯路二段290號13樓/ 04-2472-1967 | - | 巨輪車行/ 南投縣草屯鎮碧山南路143號/ 049-2323606 | 3,000 | 商品安全標章：○符合 R54068 102.07.01 ＊中文標示：○符合 ＊中文說明書：○符合 | 總評：○符合 ＊「物理性檢測」：○符合 ＊「塑化劑含量(座墊、車手把)」：○符合 |

檢測結果說明：

- 品質檢測：

  - 物理性檢測：依據CNS 14976 「兒童自行車」國家標準，檢測「一般要求」、「煞車」、「鏈蓋」及「輔助輪」。

- 「一般要求」

(1)銳邊：凡騎乘者的身體部分(如手和腿)，可能觸及之外露邊緣，均不應有銳邊。

(2)突出物(暴露突出物)：除下列各項外，童車經組裝後，凡長度在8 mm以上的剛性暴露突出物(如下圖之L尺度)，其尾端均應倒圓，倒圓半徑R應在6.3 mm 以上。這類突出物的長邊尺度A應在12.7 mm 以上，短邊尺度B 應在3.2 mm 以上。

  - 大齒盤上的前變速器；

  - 後下叉下面的後變速器；

  - 前、後輪上的輪圈煞車；

  - 頭管上裝有的燈架；

  - 反光片；

  - 定趾器和定趾束帶。

(3)暴露突出、突出物限制區和螺釘：童車在座墊前方300 mm 以內處的上管上不應有突出物，但直徑在6.4 mm 以下的控制鋼繩套管及材料厚度在4.8 mm以下的套管夾得繫結在上管上。作為保護作用的發泡緩衝襯墊允許繫結在車架上，如除去緩衝襯墊後，童車仍應符合相關突出物的要求。螺釘與內螺紋結件，其突出長度應限制爲螺釘的大徑尺度。

(4)暴露突出物(零件接觸)：以直徑50mm測試圓柱(用以模擬騎乘者肢體)嘗試接觸童車上的任何剛性突出物，若測試圓柱中間50 mm 長的部分與任何突出物相碰，則該突出物視為暴露突出物，須符合上述第(2)節之要求。

(a)暴露突出物測試圓柱                  (b)測試圓柱與突出物接觸           (c)測試圓柱與突出物無接觸

(5)螺釘的固緊：用於支承系統的裝配螺釘，或者用於摩擦發電機、煞車機構、擋泥板與車架、前叉或車手把的連接螺釘，應具有鎖緊裝置(即鎖緊墊圈、鎖緊螺帽、加強螺帽)。

(6)最小破裂扭矩：用於固緊車手把、車手把立管、內張螺桿、座墊和座管的螺栓，其最小破裂扭矩至少要比製造廠商推薦的旋緊扭矩大50%。

- 「煞車」：

(1)煞車系統：最大座墊高度在560 mm以上之童車，不論是否裝有固定傳動之驅動裝置，都應裝有兩個獨立之煞車系統，一個前輪煞車及一個後輪煞車；而最大座墊高度未滿560mm之童車，不論是否裝有固定傳動之驅動裝置，應至少裝有一個煞車系統，如果只裝有一個煞車系統，該煞車系統可用以煞住前輪，亦可用以煞住後輪。

(2)煞車握把的位置：前、後煞車握把應安裝在車手把兩側之位置。

(3)煞車握把尺度：煞車握把和車手把兩者的外表面之間，如果車手把裝有車手把套或其他覆蓋物，則車手把套或覆蓋物外表面之間的最大煞車握把尺度(d)，在A點和B點之間應在60mm以下，在B點和C點之間應在75mm以下，如下圖所示。煞車握把若可調節，則應調節到這些尺度。

單位：mm

(4)煞車鋼索組件：煞車系統應操縱靈活、無阻滯。依說明書安裝時，固緊煞車線之螺釘不應割壞煞車線的股線。鋼繩應予以保護，以免內部銹蝕，如對套管加裝合適的密封襯墊。煞車鋼索末端應裝有一個能承受20 N拉力之防護套。

(5)煞車皮和煞車夾器組件：煞車皮試驗應在成車上進行，並將煞車調整至正確後，在座墊上放置質量30 kg之載重，其後對每個煞車握把施加130 N之拉力，並在試驗過程中保持這個拉力，將童車向前、向後推拉各5次，每次推拉距離應在75 mm以上。於試驗後，煞車皮應牢固地安裝在煞車夾器上且無任何之損壞。

(6)煞車調整：煞車皮磨損到依製造廠說明書中，建議需要更換之程度前，煞車應能調整到有效之操縱位置。而經正確調整後，煞車皮除了指定之受煞車表面外，不能與其他部位相碰。

(7)煞車系統的強度：試驗應在成車上進行，煞車系統應予正確調整，在煞車握把動作之平面內，於離煞車握把末端25 mm處，垂直車手把之車手把套對煞車握把施加一個符合下列條件之一的力，並對每個煞車握把重複試驗10次，如下圖所示。而試驗後之手煞車系統及其任何零件，均不得有損壞之現象。

  - 施加300 N之力；

  - 雖然小於300 N，但已使線煞車之煞車握把碰到車手把之車手把套；

  - 雖然小於300 N，但已使桿煞車之煞車握把與車手把之車手把套上表面等平。

(8)手煞車性能試驗：試驗應在成車上進行且煞車調整應正確，並將座墊和座管卸下，但其他零件應予完全裝配。於試驗時，將童車固定後，以煞車力之量測裝置安裝在被測車輪上，在被測煞車握把之動作平面內，離煞車握把末端25 mm處垂直車手把車手把套之方向，施加50~90 N之力。通過測力裝置，沿圓周之切線方向和車輪前行的轉動方向上，對車輪施加一穩定之拉力，將車輪拉轉半周後，於0.5~2 m/s之間穩定車輪表面線速度，再拉更大之轉動周數，記錄其平均煞車力。對煞車握把每次施加之力，要讀取3個讀數，取其平均值。重複進行試驗，至少要對煞車握把施加5次不同的力。握把施力由50 N增大至90 N時，手煞車裝置之平均煞車力應逐增，前煞車施予下表中的各握把施力時，其最大與最小煞車力應符合其規定；後煞車施予下表中的各握把施力時，其最小煞車力應符合其規定。

| 位置 | 煞車握把上之施力(N) | 輪胎上之煞車力(N) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最小 | 最大 |
| 前輪 | 50 | 40 | 120 |
|  | 90 | 60 | 200 |
| 後輪 | 50 | 40 | - |
|  | 90 | 60 | - |

- 「鏈蓋」：

(1)童車座墊最大高度在560 mm以上者，應裝有一個盤鏈蓋或其他防護裝置，用以遮住鏈條和大齒盤上嚙合部之外表面。而當鏈條置於大齒盤上時，盤鏈蓋應在鏈條直徑方向上，並超出鏈條之外側面。若裝設其他防護裝置時，遮蔽範圍則應延伸到鏈齒初始進入鏈條兩外片之點前至少25 mm處。

(2)童車座墊最大高度未滿560 mm者，應裝設一全鏈蓋，須完全遮蓋住鏈條、大齒盤和飛輪外表面及其邊緣之部分，亦要遮住大齒盤、鏈條和大齒盤嚙合部位之內側，如下圖所示。

- 「輔助輪」：

(1)尺度：依說明書將輔助輪安裝到童車上後，自童車車架之中心線至每個輔助輪垂直平面之水平距離，應在175 mm以上。童車垂直放置於水平平面上時，每個輔助輪與地面間之間距，應不超過25 mm。

(2)垂直載重試驗：將童車車架垂直倒置，藉以座管固緊，然後將質量30 kg之載重懸掛在一輔助輪上3分鐘，如下圖所示，量測輔助輪圓周上的某一點在該載重作用下之位移，其後卸下載重l分鐘，量測該點之永久變形，試驗後在另一輔助輪上重複該項試驗。而在載重作用下所產生之撓曲和永久變形，應分別在25 mm 和15 mm 以下。

(3)縱向載重試驗：將童車車架直立，使前輪軸處於後輪軸之正上方位置並固緊，將質量30 kg之載重懸掛在輔助輪上3分鐘，如下圖所示，卸下載重1分鐘後，量測該輔助輪圓周上某一點之永久變形，並在另一輔助輪上重複前述之試驗，而經試驗後之永久變形應在15 mm以下，且輔助輪組件之任何零件均不應破裂。

依據國家標準CNS 15138 『塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類 塑化劑試驗法－氣相層析法』執行檢驗，須符合國家標準CNS 4797「玩具安全(一般要求)」規定DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP等6種鄰苯二甲酸酯類可塑劑及其混合物含量總和不得超過0.1%（重量比）。

  - 「中文標示」檢查：依據CNS 14976 「兒童自行車」國家標準。

- 商品名稱。

- 生產、製造商或進口商名稱、電話、地址及商品原產地。

- 兒童自行車標示內容：(i)主要成分或材料 (ii)座墊最大高度、淨重、容量、數量或度量等；依法定度量衡單位標示。

- 製造日期。

參考：除上述標示事項外，並須注意商品標示法相關法令規定。

  - 「中文說明書」檢查：依據CNS 14976 「兒童自行車」國家標準。

- 騎乘前之準備：說明怎樣調節座墊高度和手把，使其適合於兒童騎乘。

- 警告標示應予以說明。

- 說明將手把、車手把立管、座墊、座管和車輪的固緊件，旋緊之方法。

- 潤滑：潤滑部位、潤滑周期及推薦潤滑用油。

- 說明調節鏈條或其他驅動機構之方法。

(1)煞車調整及煞車皮更換之建議。

(2)變速器之調整。

(3)輔助輪之安裝、調整及拆卸。

(4)常用配件：如外胎、內胎與煞車夾器之調整。

(5)安全騎乘須知：戴上頭盔、定期檢查煞車、輪胎、胎壓及操縱。

(6)如提供需自行安裝之零件，則應說明裝配方法。

(7)製造廠認為須作說明之其他事項。

二、試驗結果：

本次檢測試樣共12件，其中鄰苯二甲酸酯類可塑劑含量有1件不合格，中文標示有2件不合格，中文說明書有1件不合格，其彙整如下所示：

| 品名 | 總購樣件數 | 物理性檢測不符合件數 | 鄰苯二甲酸酯類 可塑劑含量 | 中文標示不符合件數 | 中文說明書不符合件數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兒童自行車 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 |