學步車檢測結果彙整表

| 編號 | 廠牌/規格 /型號 | 購買地點 | 價格 | 產地 | 製造商/進口商 | 檢測項目 | 檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 享億 /7-15個月/HW-8168 | 一加一嬰兒用品專賣店/台中縣大里市國光路二段743號 | 1700 | 中國 | 享億企業股份有限公司 | 坐椅設計 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 孔洞 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 構造完整性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 車輪 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 標示 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 玩具可塑劑 | 符合 |
| 2 | 同喬 /7-15個月 /MY FIRST THOMAS | 一加一嬰兒用品專賣店/台中縣大里市國光路二段743號 | 2100 | 台灣 | 同喬實業股份有限公司 | 坐椅設計 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 孔洞 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 構造完整性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 車輪 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 標示 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 玩具可塑劑 | 不符合 |
| 3 | 統資 /7-15個月 /T-1083H | 蘋果寶寶生技食品有限公司/台中市南區南平路6-12號 | 1790 | 台灣 | 統資實業股份有限公司 | 坐椅設計 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 孔洞 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 構造完整性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 車輪 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 標示 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 玩具可塑劑 | 符合 |
| 4 | 悅嬰堡 /7-15個月 /WA1616E13 | 蘋果寶寶生技食品有限公司/台中市南區南平路6-12號 | 2190 | 中國 | 悅嬰堡企業有限公司 | 坐椅設計 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 孔洞 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 構造完整性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 車輪 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 標示 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 玩具可塑劑 | 符合 |
| 5 | 立全 /7-15個月 /105 | 101玩具城（草屯門市）/南投縣草屯鎮博愛路567號 | 2380 | 台灣 | 立全金屬工廠有限公司 | 坐椅設計 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 孔洞 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 構造完整性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 車輪 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 標示 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 玩具可塑劑 | 不符合 |
| 6 | 遠政 /7-12個月 /EMC1502 | 永信塑膠工業股份有限公司草屯分公司/南投縣草屯鎮中正路1039號 | 1490 | 台灣 | 遠政工業股份有限公司 | 坐椅設計 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 孔洞 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 構造完整性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 車輪 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 標示 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 玩具可塑劑 | 符合 |
| 7 | 聖嬰 /7-15個月 / A070757 | 奇哥太平門市／唐奇嬰兒用品店/台中縣太平市樹孝路143號 | 1100 | 台灣 | 聖嬰企業有限公司 | 坐椅設計 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 孔洞 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 構造完整性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 車輪 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 標示 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 玩具可塑劑 | 符合 |
| 8 | 元三發 /6-12個月 / YSF-999 | 畯田嬰兒用品有限公司/台中縣太平市中山路四段82-2號 | 1490 | 台灣 | 元三發股份有限公司大里廠 | 坐椅設計 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 孔洞 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 構造完整性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 車輪 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 標示 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 玩具可塑劑 | 符合 |
| 9 | 同富 /7-15個月 /TF-880DT-R2 | 遠百企業股份有限公司永福分公司/台中市西屯區福科路342號 | 1589 | 台灣 | 同富有限公司 | 坐椅設計 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 孔洞 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 構造完整性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 車輪 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 標示 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 玩具可塑劑 | 符合 |
| 10 | 育宏 /6-18個月 /WS00101 | 諾貝兒寶貝(股)丁敦分公司(丁丁連鎖藥局) /台中市南屯區五權西路二段220號 | 1847 | 中國 | 育宏國際開發有限公司 | 坐椅設計 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 孔洞 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 構造完整性 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 車輪 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 標示 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 玩具可塑劑 | 符合 |

附註:

- 試驗方法:CNS 13035、CNS 15138

- 試驗儀器:測試平台、動態負載試驗機等。

- 試驗條件:常溫

- 試驗結果:2件不合格

- 檢測項目內容

  - 座椅設計

檢測要求：標準鋼帽不得通過嬰幼兒學步車座椅之伸腿孔洞；於10kg靜態負載下，座椅下方至地面高度不得低於180mm；座椅高度之調整範圍為50mm至80mm。

檢測目的：防止嬰幼兒因學步車座椅設計不良，而導致嬰幼兒行走姿勢不良或妨礙嬰幼兒之成長。

  - 孔洞

檢測要求：孔洞直徑應大於9.5 mm或小於5.3 mm。

檢測目的：防止孔洞夾傷嬰幼兒手指。

  - 構造完整性:包括危害邊緣、危害尖端、靜態負載試驗、動態負載試驗。

a.危害邊緣

檢測要求：CNS 4797-3第4.8節所規定之銳邊試驗時，在聚四氟乙烯膠帶上形成13mm以上切口之任一邊緣，即稱為危害邊緣。

檢測目的：檢驗車台無危害邊緣，防止危害邊緣劃傷嬰幼兒。

b.危害尖端:

檢測要求：尖端依CNS 4797-3第4.9節所規定之危害尖端試驗時，使尖端測試指示燈亮起者，即稱為危害尖端。

檢測目的：檢驗車台無危害尖端，防止危害尖端刺傷嬰幼兒。

c.靜態負載試驗

檢測要求：座椅上放置一塊150mm×150mm×25mm之木板，於其上面施加總重為40kg之載重，放置1分鐘。

檢測目的：檢查所有支撐、鎖定及調整裝置之作動，以確定有無產生傷害兒童之情形。

d.動態負載試驗

檢測要求：座椅上放置一塊150mm×150mm×25mm之木板，將總重1 5 kg之試驗重錘由高度80mm處自由落下於嬰幼兒座椅上，反複 操作100次。

檢測目的：檢查所有支撐、鎖定及調整裝置之作動，以確定有無產生傷害兒童之情形。模擬嬰幼兒使用學步車之實際情形，檢驗車台之耐用性。

  - 車輪

檢測要求：輪之外徑須50mm以上，輪外緣至下盤底之間隙須達12mm以上，裝配輪須靈活轉動。

檢測目的：防止嬰幼兒之腳趾卡在輪外緣至下盤底之間隙。

  - 標示

檢測要求：標示事項應標示於本體明顯之處，且以不易磨損之固定標籤或印刷標示，標示所用之文字應以中文為主，得輔以英文或其他外文。

檢測目的：標示所用之文字及數字，應大於2.5mm×2.5mm。

  - 玩具可塑劑

檢測要求：DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP等6種鄰苯二甲酸酯類可塑劑(Plasticizer)及其混合物含量總和不得超過0.1%(重量比)。(註：DBP:鄰苯二甲酸二丁酯;BBP:鄰苯二甲酸丁苯甲酯;DEHP:鄰苯二甲酸雙-2-乙基己酯;DNOP:鄰苯二甲酸二正辛酯;DINP:鄰苯二甲酸二異壬酯;DIDP:鄰苯二甲酸二異癸酯)

檢測目的：鄰苯二甲酸酯類可塑劑為環境荷爾蒙的一種，屬干擾生物體內分泌的化學物質，會使男性雌性化，以及增加女性罹患乳腺癌機率。以避免嬰幼兒食入「可塑劑」等有害物質，危害兒童健康。