附表                           102年市售手提燈籠玩具購樣檢驗結果彙總表

| 項次 | 品名 | 規格/型號 | 產地 | 製造廠商 (含地址、電話) | 進口商(含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價) | 商品檢驗標識及中文標示查核結果 (詳列不符合情形及商品檢驗標識字號) | 品質項目檢測結果 (詳列不符合情形) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑板派大星 | 22.5cm | 中國大陸 | 昌達玩具有限公司/ 中國廣東省汕頭市龍湖區外砂工業區 | 富冠塑膠有限公司/ 彰化縣鹿港鎮頂番里彰頂路22巷101號2樓 04-7713181 統一編號:53153356 | 富冠塑膠有限公司/ 彰化縣鹿港鎮頂番里彰頂路22巷101號2樓 04-7713181 | 110 | 合格○ M53715 1210001/1211002 | 總評: ○符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」:○符合。 *「電驅動測試」:○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 2 | 滑板海綿寶寶 | 18cm | 中國大陸 | 昌達玩具有限公司/ 中國廣東省汕頭市龍湖區外砂工業區 | 富冠塑膠有限公司/ 彰化縣鹿港鎮頂番里彰頂路22巷101號2樓 04-7713181 統一編號:53153356 | 富冠塑膠有限公司/ 彰化縣鹿港鎮頂番里彰頂路22巷101號2樓 04-7713181 | 110 | 合格○ M53715 1210001/1211002 | 總評: ○符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」:○符合。 *「電驅動測試」:○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 3 | 福氣金蛇 | 21cm | 中國大陸 | 昌達玩具有限公司/ 中國廣東省汕頭市龍湖區外砂工業區 | 富冠塑膠有限公司/ 彰化縣鹿港鎮頂番里彰頂路22巷101號2樓 04-7713181 統一編號:53153356 | 富冠塑膠有限公司/ 彰化縣鹿港鎮頂番里彰頂路22巷101號2樓 04-7713181 | 110 | 合格○ M53715 1211002 | 總評: ○符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」:○符合。 *「電驅動測試」:○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 4 | 閃亮賽車 | 18cm | 中國大陸 | 昌達玩具有限公司/ 中國廣東省汕頭市龍湖區外砂工業區 | 富冠塑膠有限公司/ 彰化縣鹿港鎮頂番里彰頂路22巷101號2樓 04-7713181 統一編號:53153356 | 富冠塑膠有限公司/ 彰化縣鹿港鎮頂番里彰頂路22巷101號2樓 04-7713181 | 110 | 合格○ M53715 1211002 | 總評: ○符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」:○符合。 *「電驅動測試」:○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 5 | 元寶龍 | 17cm | 中國大陸 | 昌達玩具有限公司/ 中國廣東省汕頭市龍湖區外砂工業區 | 富冠塑膠有限公司/ 彰化縣鹿港鎮頂番里彰頂路22巷101號2樓 04-7713181 統一編號:53153356 | 富冠塑膠有限公司/ 彰化縣鹿港鎮頂番里彰頂路22巷101號2樓 04-7713181 | 75 | 合格○ M53715 1111001 | 總評: ○符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」:○符合。 *「電驅動測試」:○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 6 | 迷你哆拉A夢 | 11cm | 中國大陸 | 昌達玩具有限公司/ 中國廣東省汕頭市龍湖區外砂工業區 | 富冠塑膠有限公司/ 彰化縣鹿港鎮頂番里彰頂路22巷101號2樓 04-7713181 統一編號:53153356 | 富冠塑膠有限公司/ 彰化縣鹿港鎮頂番里彰頂路22巷101號2樓 04-7713181 | 50 | 合格○ M53715 1211002 | 總評: ○符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」:○符合。 *「電驅動測試」:○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 7 | 迷你海綿 | 12cm | 中國大陸 | 昌達玩具有限公司/ 中國廣東省汕頭市龍湖區外砂工業區 | 富冠塑膠有限公司/ 彰化縣鹿港鎮頂番里彰頂路22巷101號2樓 04-7713181 統一編號:53153356 | 富冠塑膠有限公司/ 彰化縣鹿港鎮頂番里彰頂路22巷101號2樓 04-7713181 | 50 | 合格○ M53715 1211002 | 總評: ○符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」:○符合。 *「電驅動測試」:○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 8 | 迷你派大星 | 16cm | 中國大陸 | 昌達玩具有限公司/ 中國廣東省汕頭市龍湖區外砂工業區 | 富冠塑膠有限公司/ 彰化縣鹿港鎮頂番里彰頂路22巷101號2樓 04-7713181 統一編號:53153356 | 富冠塑膠有限公司/ 彰化縣鹿港鎮頂番里彰頂路22巷101號2樓 04-7713181 | 50 | 合格○ M53715 1112002 | 總評: ○符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」:○符合。 *「電驅動測試」:○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 9 | 旋轉公主 | 31cm | 中國大陸 | 昌達玩具有限公司/ 中國廣東省汕頭市龍湖區外砂工業區 | 富貴企業社/ 彰化縣中正路3段503巷2弄8號3樓 04-7715543 統一編號:18196224 | 富貴企業社/ 彰化縣中正路3段503巷2弄8號3樓 04-7715543 | 110 | 合格○ M53282 1111001 | 總評: ●不符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」:○符合。 *「電驅動測試」:○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：●不符合。 電線:紅色、黃色 DEHP:0.014% DINP:8.218% DIDP:0.431% 總和:8.663%>0.1% 其餘未檢出。 |
| 10 | 抱珠龍 | 21cm | 中國大陸 | VERYWELL TRADING CO/ 57 th HuangShac Nou Dao GnangZnon China | 富貴企業社/ 彰化縣中正路3段503巷2弄8號3樓 04-7715543 統一編號:18196224 | 富貴企業社/ 彰化縣中正路3段503巷2弄8號3樓 04-7715543 | 50 | 合格○ M53282 A1232 | 總評: ○符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」:○符合。 *「電驅動測試」:○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 11 | 無骨花卉燈籠 | 16.5cm | 中國大陸 | TAIWAN QING TONG COMMERCE CO./ NO.1 .12 DanXi Sanqu Xiang Zhang Yuan YiWu City Zhejiang China | 潮美實業有限公司/ 臺南市喜樹路118巷1號 06-2627261-3 統一編號:86523055 | 潮美實業有限公司/ 臺南市喜樹路118巷1號 06-2627261-3 | 20.8 | 合格○ M63506 SM0701 | 總評: ○符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」:○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 |
| 12 | 恭禧發財虎DIY花燈 | 703760 | 臺灣 | 潮美實業有限公司/ 臺南市喜樹路118巷1號 06-2627261-3 統一編號:86523055 |  | 潮美實業有限公司/ 臺南市喜樹路118巷1號 06-2627261-3 | 20.8 | 合格○ M63506 0912001 | 總評: ○符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」:○符合。 *「電驅動測試」:○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 13 | 吉祥邦妮兔DIY燈籠 | 705380 | 臺灣 | 潮美實業有限公司/ 臺南市喜樹路118巷1號 06-2627261-3 統一編號:86523055 |  | 潮美實業有限公司/ 臺南市喜樹路118巷1號 06-2627261-3 | 20.8 | 合格○ M63506 1101001 | 總評: ○符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」:○符合。 *「電驅動測試」:○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 14 | 祥龍獻瑞DIY燈籠 | 706060 | 臺灣 | 潮美實業有限公司/ 臺南市喜樹路118巷1號 06-2627261-3 統一編號:86523055 |  | 潮美實業有限公司/ 臺南市喜樹路118巷1號 06-2627261-3 | 20.8 | 合格○ M63506 1112001 | 總評: ○符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」:○符合。 *「電驅動測試」:○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 15 | 蛇年迎財DIY燈籠 | 706870 | 臺灣 | 潮美實業有限公司/ 臺南市喜樹路118巷1號 06-2627261-3 統一編號:86523055 |  | 潮美實業有限公司/ 臺南市喜樹路118巷1號 06-2627261-3 | 20.8 | 合格○ M63506 1211001 | 總評: ○符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」:○符合。 *「電驅動測試」:○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 16 | 發財蛇 | 26.5cm | 臺灣 | 東榮多媒體實業有限公司/ 臺中市北屯區平德路一巷48號 04-22980158 統一編號:16861686 |  | 日月光國際企業有限公司/ 新北市樹林區忠愛街7號4樓 02-26891185 (網購) | 27.5 | 合格○ R51465 1211001 | 總評: ○符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」:○符合。 *「電驅動測試」:○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 17 | 發財土地公 | 38.5cm | 臺灣 | 星月珠國際有限公司/ 臺中市復興路1段438號 04-22610906 統一編號:79956529 |  | 日月光國際企業有限公司/ 新北市樹林區忠愛街7號4樓 02-26891185 (網購) | 27.5 | 合格○ M54042 1210002 | 總評: ○符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」:○符合。 *「電驅動測試」:○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 18 | 蛇年吉祥DIY燈帽 | 706890 | 臺灣 | 潮美實業有限公司/ 臺南市喜樹路118巷1號 06-2627261-3 統一編號:86523055 |  | 潮美實業有限公司/ 臺南市喜樹路118巷1號 06-2627261-3 | 20.8 | 合格○ M63506 1211001 | 總評: ○符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」:○符合。 *「電驅動測試」:○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 19 | 吉祥蛇 | 26.5cm | 臺灣 | 東榮多媒體實業有限公司/ 臺中市北屯區平德路一巷48號 04-22980158 統一編號:16861686 |  | 萬鑫夜光百貨館/ 基隆市安樂區安一路311-26號 02-24220650 (網購) | 35 | 合格○ R51465 1211001 | 總評: ○符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」:○符合。 *「電驅動測試」:○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 20 | 如意蛇 | 26.5cm | 臺灣 | 東榮多媒體實業有限公司/ 臺中市北屯區平德路一巷48號 04-22980158 統一編號:16861686 |  | 萬鑫夜光百貨館/ 基隆市安樂區安一路311-26號 02-24220650 (網購) | 35 | 合格○ R51465 1211001 | 總評: ○符合 *「物理性測試」:○符合。 *「耐燃性測試」:○符合。 *「電驅動測試」:○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |

備註：

- 本次手提燈籠係依據國家標準CNS 4797「玩具安全（一般要求）」系列標準及CNS 14276「電驅動玩具之安全要求」檢測「物理性」、「耐燃性」、「8種重金屬含量」、「8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量」及「電驅動性」等品質項目，並查核手提燈籠之「中文標示」及「商品安全標章」。

- 「物理性」：檢測包括小物件、危害尖端、危害邊緣、突出物、金屬線及繩索等，其檢測目的為避免孩童玩耍時造成割傷、刺傷及窒息等危害。

- 「耐燃性」：檢查有無禁用之可燃性材料，避免燃燒意外發生。

- 「重金屬含量」：檢測鉛、鎘、汞、砷、硒、鉻、銻、鋇等8種重金屬之溶出濃度，不可超過重金屬最大容許濃度，其檢測目的為避免孩童玩耍時長期接觸造成重金屬中毒之危害。

玩具材料遷移元素之最大容許含量：

| 元素 |
| --- |
| Sb | As | Ba | Cd | Cr | Pb | Hg | Se |
| 銻 | 砷 | 鋇 | 鎘 | 鉻 | 鉛 | 汞 | 硒 |
| 60 | 25 | 1000 | 75 | 60 | 90 | 60 | 500 |

儀器偵測可檢下限：銻(Sb):2ppm，砷(As):1ppm，鋇(Ba):1.5ppm，鎘(Cd):0.05ppm，鉻(Cr):0.1ppm，鉛(Pb):0.5ppm，汞(Hg):2ppm，硒(Se):1.5ppm；

單位 mg/kg（1 ppm為1/100萬，亦相當於1 mg／kg）

- 「塑化劑含量」：檢測DMP、DEP、DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP及DNOP等8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量，8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合物含量總和不得超過0.1%（重量比），其檢測目的為避免孩童玩耍時吸吮玩具，造成塑化劑進入人體內影響其內分泌系統。

|  |  |  | DMP | DEP | DBP | BBP | DEHP | DNOP | DINP | DIDP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法偵測極限： | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.05 | 0.05 |
| 單位： |  | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ |
| ND＝未偵測出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 「電驅動」：針對電驅動玩具檢測有無短路、使用時有無產生異常熱能、正常使用下絕緣是否良好（絕緣材料之耐燃性）、電線之保護妥適等，避免電路短路產生漏電、過熱或燃燒而造成對兒童之危害。

- 「中文標示」檢查：依CNS 4797玩具安全(一般要求)進行查核，檢查項目為：

（1）玩具名稱。

（2）製造廠商之名稱、地址、電話及營利事業統一編號；若為進口者，應標示代理商、進口商或經銷商之名稱、地址、電話、營利事業統一編號、原始製造廠商之名稱、地址及原始製造國。

（3）主要成分或材質。

（4）適用年齡。

（5）使用方法或注意事項。

（6）有危害使用者之安全或健康之虞者，應標明警告標示或特殊警告標示。

- 本次檢驗件數共 20 件；檢驗結果「物理性」、「耐燃性」、「重金屬含量」及「電驅動測試」部分全數符合國家標準要求，僅有1件產品之「塑化劑含量」超過國家標準0.1﹪限量值規定。