標準檢驗局「吹氣玩具」檢測結果品質不符合商品圖樣

| 編號 | 品名 | 圖樣 | 檢測不符情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 31001-61CM沙灘球 |  | ●不符合 *「塑化劑含量」不符合。 塑膠片:透明(INK) DEHP:30.008% DINP:23.419% 總和:53.427%>0.1% 軟塑膠:透明 DEHP:0.593% DINP:3.012% 總和:3.605%>0.1% |
| 12 | 20”海灘球 |  | ●不符合 *「塑化劑含量」不符合。 塑膠片:橘色、紅色、綠色 DINP:27.842% 總和:27.842%>0.1% 軟塑膠:透明 DEHP:28.450% DINP:0.933% 總和:29.383%>0.1% |
| 14 | 三毛鼠座船 |  | ●不符合 *塑化劑含量不符合 塑膠片:藍色(INK) 白色(INK) DEHP:30.986% 總和:30.986%>0.1% 塑膠片:黃色、紅色 DEHP:30.562% 總和:30.562%>0.1% 軟塑膠:透明 DEHP:5.274% DINP:43.461% 總和:48.735%>0.1% 塑膠:白色、藍色 DEHP:1.137% DINP:11.808% 總和:12.945%>0.1% |
| 16 | 樂樂貓座船 |  | ●不符合 *塑化劑含量不符合 塑膠片:藍色(INK) 深藍色 DEHP:25.533% 總和:25.533%>0.1% 軟塑膠:透明、透白 DEHP:1.331% DINP:21.191% DIDP:0.846% 總和:23.368%>0.1% |