104年度「涼蓆」市場購樣檢測結果彙整表
項次	品名	廠牌	規格 型號	生產 / 國別	製造商及進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 / (單價 / /元)	標示初步檢查結果	品質檢測結果
1	(未標示)	--	(未標示)	(未標示)	(均未標示)	鼎隆百貨 / 地址:臺北市武昌街1段42號 / 電話:(02)23311195	2,500	△中文標示 / 未標示以下事項： / 1.商品名稱。 / 2.製造商(屬進口者並應標示進口商)名稱、地址、電話。 / 3.原產地。 / 4.主要成分或材料。 / 5.淨重、容量、數量或度量。 / 6.製造日期。	總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量
2	無地蜻蜓藺草/草蓆	--	規格:-- / 尺寸:100×186 cm	台灣	三芳傢飾 / 三芳企業股份有限公司 / 地址:(未標示) / 電話:(未標示)	美麗華百貨(巧思傢飾) / 地址:臺北市中山區敬業三路20號 / 電話:(02)21753456 / (02)85021655	2,380	△中文標示 / 未標示製造商之地址、電話。	總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量
3	(未標示)	--	(未標示)	(未標示)	(均未標示) / 達順棉被行 / 地址:新北市新店區北新路1段235號 / 電話:(02)29114962	700	△中文標示 / 未標示以下事項： / 1.商品名稱。 / 2.製造商(屬進口者並應標示進口商)名稱、地址、電話。 / 3.原產地。 / 4.主要成分或材料。 / 5.淨重、容量、數量或度量。 / 6.製造日期。	總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量
4	竹碳斜紋亞藤蓆	--	規格:亞藤席三件套 / 尺寸:105×186 cm	(未標示)	(均未標示)	大成棉被店 / 地址:新北市新店區光明街92號 / 電話:(02)29111015/(02)86655706	700	△中文標示 / 未標示以下事項： / 1.製造商(屬進口者並應標示進口商)名稱、地址、電話。 / 2.原產地。 / 3.製造日期。	總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量
5	亞藤蓆床包	金賞	(未標示)	台灣	閎群實業有限公司 / 地址:(未標示) / 電話:(未標示)	吉家百貨行 / 地址:臺北市重慶北路1段49巷10號1樓 / 電話:(02)25503337/(02)25586263	1,000	△中文標示 / 未標示以下事項： / 1.製造商之地址、電話。 / 2.淨重、容量、數量或度量。 / 3.製造日期。 / 總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量
6	(未標示)	--	(未標示)	(未標示)	(均未標示)	新店嫁妝行 / 地址:新北市新店區光明街150號 / 電話:(02)29122626/(02)29122206	3,500	△中文標示 / 未標示以下事項： / 1.商品名稱。 / 2.製造商(屬進口者並應標示進口商)名稱、地址、電話。 / 3.原產地。 / 4.主要成分或材料。 / 5.淨重、容量、數量或度量。 / 6.製造日期。	總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量
7	牡丹花席	--	(未標示)	(未標示)	(均未標示)	貝佳商行 / 地址:臺北市大同區華陰街92號 / 電話:(02)25582172	990	△中文標示 / 未標示以下事項： / 1.製造商(屬進口者並應標示進口商)名稱、地址、電話。 / 2.原產地。 / 3.淨重、容量、數量或度量。 / 4.製造日期。	總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量
8	(未標示)	--	型號:吉祥 / 規格:-- / 尺寸:--	(未標示)	(均未標示)	合豐商店(成美嫁妝名店) / 地址:新北市板橋區府中路44號 / 電話:(02)29681653	680	△中文標示 / 未標示以下事項： / 1.商品名稱。 / 2.製造商(屬進口者並應標示進口商)名稱、地址、電話。 / 3.原產地。 / 4.主要成分或材料。 / 5.淨重、容量、數量或度量。 / 6.製造日期。	總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量
9	Natural藤藝	凱蕾絲帝	規格:-- / 尺寸:5呎	台灣	金豐寢具有限公司 / 地址:彰化縣二水鄉光化村光明路31號 / 電話:(04)8795329	合豐商店(成美嫁妝名店) / 地址:新北市板橋區府中路44號 / 電話:(02)29681653	2,500	○中文標示	總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量
10	(未標示)	--	(未標示)	(未標示)	(均未標示)	輝發疊蓆號 / 地址:新北市永和區永和路2段348號 / 電話:(02)29292253	1,200	△中文標示 / 未標示以下事項： / 1.商品名稱。 / 2.製造商(屬進口者並應標示進口商)名稱、地址、電話。 / 3.原產地。 / 4.主要成分或材料。 / 5.淨重、容量、數量或度量。 / 6.製造日期。	總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量
11	天然藺草蓆	--	規格:-- / 尺寸:1.8 m	(未標示)	(均未標示)	新興棉被行(新興嫁妝總匯) / 地址:新北市板橋區館前西路144號 / 電話:(02)29683021	500	△中文標示 / 未標示以下事項： / 1.製造商(屬進口者並應標示進口商)名稱、地址、電話。 / 2.原產地。 / 3.主要成分或材料。 / 4.製造日期。	總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量
12	(未標示)	--	(未標示)	(未標示)	(均未標示)	全利棉被嫁妝行 / 地址:臺北市文山區景美街1之4號 / 電話:(02)29310643	2,500	△中文標示 / 未標示以下事項： / 1.商品名稱。 / 2.製造商(屬進口者並應標示進口商)名稱、地址、電話。 / 3.原產地。 / 4.主要成分或材料。 / 5.淨重、容量、數量或度量。 / 6.製造日期。	總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量
13	亞藤涼蓆	Boyoung	型號:富貴 / 規格:-- / 尺寸:105×188 cm / 數量: 1只(含枕套)	中國大陸	可森實業有限公司 / 地址:新北市新莊區中正路508巷148號 / 電話:(02)29039008	愛家名店 / 地址:臺北市大安區通化街26-6號1樓 / 電話:(02)27069430	980	△中文標示 / 未標示以下事項： / 1.製造商名稱、地址、電話。 / 2.製造日期。 / 總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量
14	(未標示)	--	規格:-- / 尺寸:3.5呎	(未標示)	(均未標示)	文豐寢具行 / 地址:臺北市大安區樂利路19號 / 電話:(02)27396157	1,100	△中文標示 / 未標示以下事項： / 1.商品名稱。 / 2.製造商(屬進口者並應標示進口商)名稱、地址、電話。 / 3.原產地。 / 4.主要成分或材料。 / 5.製造日期。	總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量
15	(未標示)	--	規格:-- / 尺寸:3.5×6.2呎	(未標示)	(均未標示)	文豐寢具行 / 地址:臺北市大安區樂利路19號 / 電話:(02)27396157	850	△中文標示 / 未標示以下事項： / 1.商品名稱。 / 2.製造商(屬進口者並應標示進口商)名稱、地址、電話。 / 3.原產地。 / 4.主要成分或材料。 / 5.製造日期。	總評: ● / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ●甲醛含量:79 ppm(不符合游離甲醛限量值75ppm以下之規定)。
16	(未標示)	--	規格:中 / 尺寸:5×6呎	(未標示)	(均未標示)	新益昌棉被蚊帳行 / 地址:臺北市復興南路2段151巷22號 / 電話:(02)27088123	6,800	△中文標示 / 未標示以下事項： / 1.商品名稱。 / 2.製造商(屬進口者並應標示進口商)名稱、地址、電話。 / 3.原產地。 / 4.主要成分或材料。 / 5.製造日期。	總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量
17	日式和風藺草蓆	--	規格:-- / 尺寸:6×6.2呎	(未標示)	(均未標示)	新益昌棉被蚊帳行 / 地址:臺北市復興南路2段151巷22號 / 電話:(02)27088123	800	△中文標示 / 未標示以下事項： / 1.製造商(屬進口者並應標示進口商)名稱、地址、電話。 / 2.原產地。 / 3.製造日期。	總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量
18	曼特寧床席	--	規格:-- / 尺寸:90×185 cm	中國大陸	金草企業有限公司 / 地址:高雄市岡山區嘉興里嘉興路62號 / 電話:(07)6213722	概念國際寢具飾品行 / (天堂鳥寢飾國際名店) / 地址:臺北市信義區松山路331號 / 電話:(02)27631938	1,280	△中文標示 / 未標示以下事項： / 1.製造商名稱、地址、電話。 / 2.製造日期。	總評: ● / ○過氧化氫: / ○限用塑化劑: / ●甲醛含量:99 ppm(不符合游離甲醛限量值75ppm以下之規定)。
19	紫玉騰席	--	規格:-- / 尺寸:105×182 cm	中國大陸	三元企業有限公司 / 地址:彰化縣溪湖鎮二溪路2段738號 / 電話:(04)8813023	華美嫁粧棉被行 / 地址:新北市中和區員山路123號 / 電話:(02)22220575	1,100	△中文標示 / 未標示以下事項： / 1.製造商名稱、地址、電話。 / 2.製造日期。	總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量
20	孟宗竹涼蓆	榮	規格:-- / 尺寸:3×6呎	(未標示)	(均未標示)	明仁五金行(明仁生活廣場) / 地址:臺北市信義區松山路292巷1號 / 電話:(02)27621259	270	△中文標示 / 未標示以下事項： / 1.製造商(屬進口者並應標示進口商)名稱、地址、電話。 / 2.原產地。 / 3.主要成分或材料。 / 4.製造日期。	總評: ○ / ○過氧化氫 / ○限用塑化劑 / ○甲醛含量

  「○」表示品質符合規定；「●」表示品質不符合規定；「△」表示中文標示初步檢查不符合規定。
備註：
1.品質檢測：依據國家標準CNS 15720「蓆」(103年03月18日)檢測「過氧化氫」、「限用塑化劑」及「甲醛含量」等3項品質。
（1）「過氧化氫」項目：材料為草本植物、竹、藤、木材者，不得殘留過氧化氫。
（2）「限用塑化劑」項目：材料為塑膠者其8種[鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)、鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)、鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)、鄰苯二甲酸丁苯甲酯(BBP)、鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(DIDP)及鄰苯二甲酸二正辛酯(DNOP)等]鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合物含量總和不得超過0.1 %(質量比)。
（3）「甲醛含量」項目：
a.天然植物、竹、藤、木者：甲醛釋出量平均值為0.5 mg/L以下，而2組試片之甲醛釋出量最大值不得0.7 mg/L(F2等級)。
b.皮革：與皮膚直接接觸者，游離甲醛限量值為75 ppm以下；與皮膚不接觸者，游離甲醛限量值為300 ppm以下。
c.織物：與皮膚直接接觸者，游離甲醛限量值為75 ppm以下；與皮膚非直接接觸者，游離甲醛限量值為300 ppm以下。
2.標示檢查：依據「商品標示法」規定應標示項目如下：
（1）商品名稱。
（2）生產、製造商名稱、電話、地址。屬進口商品者，並應標示進口商名稱、電話及地址。
（3）原產地。
（4）主要成分或材料。
（5）淨重、容量、數量或度量等；其淨重、容量或度量應標示法定度量衡單位，必要時，得加註其他單位。
（6）國曆或西曆製造日期(但有時效性者，應加註有效日期或有效期間)。
3. 本次檢驗件數共20件。
（1）品質檢測結果：
a.檢測「過氧化氫」及「限用塑化劑」等2項品質均符合國家標準規定。
b.檢測「甲醛含量」項目計2件(項次15、18)不符合國家標準限量值為75 ppm以下要求。
（2）標示檢查結果：初步檢查計19件未依「商品標示法」規定標示：商品名稱；製造商(屬進口者並應標示進口商)名稱、地址、電話[或標示不完整(缺地址或電話)]；原產地；主要成分(或材料)；法定度量衡單位(淨重、容量、數量或度量)；製造日期等。