市售「塑膠娃娃玩具」檢測結果不合格商品圖樣

| 項次 | 品名 | 圖樣 | 品質項目檢測 不符情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 塑膠合金玩具 |  | ●塑化劑含量： 軟塑膠(鞋子)： DBP:0.72%、 DEHP:1.33%、 DINP:0.12% 總和：2.17%>0.1% |
| 11 | 塑膠合金玩具 |  | ●塑化劑含量： 1.軟塑膠(臉)： DEHP:18.45%>0.1% 2.軟塑膠(手腳)： DEHP:0.08%、 DINP:0.13% 總和：0.21%>0.1% 3.軟塑膠(鞋子)： DBP:0.12%、 DEHP:1.63%、 DINP:0.54% 總和：2.29%>0.1% |
| 12 | 塑膠玩具 |  | ●塑化劑含量： 1.軟塑膠(臉)： DEHP:3.75%、 DINP:3.06 總和：6.81%>0.1% 2.軟塑膠(手腳)： DBP:0.18%、 DEHP:1.10% DINP:1.16% 總和：2.44%>0.1% |
| 13 | 塑膠玩具 |  | ●塑化劑含量： 1.軟塑膠(臉)： DEHP:4.91%>0.1% 2.軟塑膠(手腳)： DEHP:17.13%>0.1% |
| 17 | 塑膠玩具 |  | ●塑化劑含量： 1.軟塑膠(臉)： DEHP:15.01%>0.1% 2.軟塑膠(手腳)： DBP:0.06%、 DEHP:1.54%、 DINP:0.09% 總和：1.69%>0.1% 3.軟塑膠(鞋子)： DEHP:0.92%、 DINP:1.61% 總和：2.53%>0.1% |
| 19 | 塑膠玩具 |  | ●物理性測試： 玩具配件可沒入小物件筒。 ●塑化劑含量： 1.軟塑膠(臉)： DBP:0.05%、DEHP:8.36%、 DINP:0.84% 總和：9.25%>0.1% 2.軟塑膠(鞋子)： DBP:0.07%、DEHP:1.88%、 DINP:0.37% 總和：2.32%>0.1% |