標準檢驗局發布市售「充氣玩具」品質檢測結果不合格商品圖樣

| 項次 | 品名 | 圖樣 | 檢測不符情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 塑膠五金 玩具 |  | 「塑化劑含量」： 軟塑膠：黃色(INK) DBP:1.06% DEHP:9.93% 總和:10.99%>0.1% |