市售「玩具滑板車」品質項目檢測結果不合格商品圖樣

| 項次 | 品名 | 圖樣 | 不符合情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兒童流行三輪滑板車 |  | - 塑化劑含量： 軟塑膠:藍色DEHP:9.32%>0.1% |
| 2 | 青蛙-蛙式滑板車 |  | ●重金屬含量 樣品上的油墨 Ba:1101.39mg/kg> 1000mg/kg ●塑化劑含量 塑膠片:透明 DEHP:1.34%>0.1% |
| 5 | KT巧克力滑板車 |  | ●塑化劑含量： 軟塑膠:褐色 DEHP:8.10%>0.1% |
| 10 | 三輪車 |  | ●塑化劑含量： 塑膠片:粉紅色 DEHP:0.41%、DINP:7.26% 總和:7.67%>0.1% 軟塑膠:透明 DEHP:8.22%>0.1% 軟塑膠:粉紅色 DEHP:7.43%、DINP:3.59% 總和:11.02%>0.1% |