106年市售「絲巾」市場購樣檢測結果彙整表
項次	品名	廠牌	規格 / 型號	生產 / 國別	製造商或進口商 / (含地址、電話)	陳售地點 / (商店名稱、地址)	價格 / (單價 / /元)	中文標示初步查核結果	品質 / 檢測結果
1	未標示(絲巾)	未標示	未標示	中國 / 大陸	未標示	S-GIRL / 花蓮縣玉里鎮中山路2段36號 / 03-8880308	290	△中文標示 / 未標示進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼。 / 生產國別標示「CHINA」，未以中文標示。 / 「纖維成分」標示「80% VISCOSE、20% COTTON」，未以中文學名或慣用名稱標示，且與檢測結果不一致。 / 檢測結果： / ＊聚酯纖維100 %	總評：○ / ○游離甲醛
2	未標示(絲巾)	未標示	未標示	韓國	未標示	蝴蝶服飾店 / 花蓮縣玉里鎮中正路138號	450	△中文標示 / 未標示進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼。 / 生產國別標示「KOREA」，未以中文標示。 / 洗標為「」、「」、「」，與規定之「」、「」、「」不符，且缺少水洗標(如：)。 / 「纖維成分」標示「MODAL 70%、WOOL 30%」，未以中文學名或慣用名稱標示，且與檢測結果不一致。 / 檢測結果： / ＊莫代爾91.4 % / ＊羊毛8.6%	總評：○ / ○游離甲醛
3	未標示(絲巾)	未標示	未標示	無	未標示	小如意商號 / 花蓮縣光復鄉大安村和平街15號	195	△中文標示 / 未標示製造商或進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼、生產國別、洗標圖案、纖維成分(檢驗結果：聚酯纖維100 %)	總評：○ / ○游離甲醛

「○」表示符合規定；「△」表示中文標示初步查核不符合；「＊」表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

項次	品名	廠牌	規格 / 型號	生產 / 國別	製造商或進口商 / (含地址、電話)	陳售地點 / (商店名稱、地址)	價格 / (單價 / /元)	中文標示初步查核結果	品質 / 檢測結果
4	未標示(真絲 / 圍巾)	未標示	未標示	無	未標示	娜魯灣工作室 / 花蓮縣光復鄉糖廠街18號 / 03-8703399	280	△中文標示 / 未標示製造商或進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼、生產國別。 / 洗標為「」、「」、「」，與規定之「」、「」、「」不符。 / 纖維成分標示「100% SILK」，未以中文學名或慣用名稱標示(檢驗結果：蠶絲 100%)。	總評：○ / ○游離甲醛
5	未標示(絲巾)	Mint / point	型號: FYW703 / -1052 SL	中國大陸	未標示	宇軒家飾藝品 / 花蓮縣花蓮市國治里博愛街172號1樓 / 03-8343467	600	△中文標示 / 未標示進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼。 / 生產國別僅標示China，未以繁體中文標示。 / 洗標缺少乾燥圖案，如:「」。 / 纖維成分標示為ポリエステル 100%，未以中文學名或慣用名稱標示(檢驗結果：聚酯纖維 100%)。	總評：○ / ○游離甲醛
6	未標示(絲巾)	未標示	未標示	韓國	未標示	麥加韓國精品服飾 / 花蓮縣花蓮市中正路523之1號1樓	390	△中文標示 / 未標示進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼、洗標圖案、纖維成分 (檢驗結果：聚酯纖維 100%)。 / 生產國別標示「KOERA」，未以中文標示。	總評：○ / ○游離甲醛
7	圍巾	HONOR	貨號: 689005-5 / 尺寸: F	中國 / 大陸	進口商：山形屋有限公司 / 新北市板橋區三民路2段37號8樓 / 02-29616747	臻靚精品服飾 / 花蓮縣花蓮市國威里中山路318號1樓 / 03-8316389	590	○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛
8	未標示(絲巾)	DAKS	型號: KS-129	無	未標示	安華洋行 / 花蓮縣花蓮市國威里中山路320號 / 03-8359627	600	△中文標示 / 未標示製造商或進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼、生產國別、洗標圖案、纖維成分(檢驗結果：蠶絲50.2%、棉 49.8%)。	總評：○ / ○游離甲醛

「○」表示符合規定；「△」表示中文標示初步查核不符合；「＊」表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。
項次	品名	廠牌	規格 / 型號	生產 / 國別	製造商或進口商 / (含地址、電話)	陳售地點 / (商店名稱、地址)	價格 / (單價 / /元)	中文標示初步查核結果	品質 / 檢測結果
9	圍巾	JOAN	貨號: / J519319	中國 / 大陸	未標示 / (統編：52512397)	美金服飾有限公司 / 花蓮縣花蓮市明心街1之19號1樓 / 03-8357285	1,132	△中文標示 / 未標示進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼。 / 纖維成分標示「絲30％」，非中文學名或慣用名稱。	總評：○ / ○游離甲醛
10	未標示(絲巾)	CHING MEI	貨號: / 8270 / 尺寸: F / 顏色: 紫	臺灣	製造商: 九美服飾有限公司 / 未標示地址及電話 / (高雄市陽明路16巷32號1樓)	銀坊百貨行 / 花蓮縣花蓮市明義街81號 / 03-8354573	1,280	△中文標示 / 未標示製造商電話、地址。 / 纖維成分標示「絹100%」，非中文學名或慣用名稱。 (檢驗結果：蠶絲100%) / 洗標為「」，與規定之文字說明「用四氯乙烯及所有編列於(F)字樣所使用溶劑的專業乾洗，並採標準乾洗程序。」不符	總評：○ / ○游離甲醛
11	未標示(絲巾)	未標示	未標示	無	未標示	台鴻精品鞋業(花蓮分店) / 花蓮縣花蓮市公正街6號	980	△中文標示 / 未標示製造商或進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼、生產國別。 / 洗標圖案為「」、「」，與規定之「」、「」不符。 / 纖維成分標示「100% SILK」，未以中文學名或慣用名稱標示(檢驗結果：蠶絲 100%)。	總評：○ / ○游離甲醛
12	未標示(絲巾)	未標示	未標示	無	未標示	路得衣坊 / 花蓮縣花蓮市公正街6號 / 03-8360070	299	△中文標示 / 未標示製造商或進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼、生產國別、洗標圖案、纖維成分(檢驗結果：聚酯纖維 100%)。	總評：○ / ○游離甲醛
13	未標示(絲巾)	未標示	尺寸: / 190*145CM	無	未標示	路得衣坊 / 花蓮縣花蓮市公正街6號 / 03-8360070	790	△中文標示 / 未標示製造商或進口商名稱、電話、地址、生產國別。 / 纖維成分標示為「聚酯纤维」，未以繁體中文標示。	總評：○ / ○游離甲醛

「○」表示符合規定；「△」表示中文標示初步查核不符合；「＊」表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

項次	品名	廠牌	規格 / 型號	生產 / 國別	製造商或進口商 / (含地址、電話)	陳售地點 / (商店名稱、地址)	價格 / (單價 / /元)	中文標示初步查核結果	品質 / 檢測結果
14	未標示(絲巾)	未標示	未標示	中國 / 大陸	未標示	花兔服飾店 / 花蓮縣花蓮市公正街23號 / 03-8326851	290	△中文標示 / 未標示進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼。 / 生產國別標示「CHINA」，未以中文標示。 / 纖維成分標示「100% polyester / 」，未以中文學名或慣用名稱標示(實際檢驗結果：聚酯纖維 100%)	總評：○ / ○游離甲醛
15	未標示(絲巾)	未標示	未標示	中國 / 大陸	未標示	嬌點服飾 / 花蓮縣花蓮市公正街4-4號 / 03-8356875	980	△中文標示 / 未標示進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼。 / 生產國別僅標示China，未以繁體中文標示。 / 纖維成分標示「50% 真絲、50%羊毛」，「真絲」非中文學名或慣用名稱，且與檢測結果不一致。 / 檢測結果： / ＊亞克力纖維 69.7% / ＊蠶絲 21.6% / ＊羊毛8.7%	總評：○ / ○游離甲醛
16	未標示(絲巾)	未標示	未標示	日本	未標示	欣奇百貨 / 花蓮縣花蓮市公正街25號 / 03-8336233	120	△中文標示 / 未標示進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼、洗標圖案、纖維成分(檢驗結果：尼龍 89.7%、金屬化纖維 10.3%)。	總評：○ / ○游離甲醛
17	未標示(四角 / 絲巾)	未標示	未標示	無	未標示	林○○ / 花蓮縣吉安鄉吉安村中山路三段2號D3 / 03-8528528	40	△中文標示 / 未標示製造商或進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼、生產國別、洗標圖案、纖維成分(檢驗結果：聚酯纖維 100%)。	總評：○ / ○游離甲醛

「○」表示符合規定；「△」表示中文標示初步查核不符合；「＊」表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

項次	品名	廠牌	規格 / 型號	生產 / 國別	製造商或進口商 / (含地址、電話)	陳售地點 / (商店名稱、地址)	價格 / (單價 / /元)	中文標示初步查核結果	品質 / 檢測結果
18	未標示(絲巾)	未標示	未標示	中國 / 大陸	未標示	林○○ / 花蓮縣吉安鄉吉安村中山路三段2號D3 / 03-8528528	70	△中文標示 / 未標示進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼。 / 生產國別標示「CHINA」，未以中文標示。 / 洗標缺少乾燥圖案，如「」。 / 纖維成分標示「60% polyester / 、40% Silk」，非中文學名或慣用名稱，且與檢測結果不一致。 / 檢測結果： / ＊聚酯纖維 100%	總評：○ / ○游離甲醛
19	休閒 / 圍巾	未標示	規格: / 175×52cm / 貨號: / 6101132	中國 / 大陸	未標示	衣登寶精品服飾 / 花蓮縣花蓮市國富十街99號1樓 / 03-8576598	980	△中文標示 / 未標示進口商名稱、電話、地址。 / 僅標示「浙江杭州」，未正確標示生產國別。 / 標示內容(如纖維成分)為簡體中文，未用繁體中文標示。	總評：○ / ○游離甲醛
20	皺摺 / 絲巾	Seven Colover	尺寸: / 單一尺寸	中國 / 大陸	久吉國際有限公司 / 新北市板橋區中山路2段531巷3號1樓 / 02-89530345	愛買-遠百企業(股)公司花蓮分公司 / 花蓮縣花蓮市和平路581號地下1樓 / 03-8909070	99	○中文標示	總評：○ / ○游離甲醛
21	素面金邊圍巾絲	PNLP	款號: / 655-17802P-1200 / 尺寸:00 / 顏色:桃粉	中國 / 大陸	和朔有限公司 / 臺中市豐原區新生北路97號1F / 04-25121588	瑞衣精品服飾 / 花蓮縣玉里鎮中正路107號 / 03-8885562	900	△中文標示 / 尺寸或尺碼僅標示「SIZE. 00 (00-00)」，未正確標示。 / 洗標缺少水洗圖案，如「」。 / 乾燥圖案標示為「」，與規定之「」不符。 / 纖維成分標示「桑蠶絲50%、50%羊毛」，與檢測結果不一致。 / 檢測結果： / ＊嫘縈 77.0% / ＊蠶絲 19.7% / ＊金屬化纖維 3.3%	總評：○ / ○游離甲醛

「○」表示符合規定；「△」表示中文標示初步查核不符合；「＊」表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。
備註：
1.品質檢測：依據國家標準CNS 15290「紡織品安全規範(一般要求)」檢測「游離甲醛」；依據國家標準CNS 2339-1「纖維混用率試驗法－第1部：纖維鑑別」、CNS 2339-2「纖維混用率試驗法－第2部：纖維混用率」檢測「纖維成分」。
（1）「游離甲醛」項目：與皮膚直接接觸之紡織品類限量值75 ppm以下。
（2）「纖維成分」項目：纖維成分中重量百分比許可差應在百分之三以內，標示百分之百者無許可差。
2.中文標示初步查核：依據「服飾標示基準」規定應標示項目如下：
（1）國內產製者，應標示製造商名稱、電話及地址；其為進口者，應標示進口商名稱、電話及地址。
（2）尺寸或尺碼。
（3）生產國別(製品主要製程地之生產國別)。
（4）纖維或羽絨成分。
（5）洗燙處理方法：應包含「手洗或機械洗」、「紡織品專業維護」、「漂白」、「乾燥」、「熨燙及壓燙」之圖案。
註：依據「服飾標示基準」第6點標示方法如下：
−以上（1）、（2）規定之應行標示事項，應於商品本體上附縫標籤、附掛或於內外包裝上標明之。
−以上（3）、（4）、（5）規定之應行標示事項，應採用經洗滌後不破損，字體不褪色之標籤，附縫於商品本體上，其位置應明顯易見。其為外包裝商品時，並應於外包裝上標明之。但配件類商品（包含圍巾、絲巾）或已附縫原出口國規定標示之進口商品，得以附掛、說明書、貼標等其他顯著方式標示之。
3.本次檢驗共21件不同的絲巾。
（1）品質檢測結果：21件樣品檢測「游離甲醛」，全數符合國家標準之規定。
（2）標示查核：
1. 「一般標示」計19件(項次7、20除外）不符合規定，不符合情形包括：未標示廠商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼、纖維成分、生產國別；纖維成分未用中文學名或慣用名稱；標示內容未用繁體中文；洗標圖案漏標、錯標…等。
2. 「纖維成分」標示與實際檢驗結果不一致計5件(項次1、2、15、18、21)；不符合「服飾標示基準」纖維成分重量百分比許可差應在百分之3以內之規定。