107年度「卜特蘭水泥」市場購樣檢測結果彙整表
項次	品名	廠牌	規格/型號	生產國別	製造商或進口商 / (含地址、電話)	陳售地點 / (商店名稱、地址、電話)	價格 / (單價/元)	標示 / 查核結果	品質項目檢測結果
1	卜特蘭水泥第Ⅰ型	洋房牌水泥	規格:卜特蘭水泥第Ⅰ型 / 重量:50公斤/包 / 製造日期:2018.01.29	臺灣	製造商:亞洲水泥股份有限公司花蓮製造廠 / 地址:花蓮縣新城鄉新興路125號 / 電話:(03)8612101	貴祥建材行 / 地址:花蓮縣吉安鄉仁里村中山路1段95號1樓 / 電話:(03)8525123	179	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○添加物含量 / 化學成分： / ○氧化鎂 / ○三氧化硫 / ○不溶殘渣 / ○燒失量 / 物理性質： / ○墁料之空氣含量 / ○細度 / ○熱壓膨脹 / ○強度 / ○凝結時間
2	卜特蘭水泥第Ⅰ型	幸福LUCKY水泥	規格:卜特蘭水泥第Ⅰ型 / 重量:50公斤/包 / 製造日期:106.12.17	臺灣	製造商:幸福水泥股份有限公司東澳廠 / 地址:宜蘭縣南澳鄉東岳村蘇花路3段101號 / 電話:(03)9986110	永成建材五金行 / 地址:花蓮縣吉安鄉仁里村中正路1段90.92號1樓 / 電話:(03)8520769	160	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○添加物含量 / 化學成分： / ○氧化鎂 / ○三氧化硫 / ○不溶殘渣 / ○燒失量 / 物理性質： / ○墁料之空氣含量 / ○細度 / ○熱壓膨脹 / ○強度 / ○凝結時間
3	卜特蘭水泥第Ⅰ型	晉瑜水泥	規格:卜特蘭水泥第Ⅰ型 / 重量:50公斤/包 / 製造日期:107.1.29	臺灣	製造商:晉瑜企業股份有限公司花蓮廠 / 地址:花蓮縣花蓮市美崙工業區美工七街11號 / 電話:(03)8239777	立盛砂石建材股份有限公司 / 地址:花蓮縣花蓮市民德一街207之12號 / 電話:(03)8225926	147	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○添加物含量 / 化學成分： / ○氧化鎂 / ○三氧化硫 / ○不溶殘渣 / ○燒失量 / 物理性質： / ○墁料之空氣含量 / ○細度 / ○熱壓膨脹 / ○強度 / ○凝結時間
4	卜特蘭水泥第Ⅰ型	品牌水泥	規格:卜特蘭水泥第Ⅰ型 / 重量:50公斤/包 / 製造日期:2018.01.31	臺灣	製造商:台灣水泥股份有限公司花蓮廠 / 地址:花蓮縣花蓮巿民孝里華東103號 / 電話:(03)8221161	信昌企業社 / 地址:花蓮縣吉安鄉中山路2段6號 / 電話:(03)8524103	170	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○添加物含量 / 化學成分： / ○氧化鎂 / ○三氧化硫 / ○不溶殘渣 / ○燒失量 / 物理性質： / ○墁料之空氣含量 / ○細度 / ○熱壓膨脹 / ○強度 / ○凝結時間
5	卜特蘭水泥第Ⅰ型	東南牌水泥	規格:卜特蘭水泥第Ⅰ型 / 重量:50公斤/包 / 製造日期/批號:180126	臺灣	製造商:東南水泥股份有限公司高雄製造廠 / 地址:高雄市楠梓區高楠公路屏山巷1號 / 電話:(07)3421333	富立五金建材行 / 地址:高雄市苓雅區凱旋一路101號 / 電話:(07)2221256	168	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○添加物含量 / 化學成分： / ○氧化鎂 / ○三氧化硫 / ○不溶殘渣 / ○燒失量 / 物理性質： / ○墁料之空氣含量 / ○細度 / ○熱壓膨脹 / ○強度 / ○凝結時間
6	卜特蘭水泥第Ⅰ型	金鼎水泥	規格:卜特蘭水泥第Ⅰ型 / 重量:50公斤/包 / 製造日期:LT1061018	臺灣	製造商:鼎泰水泥股份有限公司 / 地址:高雄市燕巢區角宿里中興路900號 / 電話:(07)6142058	鴻昌建材行 / 地址:高雄市楠梓區德民路1380號 / 電話:(07)3010649	152	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：● / ●添加物含量:35.1 % / （內容物為：水淬高爐爐碴34.55 %；飛灰0.45 %；石灰石0.06 %，超出國家標準規定三者總量不得超過5 %之要求） / 化學成分： / ○氧化鎂 / ○三氧化硫 / ○不溶殘渣 / ○燒失量 / 物理性質： / ○墁料之空氣含量 / ○細度 / ○熱壓膨脹 / ○強度 / ○凝結時間
7	卜特蘭水泥第Ⅰ型	潤泰水泥	規格:卜特蘭水泥第Ⅰ型 / 重量:50公斤/包 / 製造日期:2018.02.12	臺灣	製造商:潤泰精密材料股份有限公司冬山廠 / 地址:宜蘭縣冬山鄉安平村大安路357號 / 電話:(03)9595898	建豐建材行 / 地址:宜蘭縣冬山鄉中正路11號 / 電話:(03)9593033	152	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○添加物含量 / 化學成分： / ○氧化鎂 / ○三氧化硫 / ○不溶殘渣 / ○燒失量 / 物理性質： / ○墁料之空氣含量 / ○細度 / ○熱壓膨脹 / ○強度 / ○凝結時間
8	卜特蘭水泥第Ⅰ型	信大水泥	規格:卜特蘭水泥第Ⅰ型 / 重量:50公斤/包 / 製造日期:2018.02.24	臺灣	製造商:信大水泥股份有限公司南聖湖廠 / 地址:宜蘭縣蘇澳鎮中山路2段235號 / 電話:(03)9967141	峰吉五金建材企業有限公司 / 地址:宜蘭縣蘇澳鎮蘇港路242號 / 電話:(03)9962668	158	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○添加物含量 / 化學成分： / ○氧化鎂 / ○三氧化硫 / ○不溶殘渣 / ○燒失量 / 物理性質： / ○墁料之空氣含量 / ○細度 / ○熱壓膨脹 / ○強度 / ○凝結時間
9	卜特蘭水泥第Ⅰ型	欣欣牌水泥	規格:卜特蘭水泥第Ⅰ型 / 重量:50公斤/包 / 製造日期:2018.03.05	臺灣	製造商:欣欣水泥企業有限公司嘉義工廠 / 地址:嘉義縣番路鄉觸口村車埕12號 / 電話:(05)2591510	玉成五金行 / 地址:嘉義縣中埔鄉金蘭村頂山門34號之13 / 電話:(05)2391732	180	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○添加物含量 / 化學成分： / ○氧化鎂 / ○三氧化硫 / ○不溶殘渣 / ○燒失量 / 物理性質： / ○墁料之空氣含量 / ○細度 / ○熱壓膨脹 / ○強度 / ○凝結時間

10	卜特蘭水泥第Ⅰ型	中華水泥	規格:卜特蘭水泥第Ⅰ型 / 重量:50公斤/包 / 製造日期: 106 L 20 4T	臺灣	製造商:和桐關係企業和桐水泥股份有限公司 / 地址:彰化縣和美鎮湖全興工業區工東三路2號 / 電話:(04)7990303	龍族建材五金材料店 / 地址:臺中市北屯區北京里進化路664號1樓 / 電話:(04)22323981	168	○商品檢驗標識 / ○中文標示	總評：○ / ○添加物含量 / 化學成分： / ○氧化鎂 / ○三氧化硫 / ○不溶殘渣 / ○燒失量 / 物理性質： / ○墁料之空氣含量 / ○細度 / ○熱壓膨脹 / ○強度 / ○凝結時間

○」表示符合規定；「●」表示不符合規定
備註：
品質檢測:依據國家標準CNS 61「卜特蘭水泥」規定檢測「添加物含量（得選擇添加水淬高爐爐碴、飛灰或天然石灰石）」、「化學成分（包含氧化鎂、三氧化硫、不溶殘渣、燒失量）」及「物理性質（包含墁料之空氣含量、細度、熱壓膨脹、強度、凝結時間）」等3類共10項目。
國家標準規定：
（1）「添加物含量」：水淬高爐爐碴、飛灰或天然石灰石三者總量不得超過5 %。
（2）「化學成分」試驗：
A氧化鎂：卜特蘭水泥第Ⅰ型，最大值為6.0 %。
B三氧化硫：卜特蘭水泥第Ⅰ型，當C3A(鋁酸三鈣)為8%以下時最大值為3.0 %；當C3A(鋁酸三鈣)大於8%時最大值為3.5 %。
C不溶殘渣：卜特蘭水泥第Ⅰ型，最大值為0.75 %。
D燒失量：卜特蘭水泥第Ⅰ型，最大值為3.0 %。
（3）「物理性質」試驗：
A墁料之空氣含量：卜特蘭水泥第Ⅰ型，最大值為12 %。
B細度：卜特蘭水泥第Ⅰ型，以比表面積表示最小值為260㎡/kg（使用氣透儀法測定）。
C熱壓膨脹：卜特蘭水泥第Ⅰ型，最大值為0.8 %。
D強度：卜特蘭水泥第Ⅰ型，3天試驗齡期之抗壓強度不得少於12.0 MPa；7天試驗齡期之抗壓強度不得少於19.0 MPa；28天試驗齡期之抗壓強度不得少於28.0 MPa。
E凝結時間：卜特蘭水泥第Ⅰ型，凝結時間在45~375分鐘之間(使用費開氏針測定)。
標示查核：
（1）依據「商品檢驗法」規定查核是否標示「商品檢驗標識」（商品檢驗標識圖例：或）。
註：依「應施檢驗水泥商品檢驗作業程序」第5點第2項第1款規定：水泥商品應於最小單位包裝上標示本局印製核發「C」字軌之商品檢驗標識。而取得管理系統監視查驗之生產廠場所產製之商品單位最小包裝上標印有產品批號或製造日期者，得由報驗義務人依商品檢驗標識使用辦法第3條之規定自印商品檢驗標識，即標示圖式及識別號碼，其中識別號碼係由字軌「Q」及監視查驗檢驗登記號碼所組成。
（2）依據CNS 61「卜特蘭水泥」包裝及標示，規定應標示項目如下：
A卜特蘭水泥字樣。
B水泥型別。
C各成分及比例。
D製造廠商名稱（或其商標）。
E水泥淨重。
3.本次檢驗件數共10件。
（1）品質檢測結果：
A「添加物含量」：計1件（項次6）檢測結果為35.1 %（內容物為：水淬高爐爐碴34.55 %；飛灰0.45 %；石灰石0.06 %），不符合國家標準規定「得選擇水淬高爐爐碴、飛灰或天然石灰石作為添加物，但三者總量不得超過5 %」之要求。
B「化學成分（包含氧化鎂、三氧化硫、不溶殘渣、燒失量）」：全數符合規定。
C「物理性質（包含墁料之空氣含量、細度、熱壓膨脹、強度、凝結時間）」：全數符合規定。
（2）標示查核：「商品檢驗標識」及「中文標示」全數符合規定。