107年市售「運動襪」市場購樣檢測結果彙整表
項次	品名	廠牌	規格 / 型號	生產 / 國別	製造商、委製商或進口商 / (含地址、電話)	陳售地點 / (商店名稱、地址、電話)	價格 / (單價 / /元)	中文標示初步查核結果	品質 / 檢測結果
1	PUMA運動襪	PUMA	規格:25~27 cm / 型號:EU39-42	中國大陸	家福股份有限公司 / 地址:臺北市北投區大業路136號5樓 / 電話:(02)28981999	家福股份有限公司桃園中壢分公司 / 地址:桃園市中壢區中山東路2段510號 / 電話:(03)4562149	49	○	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料 / ○有機錫
2	1/2素面男女運動襪	三花(SF)	規格:22~26 cm / 型號:446白	臺灣	台灣三花棉製業股份有限公司 / 地址:新北市新北產業園區五工二路119號 / 電話:(02)22999307	家福股份有限公司桃園中壢分公司 / 地址:桃園市中壢區中山東路2段510號 / 電話:(03)4562149	120	○	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料 / ○有機錫
3	專業機能運動襪	Lotto	規格:24~27 cm / 型號:LT6CMW8208	臺灣	伯諾股份有限公司 / 地址:臺北市松山區光復北路7號2樓 / 電話: (02)77061568	三商行股份有限公司壢福門市部 / 地址:桃園市中壢區中山東路2段510號1樓 / 電話:(03)4364985	79	○	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料 / ○有機錫
4	3D極速吸汗專業運動襪	DIADORA	規格:25~27 cm / 型號:DASC1010	臺灣	路益股份有限公司 / 地址:臺北市內湖區瑞光路192號6樓 / 電話:(02)77201116	三商行股份有限公司壢福門市部 / 地址:桃園市中壢區中山東路2段510號1樓 / 電話:(03)4364985	79	○	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料 / ○有機錫
5	TENNIS運動襪	adidas	規格:37-39 / 型號:S97931	土耳其	台灣阿迪達斯股份有限公司 / 地址:臺北市民權東路3段2號13樓 / 電話:(02)25095900	大潤發流通事業股份有限公司中壢分公司摩曼頓店 / 地址:桃園市中壢區中北路2段468號 / 電話:(03)4370318	190	○	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料 / ○有機錫
6	男運動襪(毛巾底)	inextenso	規格:24~26 cm / 貨號:193533	臺灣	三合豐針織有限公司 / 地址:彰化縣社頭鄉員集路2段612巷3號 / 電話:(04)8731107	大潤發流通事業股份有限公司中壢分公司地址:桃園市中壢區中北路2段468號 / (03)4370318	59	○	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料 / ○有機錫
7	Cup’s運動襪-B	Cup’s	規格:L-24 cm / 貨號:536855	中國大陸	大潤發流通事業股份有限公司 / 地址:臺北市內湖區新湖一路128巷36號2樓 / 電話:(02)27952888	大潤發流通事業股份有限公司中壢分公司地址:桃園市中壢區中北路2段468號 / 電話:(03)4370318	59	○	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料 / ○有機錫
8 / 「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定；「△」表示中文標示初步查核不符合規定。	毛巾底運動襪	Pierre cardin	規格:24~26 cm / 型號:PF3715-1	臺灣	大州實業股份有限公司 / 地址:高雄市大發工業區華東路90號 / 電話:(07)7872511	大潤發流通事業股份有限公司中壢分公司地址:桃園市中壢區中北路2段468號 / 電話:(03)4370318	99	○	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料 / ○有機錫
9	寬口運動襪	BONTEX SOCKS	規格:22~26 cm / 貨號:BS202	臺灣	保羅來富國際有限公司 / 地址:新北市五股區五權八路6號5樓 / 電話:(02)89902555	大潤發流通事業股份有限公司中壢分公司地址:桃園市中壢區中北路2段468號 / 電話:(03)4370318	99	○	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料 / ○有機錫
10	毛巾底運動襪	--	規格:F / 貨號:695513	臺灣	旭聖旺產襪業有限公司 / 地址:彰化縣社頭鄉自治巷21號 / 電話:(04)8733286	大潤發流通事業股份有限公司中壢分公司地址:桃園市中壢區中北路2段468號 / 電話:(03)4370318	35	○	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料 / ○有機錫
11	U NK菁英籃球長襪	NIKE	規格:M(24~27 cm) / 型號:SX5594-480	中國大陸	臺灣耐基商業有限公司 / 地址:臺北市大安區敦化南路1段2號15樓 / 電話:(02)81612799	尚智運動世界 / 地址:桃園市中壢區建國路62號 / 電話:(03)4256763	280	○	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料 / ○有機錫
12	寬口運動襪-灰	JL	規格:20~26 cm / 型號:SJLT112-10	臺灣	佳勵企業行 / 地址:高雄市大社區三民路37之2號 / 電話:(07)3537255	光南大批發中壢中山店 / 地址:桃園市中壢區中山路100號 / 電話:(03)4269636	39	○	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料 / ○有機錫
13	氣墊式運動襪	CND	規格:22~26 cm / 貨號:6026	中國大陸	龍得水實業有限公司 / 地址:高雄市大寮區大漢路476巷38號 / 電話:(07)7026633	光南大批發中壢中山店 / 地址:桃園市中壢區中山路100號 / 電話:(03)4269636	29	○	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料 / ○有機錫
14	360°足弓全面防護機能襪	MarCella	規格:22~24 cm / 貨號:MS-21551-1	臺灣	匯勤企業股份有限公司 / 地址:新北市五股區中興路1段12號6樓 / 電話:(02) 89769888	寶雅百貨中壢新生店 / 地址:桃園市中壢區新生路65號1樓-2~11 / 電話:(03)4279898	79	○	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料 / ○有機錫
15	動能量Sporty Girl運動機能襪	蒂巴蕾	規格:22~24 cm / 貨號:DP-7860	臺灣	京圜股份有限公司 / 地址:彰化縣和美鎮彰新路3段548號 / 電話:0800-221982	寶雅百貨中壢新生店 / 地址:桃園市中壢區新生路65號1樓-2~11 / 電話:(03)4279898	99	○	總評：○ / ○游離甲醛 / ○禁用之偶氮色料 / ○有機錫

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定；「△」表示中文標示初步查核不符合規定。

備註：
1.品質檢測：依據國家標準CNS 15290「紡織品安全規範（一般要求）」檢測「游離甲醛」、「禁用之偶氮色料」及「有機錫」等項目。
（1）「游離甲醛」項目：與皮膚直接接觸之紡織品類限量值75 mg/kg以下。
（2）「禁用之偶氮色料」項目：含量不得超過30 mg/kg。
（3）「有機錫」項目：與皮膚直接接觸之紡織品類限量值1 mg/kg以下。
2.中文標示查核：依據「服飾標示基準」第3點規定應標示項目如下：
（1）國內產製者，應標示製造廠商名稱、電話及地址；其為進口者，應標示進口廠商名稱、電話及地址。
（2）尺寸或尺碼。
（3）生產國別(製品主要製程地之生產國別)。
（4）纖維或羽絨成分。
（5）洗燙處理方法：應包含「手洗或機械洗」、「紡織品專業維護」、「漂白」、「乾燥」、「熨燙及壓燙」之圖案。
註：依據「服飾標示基準」第6點標示方法如下：
—以上(1)、(2)規定之應行標示事項，應於商品本體上附縫標籤、附掛或於內外包裝上標明之。
—以上(3)、(4)、(5) 規定之應行標示事項，應採用經洗滌後不破損，字體不褪色之標籤，附縫於商品本體上，其位置應明顯易見。其為包裝商品時，並應於外包裝上標明之。
—襪類商品每雙本體上如無附縫標籤者，應於最小販售單位(相同產品)上以不易拆換之附掛襪標、附卡或盒裝等方式標示該基準第3點應行標示事項，且本體上不得以貼標方式為之。
3.本次檢驗件數共15件。
（1）品質項目：「游離甲醛」、「禁用之偶氮色料」及「有機錫」全數符合國家標準之規定。
（2）中文標示：經初步查核全數符合規定。