107年市售「兒童雨鞋」市場購樣檢測結果彙整表
項 / 次	品名	廠牌	規格/型號	生產國別	製造商或進口商 / (含地址、電話)	陳售地點 / (商店名稱、地址、電話)	價格 / (單價/元)	中文標示初步查核結果	品質項目檢測結果
1	松燕牌雨鞋(塑膠鞋)	松燕牌	20	臺灣	松燕實業廠股份有限公司 / 地址：彰化縣和美鎮和線路 / 485號 / 電話：(04)755-3877	新建成百貨行 / 地址：基隆市愛一路100號 / 電話：(02)2427-0388	290	○	總評：○ / ○重金屬含量 / ○塑化劑含量
2	童雨鞋	Pai Chen Chiang	15.0-21.0/C-9312	臺灣	百振江股份有限公司 / 地址：臺中市潭子區中山路 / 3段493巷17號 / 電話：(04)253-29059	新建成百貨行 / 地址：基隆市愛一路100號 / 電話：(02)2427-0388	400	○	總評：○ / ○重金屬含量 / ○塑化劑含量
3	冰雪奇緣童雨鞋	Disney	FOKL84803	臺灣	凱英興業股份有限公司 / 地址：臺北市松山區光復北路 / 7號11樓 / 電話：(02)7706-1568	鞋全家福 / 地址：基隆市信一路165號 / 1、2樓 / 電話：(02)2422-5296	590	○	總評：○ / ○重金屬含量 / ○塑化劑含量
4	輕便雨鞋	peppa pig	藍#18 / /PG8539	臺灣	安瑋企業有限公司 / 地址：彰化市彰鹿路168巷 / 3-22號 / 電話：(04)762-5522	貴族皮鞋屋 / 地址：宜蘭縣羅東鎮民生路 / 82號1樓 / 電話：(03)957-2222	390	○	總評：○ / ○重金屬含量 / ○塑化劑含量
5	高級橡膠童雨鞋	OSCAR	29 / /8818	中國大陸	億泰鞋業公司 / 地址：臺中市南屯區大光街 / 119號10-1樓 / 電話：(04)2328-9542	紐西蘭皮鞋 / 地址：宜蘭縣羅東鎮民生路 / 86-1號 / 電話：(03)956-1292	199	○	總評：○ / ○重金屬含量 / ○塑化劑含量
6	童鞋	Disney	16桃紅色/117008	臺灣	艾樂跑企業股份有限公司 / 地址：臺中市北屯區昌平路 / 3段77號 / 電話：(04)2422-7277	名流鞋城 / 地址：宜蘭縣羅東鎮民生路 / 76號 / 電話：(03)957-2222	390	○	總評：○ / ○重金屬含量 / ○塑化劑含量
7 / 「○」表示符合；「●」表示不符合；「△」表示中文標示初步查核未依鞋類商品標示基準標示。	雨鞋	Hello Kitty	16.0桃粉色/715941	臺灣	聖荃實業股份有限公司 / 地址：臺中市大雅區義和路 / 46巷6號 / 電話：(04)2567-8447	雅皮足鞋坊 / 地址：宜蘭縣羅東鎮民生路 / 47號 / 電話：(03)956-5642	690	○	總評：○ / ○重金屬含量 / ○塑化劑含量
8	彩色雨靴	日日新童鞋	18.0/7	臺灣	佳昱鞋廠 / 地址：臺中市神岡區神洲路 / 391號 / 電話：(04)2528-1360	永明雨衣行 / 地址：宜蘭縣羅東鎮中山路 / 3段123號 / 電話：(03)954-7633	250	△ / 未以中文標示生產國別。 / 未以中文標示材質。	總評：○ / ○重金屬含量 / ○塑化劑含量
9	雨鞋	新原力	6.5 / /FC-209	臺灣	明耀化學工廠 / 地址：臺中市豐原區水源路 / 492巷20-5號 / 電話：(04)2522-8174	永久雨衣帆布行 / 地址：宜蘭縣羅東鎮中山路 / 3段115號 / 電話：(03)954-3827	150	△ / 未標示商品名稱。 / 未以中文標示生產國別。 / 未以中文標示材質。	總評：○ / ○重金屬含量 / ○塑化劑含量
10	518兒童雨鞋	桃源	規格：30-35 / 型號：16- / 16050/518- / 506-31	中國大陸	委製造商/代理商：桃源貿易有限公司 / 地址：臺中市西區五權路1-67 / 號6樓之2 / 電話：(04)2372-0702	金峰戶外有限公司 / 地址：新北市中和區中山路2 / 段531、533、535號 / 電話：(02)2222-1712	290	△ / 其為進口商品，未依規定標示進口商名稱、地址及電話。	總評：● / ○重金屬含量 / ●塑化劑含量 / (總量為50.40% >0.1%) / DBP:23.65% / DEHP:26.75%
11	兒童橡膠雨鞋	hugmii	160	中國大陸	藍色蜻蜓親子創意有限公司 / 地址：新北市三重區自強路 / 三段87巷33號1樓 / 電話：(02)2286-7730	(網購)PChome線上購物-網路家庭國際資訊股份有限公司 / 地址：臺北市大安區敦化南路 / 二段105號15樓 / 電話：(02)2326-1460	679	○	總評：○ / ○重金屬含量 / ○塑化劑含量
12	IN男童雨靴#816#紅#27	大潤發	912736/ / W16-SC- / 816-S	中國大陸	大潤發流通事業股份有限公司 / 地址：臺北市內湖區新湖一路 / 128巷36號 / 電話：(02)2795-2888	大潤發流通事業股份有限公司景平店 / 地址：新北市中和區景平路 / 182號地下1樓 / 電話：0800-010-020	299	○	總評：○ / ○重金屬含量 / ○塑化劑含量
13 / 「○」表示符合；「●」表示不符合；「△」表示中文標示初步查核未依鞋類商品標示基準標示。	Stample雨鞋-海軍藍	stample	ST-RBOOT-50-13C	日本	無	(網購)碩智國際數位整合有限公司 / 地址：新北市中和區中正路 / 866號12樓 / 電話：(02)2228-8086	880	△ / 未標示進口商名稱、電話及地址。 / 未以中文標示材質。	總評：● / ○重金屬含量 / ●塑化劑含量 / (總量為37.86%>0.1%) / DEHP:37.86%
14	童話世界款雨鞋	Kocotree	23	中國大陸	無	(網購)樂天市場-天邁國際有限公司 / 地址：新竹縣竹東鎮中興路1 / 段214巷1號 / 電話：(03)582-5002	388	△ / 未標示鞋面、大底主要材料。 / 未標示進口商名稱、電話及地址。 / 未以中文標示生產國別。	總評：○ / ○重金屬含量 / ○塑化劑含量
15	兒童雨鞋	Goocha	14cm	日本	賽博購股份有限公司 / 地址：臺北市信義區忠孝東 / 路五段510號4樓之3 / 電話：(02)5581-6667	(網購)YAHOO奇摩超級商城-綻彩國際有限公司 / 地址：彰化縣和美鎮和頭路 / 612巷37號 / 電話：(04)757-2311	650	△ / 未以中文標示材質。	總評：● / ○重金屬含量 / ●塑化劑含量 / (總量為37.52% >0.1%) / DEHP:37.52%

「○」表示符合；「●」表示不符合；「△」表示中文標示初步查核未依鞋類商品標示基準標示。

備註：
品質檢測：依據國家標準CNS 15503「兒童用品安全一般要求」檢驗，檢測項目如下：
「重金屬含量」：測定銻、砷、鋇、鎘、鉻、鉛、汞、硒等8項重金屬之溶出濃度，不可超過下列重金屬最大容許濃度：

元素(mg/kg)
銻(Sb)	砷(As)	鋇(Ba)	鎘(Cd)	鉻(Cr)	鉛(Pb)	汞(Hg)	硒(Se)
60	25	1000	75	60	90	60	500

儀器偵測可檢下限：銻(Sb):2ppm、砷(As):1ppm、鋇(Ba):1.5ppm、鎘(Cd):0.05ppm、鉻(Cr):0.1ppm、鉛(Pb):0.5ppm、汞(Hg):2ppm、硒(Se):1.5ppm
「塑化劑含量」：檢驗鄰苯二甲酸二甲酯（DMP）、鄰苯二甲酸二乙酯（DEP）、鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）、鄰苯二甲酸丁基苯甲酯（BBP）、鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯（DEHP）、鄰苯二甲酸二辛酯（DNOP）、鄰苯二甲酸二異壬酯（DINP）、鄰苯二甲酸二異癸酯（DIDP）等8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑(Phthalate plasticizer)及其混合物含量，總和不得超過0.1%(重量比)。
中文標示初步查核：依據「商品標示法」之「鞋類商品標示基準」。
標示事項
1. 商品名稱。
2. 製造或委製廠商名稱、電話及地址；其為進口者，應標示進口商名稱、電話及地址。
3. 生產國別(產品主要製程地之生產國別)。
4. 鞋面、大底主要材料。
5. 尺寸或尺碼。
6. 含有聚胺酯(PU)大底易水解材質之鞋類，應標示製造年月、使用方法及注意事項。
標示方法
1. 前述標示事項，應於商品本體上、附縫標籤、貼標、附卡或外包裝標明之。所用之文字應以中文為主，得輔以外文。
2. 前述﹝(一)3.﹞規定之應行標示事項，除應依﹝(二)1.﹞所述方式標示外，並應採用固定不得拆換之烙印、燙印、印刷或附縫標籤方式，以中文或外文標示於商品本體上之明顯處。但拋棄式之紙質或織物材質製成之室內拖鞋，不在此限。
3. 前述﹝(一)6.﹞應標示之「使用方法」及「注意事項」，每字字體長寬各應五毫米以上，內容文字長寬各應三毫米以上；其顏色應與底色不同且易辨識。
本次檢驗件數共 15件，檢測結果如下：
品質部分：
1. 「重金屬含量」：全數符合國家標準要求。
2. 「塑化劑含量」：計有3件（項次10、13及15），超過國家標準0.1%（重量比）限量值要求。
中文標示部分：計6件不符合「鞋類商品標示基準」規定（項次8、9、10、13、14及15），說明如下
1. 未標示商品名稱 （項次9）。
2. 未標示進口商名稱、電話及地址（項次10、13及14）。
3. 未以中文標示生產國別（項次8、9及14）。
4. 未標示鞋面及大底材質（項次14），或未以中文標示材質（項次8、9、13及15）。