107年度市售「兒童內褲」市場購樣檢測結果彙整表

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格 型號 | 生產 國別 | 製造商、委製商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價 /元) | 中文標示 初步查核結果 | 品質檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 復仇者聯盟系列兩入男童三角褲 | MARVEL | 貨號:ML-CF009 尺寸:S 年齡:3-5歲 身高:105-115 cm 腰圍:45-50 cm 顏色:白色及淡藍色 (2件1組) | 臺灣 | 唐企國際股份有限公司 地址:新北市中和區中山路2段407號3樓 電話:(02)22261234 | 寶貝園童裝 地址:花蓮市和平路425號 電話:(03)8322200 | 110 | ○中文標示 | 總評:○ ○游離甲醛 ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) ○禁用之偶氮色料 |
| 2 | 男童內褲 | UNIQLO | 貨號:171-411078(83-06) 身高:125-135 cm 腰圍:53-59 cm 顏色:藍、綠及鐵色 (3件1組) | 中國 大陸 | 臺灣優衣庫有限公司 地址:新北市板橋區縣民大道2段68號15樓 電話:(02)89532486 | 遠東百貨(股)公司花蓮和平分公司B1 (UNIQLO) 地址:花蓮市和平路581號 電話:(03)8316702 | 390 | ○中文標示 | 總評:○ ○游離甲醛 ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) ○禁用之偶氮色料 |
| 3 | 男童內褲 | PU KU Petit | 型號:P24900 年齡:12(11-13歲) 身高135-145 cm 顏色:白色 (3件1組) | 臺灣 | 雪弘實業股份有限公司 地址:新北市五股區中興路1段8號8樓之7 電話:(02)89769359 | 泑儒婦嬰用品(竣崴商號) 地址:花蓮縣吉安鄉建國路1段42號 電話:(03)8580139 | 108 | △中文標示 外包裝之標示洗燙處理方法「手洗或機械洗」圖案標示為「」與規定「」不符，且欠缺「紡織品專業維護」、「漂白」、「乾燥」、「熨燙及壓燙」等圖案。 | 總評:○ ○游離甲醛 ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) ○禁用之偶氮色料 |
| 4 | 波力女童精梳純棉內褲 | POLI | 型號: NO.7215 尺寸:120 cm 顏色:點點白及粉(2件1組) | 臺灣 | 冠凱實業股份有限公司 地址:新北市中和區立德街26巷3號 電話:(02)22288068 | 寶雅花蓮中正店 地址:花蓮市中正路339-1號 電話:(03)8343322 | 135 | ○中文標示 | 總評:○ ○游離甲醛 ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) ○禁用之偶氮色料 |
| 5 | -- | Snoopy | 型號:NO.823164 尺寸:M/L 顏色:白色 (2件1組) | (未標示) | 儀大股份有限公司 地址:(未標示) 電話:(06)2618138 | 獎金童裝 地址:花蓮市公正街29號 電話:(03)8320055 | 100 | △中文標示 1.未標示製造商或進口商地址。 2.未標示生產國別。 3.洗燙處理方法:未標示「乾燥」及「熨燙及壓燙」等圖案，「手洗或機械洗」及「漂白」圖案分別標示為「、」與規定「、」不符。 4.纖維成分標示與檢驗結果不一致。 纖維成分標示:棉100% 實際檢驗結果: ＊聚酯纖維67.2 % ＊棉32.8 % | 總評:○ ○游離甲醛 ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) ○禁用之偶氮色料 |
| 6 | -- | Peppa Pig | 尺寸:M 年齡: 6-7歲 顏色:紅及藍色 (2件1組) | 中國 大陸 | (未標示進口商名稱、地址、電話) | 宜順兒童裝 地址:花蓮市公正街4-12號1樓 電話:(03)8345659 | 100 | △中文標示 1.未標示進口商名稱、地址、電話。 2.未以中文標示纖維成分名稱及生產國別。 3.洗燙處理方法「乾燥」圖案標示為「」與規定不符。 | 總評:○ ○游離甲醛 ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) ○禁用之偶氮色料 |
| 7 | 亮亮森林女童三角內褲 | KU KU Duckbill | 型號:KU2761 尺寸:4號 身高:115-125 cm 年齡7-9歲 顏色:粉紅、淡藍及白色(3件1組) | 臺灣 | 吉尼寶貝國際股份有限公司 地址:彰化市茄苳路2段290巷27號 電話:0800-223358 | 諾貝兒寶貝(股)吉安分公司 地址:花蓮縣吉安鄉中華路2段11號 電話:(03)8536772 | 231 | ○中文標示 | 總評:○ ○游離甲醛 ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) ○禁用之偶氮色料 |
| 8 | 波麗狗兒童內褲 | Nice Wory | 型號:2212 尺寸:XXL 顏色:黑條紋及淡藍條紋(2件1組) | 臺灣 | 福星內衣有限公司 地址:嘉義市大溪路238號之2 電話:05-2380919 | 優童嬰幼館 地址:花蓮市主學里中正路247號1樓 電話:(03)8352561 | 99 | △中文標示 1.附縫之洗燙處理方法「紡織品專業維護」圖案標示為「」缺〝乾洗〞字樣與規定「」不符。 2.附縫之洗燙處理方法標示「(不可熨燙)」與外包裝「(可120℃熨燙)」不一致，且欠缺外包裝所標之「(不可翻滾烘乾)」圖案。 3.纖維成分標示與檢驗結果不一致。 纖維成分標示: 棉70 % 聚酯纖維30 % 實際檢驗結果: ＊棉17.9 % ＊聚酯纖維65.3 % ＊嫘縈 16.8 % | 總評:○ ○游離甲醛 ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) ○禁用之偶氮色料 |
| 9 | 男童內褲 | ALAMODE | 型號:3525 尺寸:10號 身高:125-135 cm 顏色:藍及淡藍色(2件1組) | 臺灣 | 亞蘭夢藤國際設計股份有限公司 地址:新北市中和區員山路504號7樓之2 電話:(02)22266406 | 幼幼童裝 地址:花蓮市中華路237號 電話:(03)8310024 | 288 | △中文標示 附縫之洗燙處理方法標示「(30℃弱速短程洗滌)」及「(不可熨燙)」與外包裝「(以手洗)」及「(可150℃熨燙及壓燙)」不一致。 | 總評:○ ○游離甲醛 ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) ○禁用之偶氮色料 |
| 10 | 女三角內褲-繽紛世界 | AJ Hippo | 身高:120 cm 年齡:7-8歲 顏色:粉紅碎花及白色(2件1組) | 臺灣 | 福而美嬰童用品股份有限公司 地址:臺北市行愛路78巷28號3樓之3 電話:(02)87913372 | 童恩婦嬰用品專賣店 地址:花蓮市國聯里國聯二路116號1樓 電話:(03)8362658 | 224 | ○中文標示 | 總評:○ ○游離甲醛 ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) ○禁用之偶氮色料 |
| 11 | Girls shorts | (未標示) | 身高:140 cm 年齡:6-7歲 顏色:白底花紋(2件1組) | 中國 大陸 | (未標示進口商名稱、地址、電話) | 親親寶貝精品童裝 地址:花蓮市中山路422之6號1樓 電話:(03)8340652 | 100 | △中文標示 1.未標示進口商名稱、地址、電話 2.吊牌未依規定標示洗燙處理方法。 3.纖維成分標示與檢驗結果不一致。 纖維成分標示: 綿 100 % 實際檢驗結果: ＊棉93.2 % ＊彈性纖維6.8 % | 總評:○ ○游離甲醛 ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) ○禁用之偶氮色料 |
| 12 | 女童包褲 | DK | 身高:130 cm 腰圍:85-93 顏色:白底粉紅碎花(2件1組) | 臺灣 | 一王美內衣有限公司 地址:嘉義縣中埔鄉和美村後庄15號 電話:(05)2395571 | 志康聯合超市(股)公司瑞穗營業所 地址:花蓮縣瑞穗鄉中山路1段125號 電話:(03)8875227 | 109 | ○中文標示 | 總評:○ ○游離甲醛 ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) ○禁用之偶氮色料 |
| 13 | 兒童彈性平口褲 | 野狼 | 貨號:8858 尺寸:M 顏色:黑色(2件1組) | 中國 大陸 | 永淋企業有限公司 地址:新北市中和區中山路2段327巷13號 電話:(02)82452888 | 真的好五金百貨行 地址:花蓮縣瑞穗鄉瑞美村中山路1段135號1樓 電話:0931****36 | 70 | ○中文標示 | 總評:○ ○游離甲醛 ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) ○禁用之偶氮色料 |
| 14 | 米奇女平口褲 | MiCKEY MOUSE | 貨號:92182 尺寸:XL 顏色:粉底白點及水藍底白點(2件1組) | 臺灣 | (未標示製造商或委製商名稱、地址、電話) 經銷商： 天堂鳥企業有限公司 地址:新北市新莊區化成路275號 電話:(02)29972600 | 地址:花蓮縣瑞穗鄉中山路1段121號 電話:(03)8872407 | 100 | △中文標示 1.未標示製造商或委製商名稱、地址、電話。 2.洗燙處理方法:附縫及吊牌「紡織品專業維護」圖案標示為「」缺〝乾洗〞字樣與規定「」不符。 | 總評:○ ○游離甲醛 ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) ○禁用之偶氮色料 |
| 15 | 童內褲 | 黑格爾 (HEGEL) | 型號:6641 尺寸:S 腰圍:62-70 cm 顏色:藍底星及水藍底星(2件1組) | 臺灣 | 廣大內衣有限公司 地址:臺南市東區勝利路447之1號 電話:(06)2003951 | 寶雅花蓮中山店 地址:花蓮市中山路269號 電話:(03)8316666 | 139 | ○中文標示 | 總評:○ ○游離甲醛 ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) ○禁用之偶氮色料 |
| 16 | 女童針織內褲 | NET | 型號:3-0210W117 尺寸:8 身高:125-135 cm 臀圍:66-74 cm 顏色:淡粉、淺灰及白色(3件1組) | 中國 大陸 | 主富服裝股份有限公司 地址:臺北市松山區八德路3段20號2樓 電話:0800-211156 | 主富服裝(股)公司花蓮一店分公司 地址:花蓮市中正路581號 電話:(03)8345536 | 299 | ○中文標示 | 總評:○ ○游離甲醛 ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) ○禁用之偶氮色料 |
| 17 | 兒童內褲 | 小花雕 | 型號:2100 尺寸:140(L) 顏色:淡粉、黃粉及橘粉(3件1組) | 臺灣 | 徠達有限公司 地址:嘉義市民生南路841巷15號 電話:(05)2858161 | 一二三童裝 地址:花蓮縣玉里鎮和平路118號 電話:(03)8886877 | 100 | △中文標示 纖維成分名稱標示「polyester吸排紗」與規定名稱「聚酯纖維」不符。 | 總評:○ ○游離甲醛 ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) ○禁用之偶氮色料 |
| 18 | 男童內褲 | 洋萌 | 型號:3605 尺寸:2XL 身高:150 cm 腰圍:80 cm 顏色:淡藍白條紋、淡黃白條紋及白底花(3件1組) | (未標示) | (未標示製造商或進口商名稱、地址、電話) | 宇宇精品童裝 地址:花蓮市大禹街59號 電話:(03)8350599 | 250 | △中文標示 1.未標示製造商或進口商名稱、地址、電話。 2.未標示生產國別。 3.未以中文標示纖維成分名稱。 | 總評:○ ○游離甲醛 ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) ○禁用之偶氮色料 |
| 19 | Ladies Underwear | AnBei xiona | 尺寸:XL 顏色:淡粉及淡黃(2件1組) | (未標示) | (未標示製造商或進口商名稱、地址、電話) | 知禹鞋店 地址:花蓮市大禹街49號 電話:(03)8321279 | 100 | △中文標示 1.未標示製造商或進口商名稱、地址、電話。 2.未標示生產國別。 3.洗燙處理方法缺「乾燥」圖案。 4.纖維成分名稱標示「氨纶」與規定名稱「彈性纖維」不符。 | 總評:○ ○游離甲醛 ○壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP) ○禁用之偶氮色料 |

「○」表示符合規定；「△」表示中文標示初步查核不符合規定；＊表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3 %。

備註：

1.品質檢測：依據國家標準CNS 15290「紡織品安全規範(一般要求)」檢測「游離甲醛」、「壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP)」及「禁用之偶氮色料」等項目。

（1）「游離甲醛」項目：與皮膚直接接觸之紡織品類限量值75 mg/kg以下。

（2）「壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)」及「壬基酚(NP)」項目：含量均不得超過1,000 mg/kg。

（3）「禁用之偶氮色料」項目：含量不得超過30 mg/kg。

2.中文標示初步查核：

（1）依據「服飾標示基準」第3點規定應標示項目如下：

A國內產製者，應標示製造廠商名稱、電話及地址；其為進口者，應標示進口廠商名稱、電話及地址。

B尺寸或尺碼。

C生產國別(製品主要製程地之生產國別)。

D纖維或羽絨成分。

E洗燙處理方法：應包含「手洗或機械洗」、「紡織品專業維護」、「漂白」、「乾燥」、「熨燙及壓燙」之圖案。

註：依據「服飾標示基準」第6點標示方法如下：

—以上A、B規定之應行標示事項，應於商品本體上附縫標籤、附掛或於內外包裝上標明之，惟嬰兒衣物及內著類得以附掛、說明書、貼標等其他顯著方式標示之。

—以上C、D、E規定之應行標示事項，應採用經洗滌後不破損，字體不褪色之標籤，附縫於商品本體上，其位置應明顯易見。其為包裝商品時，並應於外包裝上標明之。

（2）「纖維成分及含量」項目：依據「服飾標示基準」規定，纖維成分重量百分比許可差應在上下百分之三以內，並依據國家標準CNS 2339-1「纖維混用率試驗法－第1部：纖維鑑別」、CNS 2339-2「纖維混用率試驗法－第2部：纖維混用率」檢測「纖維成分」及含量。

3.本次檢驗件數共19件。

（1）品質檢測結果：「游離甲醛」、「壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)及壬基酚(NP)」及「禁用之偶氮色料」等檢測結果全數符合規定。

（2）中文標示初步查核：中文標示經初步查核計10件(項次3、5、6、8、9、11、14、17、18、19)不符合「服飾標示基準」之規定，不符合情形如下：

A項次3：外包裝之洗燙處理方法於「手洗或機械洗」圖案標示為「」與規定「」不符，且欠缺「紡織品專業維護」、「漂白」、「乾燥」、「熨燙及壓燙」等圖案。

B項次5：未標示製造商或進口商地址、生產國別，及洗燙處理方法之「乾燥」及「熨燙及壓燙」等圖案，另「手洗或機械洗」及「漂白」圖案分別標示為「、」與規定「、」不符；纖維成分標示與檢驗結果不一致。

C項次6：未標示進口商名稱、地址、電話；未以中文標示纖維成分名稱及生產國別，另洗燙處理方法「乾燥」圖案標示為「」與規定不符。

D項次8：附縫之洗燙處理方法於「紡織品專業維護」圖案標示為「」缺〝乾洗〞字樣與規定「」不符，且洗燙處理方法標示「(不可熨燙)」與外包裝「(可120℃熨燙)」不一致，又欠缺外包裝所標之「(不可翻滾烘乾)」圖案，另纖維成分標示與檢驗結果不一致。

E項次9：附縫之洗燙處理方法標示「(30℃弱速短程洗滌)」及「(不可熨燙)」與外包裝「(以手洗)」及「(可150℃熨燙及壓燙)」不一致。

F項次11：未標示進口商名稱、地址、電話；吊牌未依規定標示洗燙處理方法，另纖維成分標示與檢驗結果不一致。

G項次14：未標示製造商或委製商名稱、地址、電話，另附縫及吊牌之洗燙處理方法於「紡織品專業維護」圖案標示為「」缺〝乾洗〞字樣與規定「」不符。

H項次17：纖維成分名稱標示「polyester吸排紗」與規定名稱「聚酯纖維」不符。

I 項次18：未標示製造商或進口商名稱、地址、電話、生產國別，以及未以中文標示纖維成分名稱。

J 項次19：未標示製造商或進口商名稱、地址、電話、生產國別，及洗燙處理方法欠缺「乾燥」圖案，另纖維成分名稱標示「氨纶」與規定名稱「彈性纖維」不符。

# Text boxes

「○」表示符合規定；「△」表示中文標示初步查核不符合規定；＊表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3 %。

「○」表示符合規定；「△」表示中文標示初步查核不符合規定；＊表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3 %。

「○」表示符合規定；「△」表示中文標示初步查核不符合規定；＊表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3 %。

「○」表示符合規定；「△」表示中文標示初步查核不符合規定；＊表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3 %。